Аннотация к представленным экспериментальным данным

На Web-портале представлены результаты измерений гальваномагнитных и термомагнитных коэффициентов материалов на основе висмута с примесью сурьмы, легированных оловом и свинцом в интервале температур 77-300 К  под действием гидростатического давления до 10 Кбар. Измерения проводились в лаборатории узкозонных полупроводников и полуметаллов Барнаульского государственного педагогического института в 70-90 годы. Большая часть экспериментальных результатов не публиковалась и не использовалась для описания физических свойств, представленных материалов. Мы готовы представить накопленные экспериментальные результаты для ученых, работающих в этой области, и будем рады, если они окажутся полезными. Может быть, кому-то не придется тратить много времени на непростой и длительный эксперимент.

В таблицах, где приведены результаты измерений, используются следующие обозначения:

l – расстояние между зондами;

ахb – поперечное сечение образца;

U(σ) -  падение напряжения в микровольтах между зондами;

Rx1 -  сигнал, обусловленный эффектом Холла (в микровольтах);

I(а) – ток через обмотки электромагнита в амперах (I – направление магнитного поля; II –противоположное направление поля);

T=77K – температура жидкого азота;

Измерения проводились на двух типов образцов: тип А – ось образца направлена вдоль оси С3; тип В – ось образца направлена вдоль оси С1;

BC3  ( B||C3 ) - направление магнитного поля относительно образца;

Измерения проводились при двух взаимопротиволожных направлениях магнитного поля. При каждом направлении магнитного поля менялось направление тока через образец;

T1, T2 сигнал с термопар (в микровольтах) с концов образца. Разность температур создавалась нагревателями, припаянными к концам образца.

α  - сигнал (в микровольтах), обусловленный эффектом термоэдс.

Основная печь – условное обозначение нагревателя (к образцу паялись два нагревателя (в случае потери электрического контакта в камере высокого давления с одним из двух, измерения можно было продолжить), а также смена направления градиента позволило получить более точные усредненные результаты измерений.).

Градуировка термопары медь-константан в интервале температур 77-300 К