BiSb5Sn0.1  тип А

R(0)=110.38

P=0Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 | 5204 | 5268 | +297 | 5203 | 5267 | +302 |
| 16 | 1640 | 1640 | 1618 | 1618 | - | - | +293 | - | - | +295 |
| 14 | 1588 | 1588 | 1565 | 1565 | - | - | +283 | - | - | +285 |
| 12 | 1520 | 1520 | 1501 | 1501 | - | - | +268 | - | - | +268 |
| 10 | 1437 | 1437 | 1416 | 1416 | - | - | +251 | - | - | +251 |
| 8 | 1320 | 1320 | 1302 | 1302 | - | - | +221 | - | - | +221 |
| 6 | 1191 | 1191 | 1179 | 1179 | - | - | +179 | - | - | +180 |
| 4 | 1053 | 1053 | 1043 | 1043 | - | - | +127 | - | - | +127 |
| 3 | 986 | 986 | 978 | 978 | - | - | +93 | - | - | +92 |
| 2 | 922 | 922 | 914 | 914 | - | - | +57 | - | - | +55 |
| 1 | 863 | 863 | 860 | 860 | - | - | +16 | - | - | +15 |
| 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | - | - | -19 | - | - | -19 |

|  | U(T) |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 981 | 981 | 4917 | 4997 | +42 |
| 4800 | 1114 | 1114 | 4686 | 4780 | +92 |
| 4200 | 1543 | 1543 | 4101 | 4210 | +128 |
| 3600 | 1899 | 1899 | 3484 | 3607 | -28 |
| 3000 | 2012 | 2012 | 2879 | 3010 | -287 |
| 2500 | 1902 | 1902 | 2389 | 2527 | -478 |
| 1900 | 1683 | 1683 | 1734 | 1889 | -643 |
| 1500 | 1530 | 1530 | 1550 | 1512 | -716 |
| 1000 | 1358 | 1358 | 805 | 983 | -759 |
| 500 | 1220 | 1220 | 305 | 487 | -758 |
| 0 | 1114 | 1114 | -235 | -44 | -734 |
| -300 | 1062 | 1062 | -510 | -515 | -734 |
| -700 | 1006 | 1006 | -919 | 728 | -898 |

R(5)=111.73    Т1=Т2=5273К

P=5Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 1527 | 1527 | 1505 | 1505 | 5201 | 5162 | +322 | 5199 | 5264 | +322 |
| 16 | 1489 | 1489 | 1467 | 1467 | - | - | +313 | - | - | +313 |
| 14 | 1442 | 1442 | 1422 | 1422 | - | - | +301 | - | - | +301 |
| 12 | 1383 | 1383 | 1363 | 1363 | - | - | +285 | - | - | +282 |
| 10 | 1305 | 1305 | 1289 | 1289 | - | - | +264 | - | - | +262 |
| 8 | 1205 | 1205 | 1189 | 1189 | - | - | +229 | - | - | +228 |
| 6 | 1091 | 1091 | 1079 | 1079 | - | - | +185 | - | - | +182 |
| 4 | 972 | 972 | 962 | 962 | - | - | +124 | - | - | +124 |
| 3 | 910 | 910 | 904 | 904 | - | - | +86 | - | - | +85 |
| 2 | 854 | 854 | 852 | 852 | - | - | +44 | - | - | +44 |
| 1 | 803 | 803 | 802 | 802 | - | - | -2 | - | - | -1 |
| 0 | 773 | 773 | 773 | 773 | - | - | -35 | - | - | -35 |

|  | U(T) |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 902 | 902 | 4920 | 4995 | +25 |
| 4800 | 1023 | 1023 | 4718 | 4799 | +64 |
| 4200 | 1423 | 1423 | 4114 | 4210 | +122 |
| 3600 | 1819 | 1819 | 3515 | 3615 | +44 |
| 3000 | 2024 | 2024 | 2900 | 3025 | -151 |
| 2500 | 2023 | 2023 | 2378 | 2502 | -308 |
| 1900 | 1880 | 1880 | 1755 | 1891 | -473 |
| 1500 | 1741 | 1741 | 1377 | 1517 | -547 |
| 1000 | 1574 | 1574 | 868 | 1018 | -610 |
| 500 | 1430 | 1430 | 388 | 517 | -531 |
| 0 | 1301 | 1301 | -117 | +25 | -552 |
| -300 | 1238 | 1238 | -429 | -288 | -565 |
| -700 | 1169 | 1169 | -871 | -724 | -544 |

R(7.5)=112.4     Т1=Т2=5274К

P=7.5Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 1272 | 1272 | 1254 | 1254 | 5206 | 5271 | +249 | 5206 | 5271 | +246 |
| 16 | 1241 | 1241 | 1225 | 1225 | - | - | +240 | - | - | +238 |
| 14 | 1204 | 1204 | 1189 | 1189 | - | - | +230 | - | - | +228 |
| 12 | 1160 | 1160 | 1142 | 1142 | - | - | +215 | - | - | +213 |
| 10 | 1097 | 1097 | 1085 | 1085 | - | - | +194 | - | - | +194 |
| 8 | 1022 | 1022 | 1008 | 1008 | - | - | +165 | - | - | +164 |
| 6 | 932 | 932 | 924 | 924 | - | - | +125 | - | - | +122 |
| 4 | 841 | 841 | 836 | 836 | - | - | +70 | - | - | +72 |
| 3 | 797 | 797 | 790 | 790 | - | - | +41 | - | - | +42 |
| 2 | 756 | 756 | 751 | 751 | - | - | +7 | - | - | +7 |
| 1 | 718 | 718 | 717 | 717 | - | - | -27 | - | - | -27 |
| 0 | 697 | 697 | 697 | 697 | - | - | -51 | - | - | -51 |

|  | U(T) |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 806 | 806 | 4936 | 5002 | -4 |
| 4800 | 895 | 895 | 4735 | 4812 | +32 |
| 4000 | 1392 | 1392 | 3917 | 4010 | +143 |
| 3600 | 1652 | 1652 | 3500 | 3606 | +138 |
| 3000 | 1999 | 1999 | 2907 | 3018 | +19 |
| 2500 | 1545 | 1545 | 2403 | 2520 | -143 |
| 1900 | 2110 | 2110 | 1799 | 1827 | -333 |
| 1500 | 2010 | 2010 | 1378 | 1511 | -425 |
| 1000 | 1840 | 1840 | 877 | 1012 | -497 |
| 500 | 1671 | 1671 | 364 | 508 | -563 |
| 0 | 1513 | 1513 | -146 | +4 | -579 |
| -300 | 1439 | 1439 | -442 | -290 | -582 |
| -700 | 1343 | 1343 | -875 | -719 | -571 |

R(10)=113.08   Т1=Т2=5273К

P=10Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 1149 | 1149 | 1133 | 1133 | 5205 | 5267 | +221 | 5206 | 5267 | +218 |
| 16 | 1123 | 1123 | 1108 | 1108 | - | - | +212 | - | - | +210 |
| 14 | 1092 | 1092 | 1077 | 1077 | - | - | +202 | - | - | +200 |
| 12 | 1052 | 1052 | 1039 | 1039 | - | - | +189 | - | - | +186 |
| 10 | 1001 | 1001 | 989 | 989 | - | - | +168 | - | - | +166 |
| 8 | 935 | 935 | 922 | 922 | - | - | +139 | - | - | +136 |
| 6 | 859 | 859 | 851 | 851 | - | - | +102 | - | - | +100 |
| 4 | 786 | 786 | 777 | 777 | - | - | +53 | - | - | +53 |
| 3 | 748 | 748 | 743 | 743 | - | - | +26 | - | - | +26 |
| 2 | 713 | 713 | 710 | 710 | - | - | -3 | - | - | -3 |
| 1 | 684 | 684 | 682 | 682 | - | - | -34 | - | - | -35 |
| 0 | 667 | 667 | 667 | 667 | - | - | -53 | - | - | -53 |

|  | U(T) |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 756 | 756 | 4917 | 4990 | -11 |
| 4800 | 844 | 844 | 4727 | 4801 | +23 |
| 4200 | 1154 | 1154 | 4123 | 4207 | +118 |
| 3600 | 1543 | 1543 | 3510 | 3608 | +165 |
| 3000 | 1958 | 1958 | 2925 | 3026 | +106 |
| 2500 | 2180 | 2180 | 2415 | 2528 | -14 |
| 1900 | 2253 | 2253 | 1805 | 1924 | -198 |
| 1500 | 2188 | 2188 | 1371 | 1498 | -318 |
| 1000 | 2038 | 2038 | 885 | 1015 | -409 |
| 500 | 1855 | 1855 | 380 | 509 | -466 |
| 0 | 1683 | 1683 | -128 | +10 | -496 |
| -300 | 1594 | 1594 | -433 | -294 | -512 |
| -700 | 1490 | 1490 | -852 | -714 | -493 |