Bi-Sb5-Sn0,1   Tип B

P=0кбар      Т=77К       BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +779 | -779 | +748 | -748 | -144 | +144 | +144 | -144 |
| 16 | +774 | -774 | +743 | -743 | -141 | +141 | +140 | -140 |
| 14 | +765 | -765 | +736 | -736 | -136 | +136 | +137 | -137 |
| 12 | +755 | -755 | +726 | -726 | -131 | +131 | +131 | -131 |
| 10 | +740 | -740 | +714 | -714 | -123 | +123 | +123 | -123 |
| 8 | +718 | -718 | +695 | -695 | -112 | +112 | +112 | -112 |
| 6 | +690 | -690 | +670 | -670 | -96 | +96 | +97 | -97 |
| 4 | +656 | -656 | +640 | -640 | -76 | +76 | +77 | -77 |
| 3 | +634 | -634 | +623 | -623 | -62 | +62 | +64 | -64 |
| 2 | +610 | -610 | +600 | -600 | -48 | +48 | +49 | -49 |
| 1 | +586 | -586 | +577 | -577 | -29 | +29 | +29 | -29 |
| 0 | +563 | -563 | +563 | -563 | -3 | +3 |  |  |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +670 | -670 | +664 | -664 | -22 | +22 | +30 | -30 |
| 16 | +664 | -664 | +658 | -658 | -21 | +21 | +28 | -28 |
| 14 | +656 | -656 | +650 | -650 | -19 | +19 | +26 | -26 |
| 12 | +646 | -646 | +640 | -640 | -17 | +17 | +24 | -24 |
| 10 | +632 | -632 | +628 | -628 | -14 | +14 | +21 | -21 |
| 8 | +616 | -616 | +612 | -612 | -12 | +12 | +17 | -17 |
| 6 | +599 | -599 | +596 | -596 | -8 | +8 | +13 | -13 |
| 4 | +583 | -583 | +580 | -580 | -5 | +5 | +10 | -10 |
| 3 | +575 | -575 | +574 | -574 | -4 | +4 | +8 | -8 |
| 2 | +569 | -569 | +569 | -569 | -2 | +2 | +6 | -6 |
| 1 | +566 | -566 | +565 | -565 | 0 | 0 | +4 | -4 |
| 0 | +563 | -563 | +563 | -563 |  |  | +1 | -1 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5202 | 5263 | +74 | 5202 | 5263 | +74 |
| 16 | - | - | +74 | - | - | +74 |
| 14 | - | - | +73 | - | - | +73 |
| 12 | - | - | +72 | - | - | +72 |
| 10 | - | - | +70 | - | - | +70 |
| 8 | - | - | +66 | - | - | +67 |
| 6 | - | - | +60 | - | - | +60 |
| 4 | - | - | +48 | - | - | +48 |
| 3 | - | - | +40 | - | - | +38 |
| 2 | - | - | +25 | - | - | +25 |
| 1 | - | - | +7,5 | - | - | +7 |
| 0 | - | - | -13 | - | - | -13 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5203 | 5265 | +54 | 5204 | 5266 | +56 |
| 16 | - | - | +51 | - | - | +53 |
| 14 | - | - | +47 | - | - | +48 |
| 12 | - | - | +42 | - | - | +43 |
| 10 | - | - | +35 | 5203 | 5265 | +36 |
| 8 | - | - | +25 | - | - | +26 |
| 6 | - | - | +15 | - | - | +15 |
| 4 | - | - | +3 | - | - | +3 |
| 3 | - | - | -3 | - | - | -3 |
| 2 | - | - | -8 | - | - | -8 |
| 1 | - | - | -12 | - | - | -12 |
| 0 | - | - | -13 | - | - | -13 |

Bi- Sb5 Sn 0,1  T.B	I(в)=3а	P=0кбар

BC3

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +651 | -651 | -69 | +69 | +69 | -69 | 4922 | 4999 | +27 |
| 4800 | +715 | -715 | -70 | +70 | +71 | -71 | 4714 | 4793 | +54 |
| 4200 | +914 | -914 | -70 | +70 | +70 | -70 | 4111 | 4206 | +97 |
| 3600 | +1081 | -1081 | -42 | +42 | +43 | -43 | 3509 | 3618 | +75 |
| 3000 | +1191 | -1191 | +5 | -5 | -3 | +3 | 2900 | 3022 | -3 |
| 2500 | +1226 | -1226 | +45 | -45 | -40 | +40 | 2345 | 2473 | -89 |
| 1900 | +1214 | -1214 | +70 | -70 | -66 | +66 | 1786 | 1916 | -178 |
| 1500 | +1183 | -1183 | +76 | -76 | -73 | +73 | 1409 | 1541 | -220 |
| 1000 | +1135 | -1135 | +79 | -79 | -75 | +75 | 880 | 1009 | -260 |
| 500 | +1087 | -1087 | +74 | -74 | -72 | +72 | 384 | 513 | -295 |
| 0 | +1035 | -1035 | +68 | -68 | -66 | +66 | -145 | +8 | -334 |
| -300 | +107 | -107 | +64 | -64 | -62 | +62 | -469 | -315 | -347 |
| -700 | +976 | -976 | +57 | -57 | -56 | +56 | -841 | -697 | -326 |

Bi Sb5 Sn 0,1   T.B        BC3

P=5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +718 | -718 | +690 | -690 | -137 | +137 | +138 | -138 |
| 16 | +713 | -713 | +685 | -685 | -135 | +135 | +135 | -135 |
| 14 | +705 | -705 | +677 | -677 | -131 | +131 | +131 | -131 |
| 12 | +695 | -695 | +668 | -668 | -125 | +125 | +125 | -125 |
| 10 | +681 | -681 | +657 | -657 | -117 | +117 | +118 | -118 |
| 8 | +659 | -659 | +637 | -637 | -105 | +105 | +106 | -106 |
| 6 | +632 | -632 | +614 | -614 | -91 | +91 | +90 | -90 |
| 4 | +599 | -599 | +583 | -583 | -71 | +71 | +72 | -72 |
| 3 | +581 | -581 | +568 | -568 | -59 | +59 | +60 | -60 |
| 2 | +558 | -558 | +548 | -548 | -44 | +44 | +45 | -45 |
| 1 | +536 | -536 | +531 | -531 | -26 | +26 | +27 | -27 |
| 0 | +519 | -519 | +519 | -519 | -3 | +3 | +4 | -4 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +620 | -620 | +617 | -617 | -22 | +22 | +29 | -29 |
| 16 | +615 | -615 | +611 | -611 | -21 | +21 | +28 | -28 |
| 14 | +608 | -608 | +603 | -603 | -20 | +20 | +26 | -26 |
| 12 | +598 | -598 | +594 | -594 | -17 | +17 | +23 | -23 |
| 10 | +585 | -585 | +582 | -582 | -15 | +15 | +20 | -20 |
| 8 | +570 | -570 | +567 | -567 | -12 | +12 | +18 | -18 |
| 6 | +552 | -552 | +550 | -550 | -8 | +8 | +13 | -13 |
| 4 | +536 | -536 | +535 | -535 | -5 | +5 | +9 | -9 |
| 3 | +530 | -530 | +530 | -530 | -4 | +4 | +7 | -7 |
| 2 | +524 | -524 | +524 | -524 | -2 | +2 | +5 | -5 |
| 1 | +521 | -521 | +522 | -522 | 0 | 0 | +3 | -3 |
| 0 | +519 | -519 | +519 | -519 | 0 | 0 | +1 | -1 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5197 | 5258 | +63 | 5197 | 5258 | +64 |
| 16 | - |  | +63 | - | - | +64 |
| 14 | - | - | +63 | - | - | +63 |
| 12 | - | - | +61 | - | - | +62 |
| 10 | - | - | +59 | - | - | +58 |
| 8 | - | - | +54 | - | - | +54 |
| 6 | - | - | +46 | - | - | +46 |
| 4 | - | - | +31 | - | - | +31 |
| 3 | - | - | +21 | - | - | +20 |
| 2 | - | - | +5 | - | - | +5 |
| 1 | - | - | -13 | - | - | -13 |
| 0 | - | - | -32 | - | - | -31 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5196 | 5257 | +41 | 5197 | 5258 | +42 |
| 16 | - | - | +37 | - | - | +39 |
| 14 | - | - | +33 | - | - | +34 |
| 12 | - | - | +28 | - | - | +28 |
| 10 | - | - | +21 | - | - | +21 |
| 8 | - | - | +10 | - | - | +10,5 |
| 6 | - | - | -3 | - | - | -2,5 |
| 4 | - | - | -15 | - | - | -14 |
| 3 | - | - | -21 | - | - | -20 |
| 2 | - | - | -26 | - | - | -25 |
| 1 | - | - | -29 | - | - | -29 |
| 0 | - | - | -31 | - | - | -31 |

Bi Sb3 Sn 0,1   T.B

P=5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +595 | -595 | -64 | +64 | +64 | -64 | 4938 | 5003 | +4 |
| 4800 | +652 | -652 | -66 | +66 | +66 | -66 | 4741 | 4810 | +26 |
| 4200 | +833 | -833 | -66 | +66 | +68 | -68 | 4120 | 4206 | +81 |
| 3660 | +1013 | -1033 | -52 | +52 | +54 | -54 | 3525 | 3615 | +86 |
| 3200 | +1113 | -1113 | -30 | +30 | +35 | -35 | 3128 | 3228 | +68 |
| 2500 | +1225 | -1225 | +14 | -14 | -11 | +11 | 2434 | 2528 | +2 |
| 1900 | +1261 | -1261 | +46 | -46 | -43 | +43 | 1808 | 1913 | -66 |
| 1500 | +1260 | -1260 | +60 | -60 | -56 | +56 | 1408 | 1520 | -112 |
| 1000 | +1251 | -1251 | +67 | -67 | -61 | +61 | 1113 | 1228 | -139 |
| 500 | +1206 | -1206 | +71 | -71 | -66 | +66 | 402 | 520 | -199 |
| 0 | +1167 | -1167 | +68 | -68 | -65 | +65 | -128 | -2 | -231 |
| -300 | +1139 | -1139 | +66 | -66 | -63 | +63 | -424 | -300 | -231 |
| -700 | +1108 | -1108 | +61 | -61 | -58 | +58 | -823 | -703 | -234 |

Bi Sb5 Sn 0,1   T.B        BC3

P=7,5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +674 | -674 | +647 | -647 | -129 | +129 | +128 | -128 |
| 16 | +668 | -668 | +642 | -642 | -125 | +125 | +125 | -125 |
| 14 | +661 | -661 | +635 | -635 | -121 | +121 | +121 | -121 |
| 12 | +651 | -651 | +627 | -627 | -115 | +115 | +116 | -116 |
| 10 | +637 | -637 | +615 | -615 | -108 | +108 | +108 | -108 |
| 8 | +618 | -618 | +598 | -598 | -97 | +97 | +97 | -97 |
| 6 | +593 | -593 | +576 | -576 | -82 | +82 | +83 | -83 |
| 4 | +561 | -561 | +550 | -550 | -64 | +64 | +64 | -64 |
| 3 | +545 | -545 | +535 | -535 | -52 | +52 | +54 | -54 |
| 2 | +574 | -524 | +517 | -517 | -40 | +40 | +40 | -40 |
| 1 | +506 | -506 | +500 | -500 | -24 | +24 | +23 | -23 |
| 0 | +591 | -491 | +491 | -491 | -3 | +3 | +3 | -3 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +583 | -583 | +580 | -580 | -24 | +24 | +30 | -30 |
| 16 | +578 | -578 | +578 | -573 | -23 | +23 | +28 | -28 |
| 14 | +570 | -570 | +570 | -570 | -21 | +21 | +26 | -26 |
| 12 | +562 | -562 | +562 | -562 | -19 | +19 | +24 | -24 |
| 10 | +550 | -550 | +550 | -550 | -16 | +16 | +20 | -20 |
| 8 | +536 | -536 | +536 | -536 | -13 | +13 | +17 | -17 |
| 6 | +521 | -521 | +521 | -521 | -10 | +10 | +13 | -13 |
| 4 | +507 | -507 | +507 | -507 | -7 | +7 | +9 | -9 |
| 3 | +501 | -501 | +501 | -501 | -5 | +5 | +7 | -7 |
| 2 | +497 | -497 | +497 | -497 | -3 | +3 | +5 | -5 |
| 1 | +493 | -493 | +493 | -493 | -1 | +1 | +3 | -3 |
| 0 | +492 | -492 | +492 | -492 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5197 | 5258 | +50,5 | 5197 | 5258 | +50,5 |
| 16 | - | - | +49 | - | - | +49 |
| 14 | 5198 | - | +48 | - | - | +48 |
| 12 | - | - | +47 | - | - | +46 |
| 10 | - | - | +44 | - | - | +43 |
| 8 | - | - | +38 | - | - | +37 |
| 6 | - | - | +28 | - | - | +28 |
| 4 | - | - | +13 | - | - | +12 |
| 3 | - | - | +1 | - | - | -1 |
| 2 | - | - | -15 | - | - | -16 |
| 1 | - | - | -34 | - | - | -35 |
| 0 | - | - | -51,5 | - | - | -50,5 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5189 | 5251 | +23 | 5189 | 5251 | +24 |
| 16 | 5190 | - | +19 | - | - | +21 |
| 14 | - | - | +14 | - | - | +15 |
| 12 | - | - | +8 | - | - | +10 |
| 10 | - | - | 0 | - | - | +1 |
| 8 | - | - | -11 | - | - | -10 |
| 6 | - | - | -24 | - | - | -23 |
| 4 | - | - | -36 | - | - | -35 |
| 3 | - | - | -42 | - | - | -41 |
| 2 | - | - | -46 | - | - | -45 |
| 1 | - | - | -50 | - | - | -49 |
| 0 | - | - | -51 | - | - | -51 |

Bi Sb5 Sn 0,1   T.B   I(в)=3а

P=7,5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +556 | -556 | -56 | +56 | +57 | -57 | 5005 | 5064 | -23 |
| 4800 | +609 | -609 | -60 | +60 | +60 | -60 | 4725 | 4796 | +9 |
| 4200 | +776 | -776 | -63 | +63 | +63 | -63 | 4127 | 4214 | +73 |
| 3600 | +953 | -953 | -56 | +56 | +57 | -57 | 3506 | 3602 | +98 |
| 3000 | +1112 | -1112 | -31 | +31 | +31 | -31 | 2901 | 3010 | +80 |
| 2500 | +1212 | -1212 | -2 | +2 | +3 | -3 | 2418 | 2530 | +41 |
| 1900 | +1277 | -1277 | +31 | -31 | -28 | +28 | 1793 | 1914 | -29 |
| 1500 | +1291 | -1291 | +47 | -47 | -45 | +45 | 1394 | 1508 | -70 |
| 1000 | +1287 | -1287 | +60 | -60 | -57 | +57 | 898 | 1021 | -125 |
| 500 | +1260 | -1260 | +64 | -64 | -62 | +62 | 411 | 538 | -174 |
| 0 | +1221 | -1221 | +64 | -64 | -60 | +60 | -98 | +33 | -207 |
| -300 | +1198 | -1198 | +63 | -63 | -60 | +60 | -405 | -277 | -112 |
| -700 | +1166 | -1166 | +60 | -60 | -59 | +59 | -867 | -730 | -242 |

Bi Sb5 Sn 0,1   T.B        BC3

P=10кбар

T1=T2=5256

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +649 | -649 | +625 | -625 | -123 | +123 | +122 | -122 |
| 16 | +643 | -643 | +619 | -619 | -119 | +119 | +118 | -118 |
| 14 | +636 | -636 | +613 | -613 | -115 | +115 | +114 | -114 |
| 12 | +626 | -626 | +605 | -605 | -109 | +109 | +109 | -109 |
| 10 | +614 | -614 | +594 | -594 | -102 | +102 | +102 | -102 |
| 8 | +595 | -595 | +577 | -577 | -91 | +91 | +92 | -92 |
| 6 | +570 | -570 | +556 | -556 | -76 | +77 | +77 | -77 |
| 4 | +543 | -543 | +529 | -529 | -59 | +59 | +59 | -59 |
| 3 | +525 | -525 | +516 | -516 | -48 | +49 | +49 | -49 |
| 2 | +508 | -508 | +500 | -500 | -36 | +36 | +36 | -36 |
| 1 | +491 | -491 | +486 | -486 | -22 | +22 | +20 | -20 |
| 0 | +478 | -478 | +478 | -478 | -3 | +3 | +3 | -3 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +571 | -571 | +567 | -567 | -25 | +25 | +30 | -30 |
| 16 | +565 | -565 | +561 | -561 | -24 | +24 | +28 | -28 |
| 14 | +558 | -558 | +555 | -555 | -22 | +22 | +27 | -27 |
| 12 | +549 | -549 | +546 | -546 | -20 | +20 | +24 | -24 |
| 10 | +537 | -537 | +535 | -535 | -17 | +17 | +21 | -21 |
| 8 | +523 | -523 | +522 | -522 | -14 | +14 | +17 | -17 |
| 6 | +508 | -508 | +506 | -506 | -11 | +11 | +12 | -12 |
| 4 | +494 | -494 | +493 | -493 | -7 | +7 | +9 | -9 |
| 3 | +488 | -488 | +488 | -488 | -6 | +6 | +7 | -7 |
| 2 | +484 | -484 | +483 | -483 | -4 | +4 | +5 | -5 |
| 1 | +480 | -480 | +481 | -481 | -2 | +2 | +3 | -3 |
| 0 | +479 | -479 | +479 | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5192 | 5253 | +38 | 5191 | 5252 | +37 |
| 16 | - | - | +37 | - | - | +36 |
| 14 | - | - | +36 | - | - | +34 |
| 12 | - | - | +33 | - | - | +32 |
| 10 | - | - | +30 | - | - | +29 |
| 8 | - | - | +24 | - | - | +22 |
| 6 | - | - | +13 | - | - | +12 |
| 4 | - | - | -5 | - | - | -6 |
| 3 | - | - | -17 | - | - | -18 |
| 2 | - | - | -33 | - | - | -34 |
| 1 | - | - | -51 | - | - | -52 |
| 0 | - | - | -66 | - | - | -66 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5196 | 5252 | +12 | 5190 | 5252 | +13 |
| 16 | - | - | +8 | - | - | +10 |
| 14 | - | - | +3 | - | - | +5 |
| 12 | - | - | -4 | - | - | -2 |
| 10 | - | - | -12 | - | - | -11 |
| 8 | - | - | -23 | - | - | -22 |
| 6 | - | - | -36 | - | - | -35 |
| 4 | - | - | -50 | - | - | -47 |
| 3 | - | - | -55 | - | - | -53 |
| 2 | - | - | -60 | - | - | -57 |
| 1 | - | - | -64 | - | - | -62 |
| 0 | - | - | -64 | - | - | -63 |

Bi Sb5 Sn 0,1   T.B   I(в)=3а

P=10кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +539 | -539 | -54 | +54 | +53 | -53 | 4906 | 4985 | -33 |
| 4800 | +583 | -583 | -56 | +56 | +55 | -55 | 4717 | 4798 | -7 |
| 4200 | +742 | -742 | -62 | +62 | +61 | -61 | 4114 | 4205 | +58 |
| 3600 | +914 | -914 | -57 | +57 | +57 | -57 | 3494 | 3599 | +99 |
| 3000 | +1082 | -1082 | -40 | +40 | +37 | -37 | 2916 | 3097 | +106 |
| 2500 | +1202 | -1202 | -14 | +14 | +14 | -14 | 2405 | 2517 | +67 |
| 1900 | +1307 | -1307 | +19 | -19 | -18 | +18 | 1795 | 1917 | +13 |
| 1500 | +1328 | -1328 | +37 | -37 | -36 | +36 | 1393 | 1514 | -21 |
| 1000 | +1339 | -1339 | +52 | -52 | -50 | +50 | 910 | 1033 | -77 |
| 500 | +1321 | -1321 | +60 | -60 | -57 | +57 | 388 | 518 | -126 |
| 0 | +1289 | -1289 | +62 | -62 | -59 | +59 | -145 | -15 | -162 |
| -300 | +1266 | -1266 | +61 | -61 | -58 | +58 | -450 | -320 | -175 |
| -700 | +1232 | -1232 | +58 | -58 | -56 | +56 | -797 | -669 | -188 |