Bi Sb3 Sn 0,2   Tип B

P=0кбар 	Т=77К    BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +447 | -447 | +450 | -450 | 0 | 0 | +52 | -52 |
| 16 | +445 | -445 | +449 | -449 | 0 | 0 | +52 | -52 |
| 14 | +444 | -444 | +448 | -448 | +2 | -2 | +50 | -50 |
| 12 | +442 | -442 | +446 | -446 | +3 | -3 | +48 | -48 |
| 10 | +440 | -440 | +444 | -444 | +6 | -6 | +46 | -46 |
| 8 | +438 | -438 | +441 | -441 | +9 | -9 | +43 | -43 |
| 6 | +436 | -436 | +438 | -438 | +12 | -12 | +39 | -39 |
| 4 | +434 | -434 | +436 | -436 | +16 | -16 | +35 | -35 |
| 3 | +433 | -433 | +434 | -434 | +18 | -18 | +33 | -33 |
| 2 | +432 | -432 | +433 | -433 | +20 | -20 | +30 | -30 |
| 1 | +432 | -432 | +432 | -432 | +22 | -22 | +28 | -28 |
| 0 | +431 | -431 | +432 | -432 | +25 | -25 | +25 | -25 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +434 | -434 | +434 | -434 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 16 | +434 | -434 | +434 | -434 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 14 | +434 | -434 | +434 | -434 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 12 | +434 | -434 | +434 | -434 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 10 | +433 | -433 | +433 | -433 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 8 | +433 | -433 | +433 | -433 | -2 | +2 | +2 | -2 |
| 6 | +432 | -432 | +432 | -432 | -2 | +2 | +2 | -2 |
| 4 | +432 | -432 | +432 | -432 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 3 | +432 | -432 | +432 | -432 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 2 | +432 | -432 | +432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | +432 | -432 | +432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | +432 | -432 | +432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5191 | 5254 | +81 | 5190 | 5253 | +82 |
| 16 | - | - | +79 | - | - | +80 |
| 14 | - | - | +77 | - | - | +78 |
| 12 | - | - | +75 | - | - | +75 |
| 10 | - | - | +71 | - | - | +71 |
| 8 | - | - | +66 | - | - | +67 |
| 6 | - | - | +62 | - | - | +62 |
| 4 | - | - | +57 | - | - | +56 |
| 3 | - | - | +53 | - | - | +53 |
| 2 | - | - | +50 | - | - | +51 |
| 1 | - | - | +49 | - | - | +48 |
| 0 | - | - | +47 | - | - | +47 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |

Bi- Sb3 Sn 0,2  T.B	I(в)=4а	P=0 кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +484 | -484 | +17 | -17 | +40 | -40 | 4925 | 5001 | +47 |
| 4800 | +517 | -517 | +19 | -19 | +42 | -42 | 4709 | 4794 | +47 |
| 4200 | +600 | -600 | +20 | -20 | +52 | -52 | 4101 | 4196 | +49 |
| 3600 | +671 | -671 | +24 | -24 | +58 | -58 | 3492 | 3604 | +58 |
| 3000 | +731 | -731 | +30 | -30 | +61 | -61 | 2872 | 2997 | +63 |
| 2500 | +778 | -778 | +38 | -38 | +60 | -60 | 2362 | 2497 | +60 |
| 1900 | +826 | -826 | +49 | -49 | +56 | -56 | 1780 | 1917 | +43 |
| 1500 | +852 | -852 | +57 | -57 | +51 | -51 | 1328 | 1475 | +24 |
| 1000 | +879 | -879 | +66 | -66 | +45 | -45 | 877 | 1028 | -1 |
| 500 | +899 | -899 | +74 | -74 | +39 | -39 | 336 | 493 | -34 |
| 0 | +912 | -912 | +80 | -80 | +33 | -33 | -140 | +23 | -63 |
| -300 | +917 | -917 | +82 | -82 | +31 | -31 | -443 | -284 | -81 |
| -700 | +902 | -920 | +84 | -84 | +28 | -28 | -863 | -700 | -107 |

Bi Sb3 Sn 0,2   T.B        BC3

P=5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +427 | -427 | +432 | -432 | -1 | +1 | +50 | -50 |
| 16 | +427 | -427 | +430 | -430 | +1 | -1 | +49 | -49 |
| 14 | +425 | -425 | +429 | -429 | +2 | -2 | +47 | -47 |
| 12 | +424 | -424 | +427 | -427 | +3 | -3 | +45 | -45 |
| 10 | +422 | -422 | +426 | -426 | +5 | -5 | +43 | -43 |
| 8 | +420 | -420 | +423 | -423 | +8 | -8 | +40 | -40 |
| 6 | +418 | -418 | +421 | -421 | +11 | -11 | +36 | -36 |
| 4 | +416 | -416 | +418 | -418 | +15 | -15 | +33 | -33 |
| 3 | +415 | -415 | +417 | -417 | +17 | -17 | +30 | -30 |
| 2 | +415 | -415 | +416 | -416 | +20 | -20 | +28 | -28 |
| 1 | +414 | -414 | +415 | -415 | +21 | -21 | +26 | -26 |
| 0 | +414 | -414 | +415 | -415 | +23 | -23 | +24 | -24 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +417 | -417 | +417 | -417 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 16 | +417 | -417 | +417 | -417 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 14 | +417 | -417 | +417 | -417 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 12 | +417 | -417 | +417 | -417 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 10 | +416 | -416 | +416 | -416 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 8 | +416 | -416 | +416 | -416 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 6 | +416 | -416 | +416 | -416 | -2 | +2 | +2 | -2 |
| 4 | +415 | -415 | +415 | -415 | -2 | +2 | +1 | -1 |
| 3 | +415 | -415 | +415 | -415 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 2 | +415 | -415 | +415 | -415 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 1 | +415 | -415 | +415 | -415 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 0 | +415 | -415 | +415 | -415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5193 | 5256 | +78 | 5192 | 5255 | +77 |
| 16 | - |  | +76 | - | - | +75 |
| 14 | - | - | +72 | - | - | +74 |
| 12 | - | - | +70 | - | - | +71 |
| 10 | - | - | +66 | - | - | +67 |
| 8 | - | - | +62 | - | - | +61 |
| 6 | - | - | +56 | - | - | +56 |
| 4 | - | - | +51 | - | - | +50 |
| 3 | - | - | +48 | - | - | +48 |
| 2 | - | - | +45 | - | - | +45 |
| 1 | - | - | +43 | - | - | +42 |
| 0 | - | - | +41 | - | - | +41 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5189 | 5254 | +49 | 5189 | 5254 | +48 |
| 16 | - | - | +48 | - | - | +47 |
| 14 | - | - | +48 | - | - | +46 |
| 12 | - | - | +46 | - | - | +46 |
| 10 | - | - | +45 | - | - | +44,5 |
| 8 | - | - | +44 | - | - | +44 |
| 6 | - | - | +43 | - | - | +43 |
| 4 | - | - | +42 | - | - | +42 |
| 3 | - | - | +42 | - | - | +41 |
| 2 | - | - | +41 | - | - | +41 |
| 1 | - | - | +41 | - | - | +41 |
| 0 | - | - | +41 | - | - | +41 |

Bi Sb3 Sn 0,2   T.B

P=5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +462 | -462 |  |  |  |  | 4932 | 5007 | +41 |
| 4800 | +495 | -495 |  |  |  |  | 4718 | 4807 | +38 |
| 4200 | +576 | -576 |  |  |  |  | 4117 | 4223 | +41 |
| 3600 | +641 | -641 |  |  |  |  | 3504 | 3612 | +54 |
| 3000 | +699 | -699 |  |  |  |  | 2901 | 3028 | +65 |
| 2500 | +741 | -741 |  |  |  |  | 2406 | 2541 | +71 |
| 1900 | +789 | -789 |  |  |  |  | 1783 | 1915 | +62 |
| 1500 | +814 | -814 |  |  |  |  | 1401 | 1583 | +53 |
| 1000 | +845 | -845 |  |  |  |  | 888 | 1026 | +42 |
| 500 | +872 | -872 |  |  |  |  | 374 | 519 | +24 |
| 0 | +890 | -890 |  |  |  |  | -141 | +4 | +3 |
| -300 | +901 | -901 |  |  |  |  | -438 | -302 | -10 |
| -700 | +910 | -910 |  |  |  |  | -848 | -706 | -27 |

Bi Sb3 Sn 0,2   T.B        BC3

P=7,5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +418 | -418 | +422 | -422 | -1 | +1 | +46 | -46 |
| 16 | +418 | -418 | +421 | -421 | 0 | 0 | +45 | -45 |
| 14 | +416 | -416 | +420 | -420 | +1 | -1 | +44 | -44 |
| 12 | +415 | -415 | +418 | -418 | +3 | -3 | +42 | -42 |
| 10 | +413 | -413 | +416 | -416 | +5 | -5 | +41 | -41 |
| 8 | +412 | -412 | +414 | -414 | +7 | -7 | +37 | -37 |
| 6 | +409 | -409 | +412 | -402 | +10 | -10 | +34 | -34 |
| 4 | +408 | -408 | +409 | -409 | +13 | -13 | +31 | -31 |
| 3 | +407 | -407 | +409 | -409 | +15 | -15 | +29 | -29 |
| 2 | +406 | -406 | +408 | -408 | +17 | -17 | +26 | -26 |
| 1 | +406 | -406 | +407 | -407 | +19 | -19 | +24 | -24 |
| 0 | +406 | -406 | +406 | -406 | +22 | -22 | +22 | -22 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +409 | -409 | +409 | -409 | -5 | +5 | +4 | -4 |
| 16 | +408 | -408 | +409 | -409 | -5 | +5 | +4 | -4 |
| 14 | +408 | -408 | +408 | -408 | -5 | +5 | +4 | -4 |
| 12 | +407 | -407 | +408 | -408 | -4 | +4 | +4 | -4 |
| 10 | +407 | -407 | +408 | -408 | -4 | +4 | +3 | -3 |
| 8 | +407 | -407 | +407 | -407 | -3 | +3 | +2 | -2 |
| 6 | +407 | -407 | +407 | -407 | -3 | +3 | +2 | -2 |
| 4 | +407 | -407 | +407 | -407 | -2 | +2 | +1 | -1 |
| 3 | +407 | -407 | +407 | -407 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 2 | +406 | -406 | +407 | -407 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 1 | +406 | -406 | +407 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | +406 | -406 | +406 | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5193 | 5256 | +66 | 5192 | 5255 | +66 |
| 16 | - | - | +65 | - | - | +65 |
| 14 | - | - | +63 | - | - | +62 |
| 12 | - | - | +61 | - | - | +59 |
| 10 | - | - | +57 | - | - | +56 |
| 8 | - | - | +52 | - | - | +52 |
| 6 | - | - | +48 | - | - | +47 |
| 4 | - | - | +42 | - | - | +41 |
| 3 | - | - | +40 | - | - | +39 |
| 2 | - | - | +37 | - | - | +37 |
| 1 | - | - | +35 | - | - | +35 |
| 0 | - | - | +33 | - | - | +33 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5192 | 5255 | +42 | 5190 | 5254 | +42 |
| 16 | - | - | +41 | - | - | +41 |
| 14 | - | - | +41 | - | - | +40 |
| 12 | - | - | +40 | - | - | +39 |
| 10 | - | - | +39 | - | - | +38 |
| 8 | 5192 | - | +38 | - | - | +37 |
| 6 | - | - | +36 | - | - | +36 |
| 4 | - | - | +35,5 | - | - | +34 |
| 3 | - | - | +35 | - | - | +34 |
| 2 | - | - | +35 | - | - | +34 |
| 1 | - | - | +34 | - | - | +34 |
| 0 | - | - | +33 | - | - | +33 |

Bi Sb3 Sn 0,2   T.B   I(в)=4а

P=7,5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +452 | -452 | +15 | -15 | +34 | -34 | 4970 | 5041 | +32 |
| 4800 | +482 | -482 | +16 | -16 | +38 | -38 | 4745 | 4820 | +29 |
| 4200 | +556 | -556 | +18 | -18 | +46 | -46 | 4143 | 4232 | +32 |
| 3600 | +619 | -619 | +20 | -20 | +52 | -52 | 3520 | 3627 | +49 |
| 3000 | +670 | -670 | +25 | -25 | +56 | -56 | 2917 | 3025 | +59 |
| 2500 | +719 | -719 | +29 | -29 | +58 | -58 | 2403 | 2522 | +67 |
| 1900 | +767 | -767 | +37 | -37 | +56 | -56 | 1790 | 1911 | +68 |
| 1500 | +795 | -795 | +43 | -43 | +55 | -55 | 1392 | 1517 | +64 |
| 1000 | +825 | -825 | +51 | -51 | +51 | -51 | 860 | 987 | +55 |
| 500 | +854 | -854 | +59 | -59 | +46 | -46 | 376 | 506 | +44 |
| 0 | +876 | -876 | +66 | -66 | +43 | -43 | -126 | 0 | +26 |
| -300 | +904 | -904 | +69 | -69 | +40 | -40 | -437 | -315 | +16 |
| -700 | +899 | -899 | +73 | -73 | +37 | -37 | -837 | -704 | +2 |

Bi Sb3 Sn 0,2   T.B        BC3

P=10кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II |  | I |  | II |  | I |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +412 | -412 | +412 | -412 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| 16 | +411 | -411 | +411 | -411 | +1 | -1 | +1 | -1 |
| 14 | +410 | -410 | +410 | -410 | +2 | -2 | +2 | -2 |
| 12 | +409 | -409 | +409 | -409 | +4 | -4 | +4 | -4 |
| 10 | +407 | -407 | +407 | -407 | +5 | -5 | +5 | -5 |
| 8 | +405 | -405 | +405 | -405 | +8 | -8 | +8 | -8 |
| 6 | +403 | -403 | +404 | -404 | +11 | -11 | +11 | -11 |
| 4 | +401 | -401 | +402 | -402 | +14 | -14 | +14 | -14 |
| 3 | +401 | -401 | +401 | -401 | +15 | -15 | +16 | -16 |
| 2 | +401 | -401 | +401 | -401 | +17 | -17 | +17 | -17 |
| 1 | +400 | -400 | +401 | -401 | +19 | -19 | +19 | -19 |
| 0 | +400 | -400 | +400 | -400 | +21 | -21 | +21 | -21 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +403 | -403 | +403 | -403 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 16 | +403 | -403 | +403 | -403 | -5 | +5 | +4 | -4 |
| 14 | +403 | -403 | +403 | -403 | -5 | +5 | +3,5 | -3,5 |
| 12 | +402 | -402 | +402 | -402 | -4 | +4 | +3,5 | -3,5 |
| 10 | +402 | -402 | +402 | -402 | -4 | +4 | +3 | -3 |
| 8 | +402 | -402 | +402 | -402 | -3 | +3 | +2 | -2 |
| 6 | +402 | -402 | +402 | -402 | -2 | +2 | +2 | -2 |
| 4 | +402 | -402 | +402 | -402 | -2 | +2 | +2 | -2 |
| 3 | +401 | -401 | +401 | -401 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 2 | +401 | -401 | +401 | -401 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 1 | +401 | -401 | +401 | -401 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| 0 | +401 | -401 | +400 | -400 |  |  |  |  |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5199 | 5261 | +68 | 5198 | 5260 | +68 |
| 16 | - | - | +67 | - | - | +67 |
| 14 | - | - | +64 | - | - | +64 |
| 12 | - | 5160 | +61 | - | - | +61 |
| 10 | - | - | +58 | - | - | +58 |
| 8 | - | - | +54 | - | - | +54 |
| 6 | - | - | +49 | - | - | +49 |
| 4 | - | - | +44 | - | - | +44 |
| 3 | - | - | +41 | - | - | +41 |
| 2 | - | - | +39 | - | - | +39 |
| 1 | - | - | +36 | - | - | +36 |
| 0 | - | - | +35 | - | - | +35 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5195 | 5257 | +44 | 5195 | 5257 | +43 |
| 16 | - | - | +43 | - | - | +42 |
| 14 | - | - | +42 | - | - | +41 |
| 12 | - | - | +41 | - | - | +40 |
| 10 | - | - | +40 | - | - | +39 |
| 8 | - | - | +39 | - | - | +38 |
| 6 | - | - | +37 | - | - | +37 |
| 4 | - | - | +36 | - | - | +36 |
| 3 | - | - | +36 | - | - | +35 |
| 2 | - | - | +36 | - | - | +35 |
| 1 | - | - | +36 | - | - | +35 |
| 0 | - | - | +35 | - | - | +35 |

Bi Sb3 Sn 0,2   T.B   I(в)=4а

P=10кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +449 | -449 | +15 | -15 | +34 | -34 | 4919 | 4987 | +34 |
| 4800 | +476 | -476 | +17 | -17 | +36 | -36 | 4733 | 4801 | +32 |
| 4200 | +546 | -546 | +18 | -18 | +44 | -44 | 4134 | 4221 | +38 |
| 3600 | +601 | -601 | +19 | -19 | +50 | -50 | 3516 | 3616 | +52 |
| 3000 | +655 | -655 | +23 | -23 | +54 | -54 | 2919 | 3028 | +67 |
| 2500 | +699 | -699 | +28 | -28 | +56 | -56 | 2429 | 2541 | +75 |
| 1900 | +750 | -750 | +35 | -35 | +56 | -56 | 1802 | 1920 | +80 |
| 1500 | +779 | -779 | +40 | -40 | +55 | -55 | 1387 | 1509 | +80 |
| 1000 | +810 | -810 | +48 | -48 | +52 | -52 | 879 | 1006 | +75 |
| 500 | +840 | -840 | +55 | -55 | +49 | -49 | 365 | 497 | +65 |
| 0 | +865 | -865 | +62 | -62 | +44 | -44 | -127 | -3 | +48 |
| -300 | +877 | -878 | +65 | -65 | +43 | -43 | -438 | -308 | +40 |
| -700 | +892 | -892 | +69 | -69 | +40 | -40 | -887 | -752 | +25 |