BiSn0.04  тип А

P=0Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 3111 | 3111 | 3131 | 3131 | 5192 | 5256 | +382 | 5192 | 5256 | +338 |
| 16 | 3084 | 3084 | 3102 | 3102 | - | - | +370 | - | - | +328 |
| 14 | 3049 | 3049 | 3065 | 3065 | - | - | +358 | - | - | +311 |
| 12 | 2996 | 2996 | 3009 | 3009 | - | - | +337 | - | - | +289 |
| 10 | 2914 | 2914 | 2925 | 2925 | - | - | +303 | - | - | +254 |
| 8 | 2457 | 2457 | 2770 | 2770 | - | - | +242 | - | - | +194 |
| 6 | 2510 | 2510 | 2513 | 2513 | - | - | +140 | - | - | +92 |
| 4 | 2080 | 2080 | 2065 | 2065 | - | - | -17 | - | - | -63 |
| 3 | 1731 | 1731 | 1743 | 1743 | - | - | -128 | - | - | -177 |
| 2 | 1352 | 1352 | 1361 | 1361 | - | - | -250 | - | - | -281 |
| 1 | 905 | 905 | 906 | 906 | - | - | -356 | - | - | -377 |
| 0 | 572 | 572 | 572 | 572 | - | - | -372 | - | - | -369 |

|  | Ρ | α |
| --- | --- | --- |
|  | Ом·м 10-6 |  |
| 18 | 14.95 | +84.51 |
| 16 | 14.815 | +81.92 |
| 14 | 14.643 | +78.52 |
| 12 | 14.382 | +73.47 |
| 10 | 13.984 | +65.37 |
| 8 | 13.237 | +51.17 |
| 6 | 12.03 | +27.23 |
| 4 | 9.927 | -9.39 |
| 3 | 8.32 | -35.8 |
| 2 | 6.498 | -62.32 |
| 1 | 4.337 | -86.03 |
| 0 | 2.74 | -86.97 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 538 | 538 | 4902 | 4975 | -445 | 2.577 | 95 | 17.1 | -104.24 |
| 4800 | 515 | 515 | 4716 | 4792 | -451 | 2.467 | 105 | 18.5 | -109.78 |
| 4200 | 472 | 472 | 4090 | 4183 | -507 | 2.261 | 135 | 22.1 | -120.48 |
| 3600 | 458 | 458 | 3506 | 3613 | -522 | 2.194 | 160 | 25 | -121.96 |
| 3200 | 453 | 453 | 3109 | 3225 | -540 | 2.17 | 179 | 27 | -125.69 |
| 2500 | 458 | 458 | 2380 | 2500 | -543 | 2.194 | 199 | 29.6 | -133.94 |
| 1900 | 464 | 464 | 1757 | 1906 | -542 | 2.223 | 219 | 31.6 | -114.94 |
| 1500 | 469 | 469 | 1375 | 1529 | -558 | 2.246 | 232 | 33 | -119.57 |
| 1000 | 488 | 488 | 846 | 1003 | -535 | 2.337 | 247 | 34.5 | -117.56 |
| 500 | 502 | 502 | 341 | 510 | -544 | 2.405 | 261 | 35.9 | -115.56 |
| 0 | 514 | 514 | -164 | +9 | -544 | 2.462 | 275 | 37.3 | -117.29 |
| -300 | 526 | 526 | -531 | -355 | -529 | 2.519 | 284 | 38.3 | -115.11 |
| -700 | 536 | 536 | -954 | -770 | -528 | 2.567 | 295 | 39.4 | -113.06 |

R(0)=110.38, R(5)=111.73

P=5 Кбар; l=3.8, a=1.55, b=2.35.

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 2779 | 2779 | 2803 | 2803 | 5187 | 5252 | +387 | 5186 | 5252 | +392 |
| 16 | 2765 | 2765 | 2788 | 2788 | - | - | +380 | - | - | +386 |
| 14 | 2747 | 2747 | 2770 | 2770 | - | - | +366 | - | - | +375 |
| 12 | 2723 | 2723 | 2742 | 2742 | - | - | +352 | - | - | +362 |
| 10 | 2683 | 2683 | 2699 | 2699 | - | - | +340 | - | - | +340 |
| 8 | 2607 | 2607 | 2623 | 2623 | - | - | +300 | - | - | +304 |
| 6 | 2476 | 2476 | 2488 | 2488 | - | - | +240 | - | - | +239 |
| 4 | 2237 | 2237 | 2240 | 2240 | - | - | +116 | - | - | +122 |
| 3 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | - | - | +18 | - | - | +17 |
| 2 | 1702 | 1702 | 1694 | 1694 | - | - | -103 | - | - | -102 |
| 1 | 1268 | 1268 | 1285 | 1285 | - | - | -256 | - | - | -256 |
| 0 | 852 | 852 | 851 | 851 | - | - | -353 | - | - | -354 |

|  | Ρ | α |
| --- | --- | --- |
|  | Ом·м 10-6 |  |
| 18 | 13.417 | +88.52 |
| 16 | 13.299 | +87.04 |
| 14 | 13.213 | +84.2 |
| 12 | 13.089 | +81.14 |
| 10 | 12.89 | +77.27 |
| 8 | 12.526 | +68.63 |
| 6 | 11.889 | +54.43 |
| 4 | 10.722 | +26.47 |
| 3 | 9.689 | +3.98 |
| 2 | 8.133 | -23.29 |
| 1 | 6.144 | -58.18 |
| 0 | 4.079 | -80.34 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 762 | 762 | 4931 | 5007 | -453 | 3.65 | 94 | 17 | -101.32 |
| 4800 | 700 | 700 | 4714 | 4805 | -495 | 3.353 | 103 | 18.1 | -98.45 |
| 4200 | 609 | 609 | 4089 | 4194 | -575 | 2.917 | 135 | 22.1 | -121.02 |
| 3600 | 566 | 566 | 3516 | 3632 | -593 | 2.711 | 161 | 25.2 | -128.82 |
| 3000 | 558 | 558 | 2883 | 3015 | -591 | 2.673 | 181 | 27.5 | -123.12 |
| 2500 | 560 | 560 | 2360 | 2503 | -615 | 2.682 | 199 | 29.6 | -127.3 |
| 1900 | 563 | 563 | 1763 | 1917 | -603 | 2.697 | 219 | 31.6 | -123.73 |
| 1500 | 570 | 570 | 1377 | 1520 | -552 | 2.730 | 232 | 33 | -127.38 |
| 1000 | 580 | 580 | 893 | 1033 | -501 | 2.778 | 246 | 34.4 | -123.1 |
| 500 | 592 | 592 | 370 | 519 | -511 | 2.836 | 261 | 35.9 | -123.16 |
| 0 | 608 | 608 | -147 | +6 | -492 | 2.912 | 274 | 37.3 | -120.73 |
| -300 | 616 | 616 | -465 | -310 | -484 | 2.95 | 283 | 38.2 | -119.28 |
| -700 | 631 | 631 | -882 | -721 | -482 | 3.022 | 293 | 39.2 | -117.35 |

R(7.5)=112.4    Т1=Т2=5271К

P=7.5 Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 2433 | 2433 | 2457 | 2457 | 5200 | 5262 | +346 | 5200 | 5262 | +328 |
| 16 | 2426 | 2426 | 2450 | 2450 | - | - | +339 | - | - | +322 |
| 14 | 2416 | 2416 | 2438 | 2438 | - | - | +339 | - | - | +315 |
| 12 | 2402 | 2402 | 2421 | 2421 | - | - | +330 | - | - | +312 |
| 10 | 2382 | 2382 | 2395 | 2395 | - | - | +320 | - | - | +300 |
| 8 | 2345 | 2345 | 2358 | 2358 | - | - | +304 | - | - | +282 |
| 6 | 2286 | 2286 | 2295 | 2295 | - | - | +274 | - | - | +250 |
| 4 | 2172 | 2172 | 2171 | 2171 | - | - | +212 | - | - | +183 |
| 3 | 2075 | 2075 | 2076 | 2076 | - | - | +157 | - | - | +133 |
| 2 | 1910 | 1910 | 1908 | 1908 | - | - | +72 | - | - | +44 |
| 1 | 1626 | 1626 | 1601 | 1601 | - | - | -77 | - | - | -95 |
| 0 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | - | - | -210 | - | - | -215 |

|  | Ρ | α |
| --- | --- | --- |
|  | Ом·м 10-6 |  |
| 18 | 11.711 | +81.6 |
| 16 | 11.678 | +80.02 |
| 14 | 11.625 | +79.05 |
| 12 | 11.551 | +78.45 |
| 10 | 11.441 | +75.06 |
| 8 | 11.264 | +70.94 |
| 6 | 10.971 | +63.44 |
| 4 | 10.401 | +47.82 |
| 3 | 9.942 | +35.11 |
| 2 | 9.144 | +14.04 |
| 1 | 7.729 | -20.82 |
| 0 | 5.93 | -51.45 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4900 | 1025 | 1025 | 4813 | 4886 | -372 | 4.913 | 100 | 17.8 | -90.71 |
| 4700 | 939 | 939 | 4613 | 4694 | -442 | 4.5 | 106 | 18.2 | -99.31 |
| 4200 | 789 | 789 | 4113 | 4205 | -508 | 3.781 | 134 | 22 | -121.48 |
| 3600 | 696 | 696 | 3527 | 3631 | -542 | 3.336 | 160 | 25 | -130.29 |
| 3000 | 647 | 647 | 2906 | 3036 | -567 | 3.101 | 181 | 27.5 | -128.86 |
| 2500 | 631 | 631 | 2401 | 2527 | -569 | 3.024 | 198 | 29.5 | -133.22 |
| 1900 | 630 | 630 | 1762 | 1902 | -569 | 3.019 | 219 | 31.6 | -128.43 |
| 1500 | 630 | 630 | 1367 | 1512 | -551 | 3.019 | 232 | 32.9 | -125.02 |
| 1000 | 641 | 641 | 879 | 1020 | -528 | 3.072 | 247 | 34.5 | -129.19 |
| 500 | 646 | 646 | 363 | 515 | -530 | 3.096 | 261 | 35.9 | -125.17 |
| 0 | 658 | 658 | -157 | +7 | -529 | 3.154 | 275 | 37.4 | -120.64 |
| -300 | 664 | 664 | -454 | -292 | -512 | 3.182 | 282 | 38.1 | -120.41 |
| -700 | 675 | 675 | -882 | -716 | -502 | 3.235 | 293 | 39.2 | -114.41 |

R(9.5)=112.94

P=9.5 Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 2226 | 2226 | 2240 | 2240 | 5200 | 5266 | +349 | 5197 | 5264 | +334 |
| 16 | 2219 | 2219 | 2233 | 2233 | - | - | +345 | - | - | +328 |
| 14 | 2211 | 2211 | 2224 | 2224 | - | - | +340 | - | - | +326 |
| 12 | 2200 | 2200 | 2213 | 2213 | - | - | +338 | - | - | +321 |
| 10 | 2185 | 2185 | 2197 | 2197 | - | - | +328 | - | - | +314 |
| 8 | 2161 | 2161 | 2171 | 2171 | - | - | +317 | - | - | +300 |
| 6 | 2125 | 2125 | 2132 | 2132 | - | - | +298 | - | - | +280 |
| 4 | 2061 | 2061 | 2068 | 2068 | - | - | +260 | - | - | +240 |
| 3 | 2002 | 2002 | 2009 | 2009 | - | - | +220 | - | - | +201 |
| 2 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | - | - | +161 | - | - | +137 |
| 1 | 1728 | 1728 | 1740 | 1740 | - | - | +50 | - | - | +37 |
| 0 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | - | - | -74 | - | - | -79 |

|  | Ρ | α |
| --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |
| 18 | 10.696 | +77.61 |
| 16 | 10.662 | +76.48 |
| 14 | 10.622 | +76.68 |
| 12 | 10.569 | +74.9 |
| 10 | 10.495 | +72.95 |
| 8 | 10.375 | +70.11 |
| 6 | 10.195 | +65.68 |
| 4 | 9.889 | +56.82 |
| 3 | 9.606 | +47.84 |
| 2 | 9.144 | +33.86 |
| 1 | 8.306 | +9.9 |
| 0 | 7.142 | -17.38 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | α терм | α мкв/к |
| 5000 |  |  | 4945 | 5023 | -225 | 6.466 | 93 | 16.8 | -48.46 |
| 4800 |  |  | 4734 | 4815 | -323 | 5.882 | 104 | 18.3 | -72.97 |
| 4200 |  |  | 4110 | 4205 | -501 | 4.598 | 139 | 22 | -116.02 |
| 3600 |  |  | 3494 | 3610 | -589 | 3.928 | 161 | 25.2 | -127.95 |
| 3000 |  |  | 2840 | 2977 | -613 | 3.568 | 183 | 27.8 | -132.1 |
| 2500 |  |  | 2370 | 2503 | -597 | 3.382 | 199 | 29.6 | -132.86 |
| 1900 |  |  | 1778 | 1904 | -602 | 3.31 | 219 | 31.6 | -150.98 |
| 1500 |  |  | 1365 | 1517 | -599 | 2.286 | 232 | 32.9 | -129.65 |
| 1000 |  |  | 850 | 1010 | -588 | 3.305 | 247 | 34.5 | -126.78 |
| 500 |  |  | 345 | 508 | -575 | 3.31 | 262 | 36 | -126.99 |
| 0 |  |  | -172 | -7 | -536 | 3.353 | 275 | 37.3 | -121.7 |
| -300 |  |  | -453 | -287 | -533 | 3.377 | 282 | 38.1 | -122.33 |
| -700 |  |  | -894 | -719 | -531 | 3.439 | 293 | 39.2 | -118.94 |