BiSn0.07 тип А

R(0)=72.33   Т1=Т2=5267К

P=0 Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 612 | 612 | 617 | 617 | 5176 | 5240 | +201 | 5173 | 5239 | +202 |
| 16 | 612 | 612 | 617 | 617 | - | - | +200 | - | - | +202 |
| 14 | 611 | 611 | 616 | 616 | - | - | +200 | - | - | +202 |
| 12 | 610 | 610 | 614 | 614 | - | - | +200 | - | - | +202 |
| 10 | 608 | 608 | 612 | 612 | - | - | +201 | - | - | +205 |
| 8 | 606 | 606 | 609 | 609 | - | - | +205 | - | - | +207 |
| 6 | 601 | 601 | 602 | 602 | - | - | +207 | - | - | +213 |
| 4 | 591 | 591 | 592 | 592 | - | - | +218 | - | - | +223 |
| 3 | 581 | 581 | 582 | 582 | - | - | +227 | - | - | +232 |
| 2 | 564 | 564 | 562 | 562 | - | - | +236 | - | - | +240 |
| 1 | 527 | 527 | 528 | 528 | - | - | +240 | - | - | +251 |
| 0 | 454 | 454 | 454 | 454 | - | - | +224 | - | - | +224 |

|  | Ρ мм * 10-6 | α |
| --- | --- | --- |
| 18 | 4,142 | +47,3 |
| 16 | 4,142 | +47,18 |
| 14 | 4,135 | +47,18 |
| 12 | 4,125 | +47,18 |
| 10 | 4,111 | +47,65 |
| 8 | 4,095 | +48,36 |
| 6 | 4,054 | +49,3 |
| 4 | 3,987 | +51,76 |
| 3 | 3,919 | 53,87 |
| 2 | 3,795 | 55,87 |
| 1 | 3,555 | +57,63 |
| 0 | 3,06 | +52,58 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | ρ Ом·м | Tср | α терм | α мкв/к |
| 5000 | 513 | 513 | 4910 | 4988 | +150 | 3,458 | 95 | 17,1 | +32,88 |
| 4800 | 538 | 538 | 4688 | 4774 | +57 | 3,626 | 106 | 18,6 | +12,32 |
| 4200 | 530 | 530 | 4108 | 4212 | -216 | 3,572 | 134 | 22 | -45,69 |
| 3600 | 475 | 475 | 3472 | 3596 | -442 | 3,2 | 162 | 25,3 | -90,18 |
| 3000 | 423 | 423 | 2868 | 3004 | -594 | 2,581 | 182 | 27,6 | -120,55 |
| 2500 | 383 | 383 | 2352 | 2503 | -645 | 2,581 | 199 | 29,6 | -126,43 |
| 1900 | 351 | 351 | 855 | 1928 | -629 | 2,366 | 219 | 31,6 | 130,94 |
| 1500 | 331 | 331 | 1308 | 1486 | -720 | 2,231 | 234 | 33,2 | -128,51 |
| 1000 | 315 | 315 | 855 | 1014 | -629 | 2,123 | 247 | 34,5 | -136,48 |
| 500 | 300 | 300 | 360 | 524 | -615 | 2,022 | 261 | 35,9 | -134,62 |
| 0 | 291 | 291 | -163 | +8 | -597 | 1,961 | 275 | 37,3 | -130,22 |
| -300 | 285 | 285 | -469 | -293 | -586 | 1,921 | 282 | 38,1 | -126,85 |
| -700 | 285 | 285 | -883 | -703 | -582 | 1,921 | 293 | 39,2 | -126,74 |

R(0)=72.53, R(5)=73.19.

P=5 Кбар;   l=3.5мм, a=2.05мм, в=2,3мм.

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 539 | 539 | 544 | 544 | 5180 | 5243 | +194 | 5178 | 5242 | +194 |
| 16 | 538 | 538 | 543 | 543 | - | - | +195 | - | - | +193 |
| 14 | 537 | 537 | 542 | 542 | - | - | +192 | - | - | +195 |
| 12 | 536 | 536 | 540 | 540 | - | - | +193 | - | - | +194 |
| 10 | 534 | 534 | 538 | 538 | - | - | +194 | - | - | +199 |
| 8 | 530 | 530 | 533 | 533 | - | - | +198 | - | - | +202 |
| 6 | 524 | 524 | 526 | 526 | - | - | +208 | - | - | +215 |
| 4 | 510 | 510 | 511 | 511 | - | - | +226 | - | - | +232 |
| 3 | 497 | 497 | 499 | 499 | - | - | +238 | - | - | +246 |
| 2 | 478 | 478 | 476 | 476 | - | - | +257 | - | - | +262 |
| 1 | 443 | 443 | 442 | 442 | - | - | +280 | - | - | +286 |
| 0 | 384 | 384 | 384 | 384 | - | - | +282 | - | - | +282 |

α

|  | Ρ | αI | αII | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |  |  |
| 18 | 3,65 | +46,19 | +46,19 | +46,19 |
| 16 | 3,643 | +46,43 | 45,95 | +46,19 |
| 14 | 3,636 | +45,71 | +46,43 | +46,07 |
| 12 | 3,626 | +45,95 | +46,19 | +46,07 |
| 10 | 3,613 | +46,19 | +47,38 | +46,78 |
| 8 | 3,582 | 47,14 | +48,09 | +47,61 |
| 6 | 3,538 | +49,52 | +51,19 | +50,35 |
| 4 | 3,441 | +53,81 | +55,24 | +54,52 |
| 3 | 3,356 | +56,66 | +58,57 | +57,61 |
| 2 | 3,215 | +61,19 | +62,38 | +61,78 |
| 1 | 2,982 | +66,66 | +66,66 | +66,66 |
| 0 | 2,588 | +67,14 | +67,14 | +67,14 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 464 | 464 | 5000 | 4979 | +282 | 3,127 |  |  |  |
| 4800 | 513 | 513 | 4679 | 4770 | +231 | 3,458 | 107 | 18,7 | +47,47 |
| 4200 | 577 | 577 | 4088 | 4195 | -5 | 3,889 | 135 | 22,1 | -1,03 |
| 3600 | 566 | 566 | 3478 | 3597 | -266 | 3,815 | 161 | 25,2 | -56,33 |
| 3000 | 527 | 527 | 2864 | 2999 | -446 | 3,552 | 182 | 27,7 | -91,51 |
| 2500 | 492 | 492 | 2358 | 2507 | -560 | 3,316 | 199 | 29,6 | -111,25 |
| 1900 | 450 | 450 | 1746 | 1896 | -595 | 3,033 | 220 | 31,7 | -125,74 |
| 1500 | 424 | 424 | 1328 | 1485 | -624 | 2,858 | 233 | 33,1 | -131,55 |
| 1000 | 398 | 398 | 834 | 984 | -578 | 2,682 | 248 | 34,1 | -131,39 |
| 500 | 378 | 378 | 365 | 500 | -516 | 2,548 | 262 | 36 | -137,6 |
| 0 | 363 | 363 | -123 | +15 | -508 | 2,447 | 274 | 37,3 | -137,3 |
| -300 | 355 | 355 | -444 | -307 | -489 | 2,393 | 281 | 38 | -135,63 |
| -700 | 346 | 346 | -843 | -705 | -475 | 2,332 | 292 | 39,1 | -134,58 |

R(7.5)=73.66.

P=7.5 Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 466 | 466 | 471 | 471 | 5181 | 5244 | +181 | 5182 | 5244 | +180 |
| 16 | 465 | 465 | 469 | 469 | - | - | +181 | - | - | +181 |
| 14 | 463 | 463 | 467 | 467 | - | - | +182 | - | - | +183 |
| 12 | 461 | 461 | 465 | 465 | - | - | +184 | - | - | +185 |
| 10 | 458 | 458 | 462 | 462 | - | - | +186 | - | - | +184 |
| 8 | 452 | 452 | 456 | 456 | - | - | +193 | - | - | +197 |
| 6 | 443 | 443 | 445 | 445 | - | - | +206 | - | - | +210 |
| 4 | 424 | 424 | 425 | 425 | - | - | +225 | - | - | +233 |
| 3 | 408 | 408 | 409 | 409 | - | - | +243 | - | - | +248 |
| 2 | 384 | 384 | 385 | 385 | - | - | +262 | - | - | +265 |
| 1 | 349 | 349 | 348 | 348 | - | - | +279 | - | - | +283 |
| 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - | +279 | - | - | +282 |

α

|  | Ρ | αI | αII | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |  |  |
| 18 | 3.158 | - | - | +42.98 |
| 16 | 3.148 | - | - | +43.09 |
| 14 | 3.134 | - | - | +43.45 |
| 12 | 3.121 | - | - | +49.95 |
| 10 | 3.1 | - | - | +44.05 |
| 8 | 3.06 | - | - | +46.43 |
| 6 | 2.993 | - | - | +49.52 |
| 4 | 2.861 | - | - | +54.52 |
| 3 | 2.753 | - | - | 58.45 |
| 2 | 2.591 | - | - | +62.74 |
| 1 | 2.349 | - | - | +66.9 |
| 0 | 2.089 | - | - | +66.79 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 384 | 384 | 4903 | 4977 | +320 | 2.588 | 95 | 17.1 | +73.94 |
| 4800 | 440 | 440 | 4697 | 4781 | +311 | 2.966 | 106 | 18.6 | +68.86 |
| 4200 | 566 | 566 | 4096 | 4198 | +195 | 3.815 | 135 | 22.2 | +42.44 |
| 3600 | 617 | 617 | 3491 | 3667 | -18 | 4.159 | 161 | 25.2 | -3.91 |
| 3000 | 609 | 609 | 2880 | 3008 | -249 | 4.105 | 181 | 27.5 | -53.5 |
| 2500 | 576 | 576 | 2371 | 2511 | -384 | 3.882 | 198 | 29.5 | -80.91 |
| 1900 | 530 | 530 | 1759 | 1900 | -496 | 3.572 | 220 | 31.7 | -111.51 |
| 1500 | 505 | 505 | 1349 | 1500 | -542 | 3.404 | 233 | 33.1 | -118.8 |
| 1000 | 465 | 465 | 901 | 1030 | -481 | 3.134 | 246 | 34.4 | -128.26 |
| 500 | 438 | 438 | 372 | 508 | -492 | 2.952 | 261 | 35.9 | -128.87 |
| 0 | 413 | 413 | -141 | -10 | -460 | 2.784 | 275 | 37.4 | -131.33 |
| -300 | 402 | 402 | -415 | -282 | -462 | 2.709 | 282 | 38.1 | -132.35 |
| -700 | 392 | 392 | -842 | -705 | -455 | 2.642 | 293 | 39.3 | -130.52 |

R(10)=74.1.

P=10 Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 430 | 430 | 436 | 436 | 5179 | 5242 | +185 | 5177 | 5241 | +185 |
| 16 | 429 | 429 | 434 | 434 | - | - | +185 | - | - | +186 |
| 14 | 427 | 427 | 432 | 432 | - | - | +186 | - | - | +187 |
| 12 | 425 | 425 | 429 | 429 | - | - | +188 | - | - | +190 |
| 10 | 421 | 421 | 424 | 424 | - | - | +192 | - | - | +195 |
| 8 | 413 | 413 | 416 | 416 | - | - | +201 | - | - | +203 |
| 6 | 400 | 400 | 402 | 402 | - | - | +217 | - | - | +219 |
| 4 | 376 | 376 | 377 | 377 | - | - | +238 | - | - | +244 |
| 3 | 357 | 357 | 359 | 359 | - | - | +255 | - | - | +261 |
| 2 | 331 | 331 | 333 | 333 | - | - | +269 | - | - | +274 |
| 1 | 299 | 299 | 298 | 298 | - | - | +279 | - | - | +283 |
| 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | - | - | +279 | - | - | +278 |

α

|  | Ρ | α |
| --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |
| 18 | 2.918 | +42.72 |
| 16 | 2.908 | +42.84 |
| 14 | 2.895 | +43.07 |
| 12 | 2.878 | +43.65 |
| 10 | 2.848 | +44.69 |
| 8 | 2.794 | +46.65 |
| 6 | 2.703 | +50.34 |
| 4 | 2.538 | +55.66 |
| 3 | 2.413 | +59.58 |
| 2 | 2.338 | +62.7 |
| 1 | 2.012 | +64.9 |
| 0 | 4.183 | +64.32 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 340 | 340 | 4892 | 4971 | +332 | 2.292 | 96 | 17.2 | +72.28 |
| 4800 | 389 | 389 | 4722 | 4806 | +340 | 2.622 | 105 | 18.5 | +74.88 |
| 4200 | 536 | 536 | 4102 | 4208 | +307 | 3.613 | 134 | 22 | +63.72 |
| 3600 | 633 | 633 | 3488 | 3610 | +135 | 4.266 | 161 | 25.2 | +27.88 |
| 3000 | 667 | 667 | 2913 | 2036 | -83 | 4.496 | 181 | 27.5 | -18.56 |
| 2500 | 625 | 625 | 2366 | 2502 | -268 | 4.394 | 199 | 29.7 | -58.53 |
| 1900 | 609 | 609 | 1770 | 1915 | -431 | 4.105 | 219 | 31.6 | -93.93 |
| 1500 | 571 | 571 | 1370 | 1522 | -498 | 3.848 | 232 | 32.9 | -107.79 |
| 1000 | 531 | 531 | 867 | 1024 | -542 | 3.579 | 247 | 34.5 | -119.1 |
| 500 | 495 | 495 | 360 | 527 | -582 | 3.336 | 261 | 36 | -125.46 |
| 0 | 462 | 462 | -152 | -2 | -522 | 3.114 | 274 | 37.3 | -129.8 |
| -300 | 450 | 450 | -431 | -283 | -518 | 3.033 | 282 | 38.1 | -133.35 |
| -700 | 435 | 435 | -841 | -692 | -514 | 2.932 | 292 | 39.1 | -134.88 |