BiSn0.15 тип А

P=0 Кбар

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 767 | 767 | 767 | 767 | 5190 | 5253 | +178 | 5189 | 5251 | +180 |
| 16 | 757 | 757 | 758 | 758 | - | - | +182 | - | - | +183 |
| 14 | 745 | 745 | 745 | 745 | - | - | +186 | - | - | +186 |
| 12 | 728 | 728 | 729 | 729 | - | - | +193 | - | - | +192 |
| 10 | 702 | 702 | 703 | 703 | - | - | +199 | - | - | +199 |
| 8 | 664 | 664 | 662 | 662 | - | - | +209 | - | - | +208 |
| 6 | 605 | 605 | 604 | 604 | - | - | +222 | - | - | +220 |
| 4 | 527 | 527 | 524 | 524 | - | - | +228 | - | - | +228 |
| 3 | 479 | 479 | 478 | 478 | - | - | +226 | - | - | +226 |
| 2 | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - | +218 | - | - | +217 |
| 1 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | - | +200 | - | - | +200 |
| 0 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | +172 | - | - | +172 |

α

|  | Ρ | αI | αII | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |  |  |
| 18 | 2.983 | +42.38 | +42.85 | 42.61 |
| 16 | 2.945 | +43.33 | +43.57 | +43.45 |
| 14 | 2.898 | +44.29 | +44.29 | +44.29 |
| 12 | 2.834 | +45.95 | +45.71 | +45.83 |
| 10 | 2.733 | +47.38 | +47.38 | +47.38 |
| 8 | 2.579 | +49.76 | +49.52 | +49.64 |
| 6 | 2.351 | +52.86 | 52.38 | +52.62 |
| 4 | 2.044 | +54.29 | +54.29 | +54.29 |
| 3 | 1.861 | +53.8 | +53.8 | +53.8 |
| 2 | 1.68 | +51.9 | +51.66 | +51.78 |
| 1 | 1.474 | +47.62 | +47.62 | +47.62 |
| 0 | 1.358 | +40.95 | +40.95 | +40.95 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 452 | 452 | 4927 | 5004 | +210 | 1.758 | 94 | 17 | +46.36 |
| 4800 | 541 | 541 | 4704 | 4787 | +232 | 2.104 | 106 | 18.6 | +51.99 |
| 4200 | 804 | 804 | 4104 | 4205 | +230 | 3.128 | 134 | 22 | +50.1 |
| 3600 | 1051 | 1051 | 3486 | 3606 | +113 | 4.088 | 161 | 25.2 | +23.73 |
| 3200 | 1163 | 1163 | 3078 | 3210 | -20 | 4.524 | 175 | 26.8 | -4.06 |
| 2800 | 1222 | 1222 | 2335 | 2482 | -288 | 4.754 | 200 | 29.8 | -58.38 |
| 1900 | 1170 | 1170 | 1717 | 1882 | -469 | 4.551 | 220 | 31.7 | -90.1 |
| 1500 | 1105 | 1105 | 1342 | 1508 | -574 | 4.298 | 233 | 33.1 | -114.45 |
| 1000 | 1030 | 1030 | 806 | 986 | -642 | 4.006 | 247 | 34.6 | -123.4 |
| 500 | 950 | 950 | 295 | 483 | -691 | 3.695 | 263 | 36.1 | -132.69 |
| 0 | 890 | 890 | -191 | -20 | -614 | 3.462 | 275 | 37.4 | -134.29 |
| -300 | 850 | 850 | -485 | -314 | -623 | 3.306 | 283 | 38.2 | -139.17 |
| -700 | 806 | 806 | -887 | -704 | -644 | 3.135 | 293 | 39.2 | -137.94 |

R0=72.33; R(5)=73.19

P=5 Кбар;l=5.25, a=2.15, b=1.9;	B┴C1

| № | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 684 | 684 | 685 | 685 | 5187 | 5250 | +178 | 5186 | 5249 | +177 |
| 16 | 674 | 674 | 675 | 675 | - | - | +182 | - | - | +179 |
| 14 | 661 | 661 | 662 | 662 | - | - | +185 | - | - | +181 |
| 12 | 644 | 644 | 643 | 643 | - | - | +189 | - | - | +185 |
| 10 | 616 | 616 | 617 | 617 | - | - | +195 | - | - | +193 |
| 8 | 574 | 574 | 574 | 574 | - | - | +203 | - | - | +200 |
| 6 | 518 | 518 | 519 | 519 | - | - | +211 | - | - | +207 |
| 4 | 443 | 443 | 445 | 445 | - | - | +209 | - | - | +208 |
| 3 | 407 | 407 | 409 | 409 | - | - | +204 | - | - | +200 |
| 2 | 367 | 367 | 367 | 367 | - | - | +191 | - | - | +190 |
| 1 | 328 | 328 | 329 | 329 | - | - | +169 | - | - | +168 |
| 0 | 307 | 307 | 307 | 307 | - | - | +147 | - | - | +146 |

α

|  | Ρ | αI | αII | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |  |  |
| 18 | 2,663 | +42,38 | +42,14 | +42,26 |
| 16 | 2,624 | +43,33 | +42,62 | +42,97 |
| 14 | 2,573 | +44,05 | 43,09 | +43,57 |
| 12 | 2,503 | +45 | +44,05 | +44,54 |
| 10 | 2,398 | +46,43 | +45,95 | +40,19 |
| 8 | 2,233 | +48,33 | +47,62 | +47,97 |
| 6 | 2,017 | +50,24 | +49,28 | +49,76 |
| 4 | 1,727 | +49,76 | +49,52 | +49,64 |
| 3 | 1,587 | +48,57 | +47,62 | +48,09 |
| 2 | 1,428 | +45,48 | +45,24 | +45,36 |
| 1 | 1,278 | +40,24 | +40 | +40,12 |
| 0 | 1,194 | +35 | +34,76 | +34,88 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | +400 | -400 | 4904 | 4979 | +185 | 1,556 | 95 | 17,1 | +42,18 |
| 4800 | +470 | -470 | 4706 | 4787 | +211 | 1,828 | 106 | 18,5 | +4879 |
| 4200 | +710 | -710 | 4110 | 4212 | +246 | 2,762 | 136 | 22,2 | +53,54 |
| 3600 | +970 | -970 | 3505 | 3619 | +197 | 3,773 | 161 | 25,2 | +43,55 |
| 3000 | +1185 | -1185 | 2889 | 3017 | +67 | 4,61 | 181 | 27,5 | +14,39 |
| 2500 | +1293 | -1293 | 2378 | 2505 | -75 | 5,03 | 199 | 29,6 | -17,48 |
| 1900 | +1334 | -1334 | 1769 | 1905 | -240 | 5,189 | 219 | 31,6 | -55,76 |
| 1500 | +1315 | -1315 | 1365 | 1506 | -336 | 5,115 | 233 | 33,1 | -78,88 |
| 1000 | +1261 | -1261 | 867 | 1614 | -433 | 4,905 | 247 | 34,5 | -101,62 |
| 500 | +1187 | -1187 | 350 | 494 | -464 | 4,617 | 262 | 36 | -116 |
| 0 | +1116 | -1116 | -163 | -17 | -499 | 4,341 | 275 | 37,4 | -127,8 |
| -300 | +1072 | -1072 | -420 | -279 | -488 | 4,17 | 281 | 38 | -131,5 |
| -700 | +1020 | -1020 | -854 | -715 | -489 | 3,968 | 293 | 39,2 | -137,9 |

R(7.5)=73.66	P=7.5 Кбар;

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 584 | 584 | 584 | 584 | 5191 | 5252 | +167 | 5191 | 5252 | +164 |
| 16 | 573 | 573 | 574 | 574 | - | - | +170 | - | - | +166 |
| 14 | 560 | 560 | 561 | 561 | - | - | +171 | - | - | +168 |
| 12 | 541 | 541 | 543 | 543 | - | - | +174 | - | - | +171 |
| 10 | 516 | 516 | 517 | 517 | - | - | +178 | - | - | +174 |
| 8 | 476 | 476 | 477 | 477 | - | - | +178 | - | - | +178 |
| 6 | 427 | 427 | 427 | 427 | - | - | +180 | - | - | +181 |
| 4 | 366 | 366 | 369 | 369 | - | - | +173 | - | - | +173 |
| 3 | 334 | 334 | 337 | 337 | - | - | +161 | - | - | +164 |
| 2 | 305 | 305 | 306 | 306 | - | - | +149 | - | - | +147 |
| 1 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | - | +130 | - | - | +132 |
| 0 | 267 | 267 | 268 | 268 | - | - | +116 | - | - | +117 |

α

|  | Ρ | αI | αII | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |  |  |
| 18 | 2.272 | +41.13 | +40.39 | +40.76 |
| 16 | 2.231 | +41.87 | +40.88 | +41.37 |
| 14 | 2.18 | +42.12 | +41.38 | +41.75 |
| 12 | 2.108 | +42.86 | +42.12 | +42.49 |
| 10 | 2.009 | 43.84 | +42.86 | +43.36 |
| 8 | 1.854 | +43.84 | +43.84 | +43.84 |
| 6 | 1.661 | +44.33 | +44.58 | +44.45 |
| 4 | 1.43 | +42.61 | +42.61 | +42.61 |
| 3 | 1.305 | +39.65 | +40.39 | +40.02 |
| 2 | 1.188 | +36.7 | +36.2 | +36.45 |
| 1 | 1.089 | +32.02 | +32.51 | +32.26 |
| 0 | 1.041 | +28.57 | +28.81 | +28.69 |

|  | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 346 | 346 | 4919 | 4919 | +145 | 1.346 | 94 | 17.0 | +34.23 |
| 4700 | 436 | 436 | 4623 | 4704 | +180 | 1.696 | 110 | 19.1 | +42.44 |
| 4200 | 610 | 610 | 4112 | 4208 | +223 | 3.373 | 134 | 22 | +51.1 |
| 3600 | 864 | 864 | 3507 | 3615 | +225 | 3.361 | 161 | 25.1 | +52.29 |
| 3000 | 1103 | 1103 | 2878 | 3003 | +150 | 4.291 | 182 | 27.6 | +33.12 |
| 2500 | 1267 | 1267 | 2396 | 2527 | +39 | 4.929 | 198 | 29.5 | +8.7 |
| 2000 | 1361 | 1361 | 1880 | 2018 | -93 | 5.294 | 216 | 31.3 | -21.09 |
| 1500 | 1388 | 1388 | 1360 | 1506 | -232 | 5.399 | 233 | 33.1 | -52.6 |
| 1000 | 1367 | 1367 | 849 | 1001 | -346 | 5.318 | 247 | 34.5 | -78.53 |
| 500 | 1308 | 1308 | 315 | 472 | -449 | 5.088 | 262 | 36 | -102.95 |
| 0 | 1237 | 1237 | -194 | -37 | -489 | 4.182 | 275 | 37.4 | -116.49 |
| -300 | 1192 | 1192 | -478 | -316 | -518 | 4.637 | 283 | 38.2 | -122.15 |
| -700 | 1136 | 1136 | -881 | -713 | -547 | 4.419 | 293 | 39.2 | -127.63 |

R(10)=74.1	P=10 Кбар;

| № | U(T) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 516 | 516 | 518 | 518 | 5189 | 5251 | +156 | 5185 | 5249 | +154 |
| 16 | 506 | 506 | 508 | 508 | - | - | +157 | - | - | +156 |
| 14 | 493 | 493 | 494 | 494 | - | - | +158 | - | - | +156 |
| 12 | 476 | 476 | 477 | 477 | - | - | +159 | - | - | +157 |
| 10 | 452 | 452 | 454 | 454 | - | - | +162 | - | - | +100 |
| 8 | 417 | 417 | 417 | 417 | - | - | +161 | - | - | +161 |
| 6 | 371 | 371 | 374 | 374 | - | - | +157 | - | - | +158 |
| 4 | 322 | 322 | 326 | 326 | - | - | +145 | - | - | +145 |
| 3 | 297 | 297 | 297 | 297 | - | - | +133 | - | - | +136 |
| 2 | 273 | 273 | 276 | 276 | - | - | +119 | - | - | +120 |
| 1 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | - | +102 | - | - | +102 |
| 0 | 245 | 245 | 244 | 244 | - | - | +90 | - | - | +90 |

α

|  | Ρ | αI | αII | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм * 10-6 |  |  |  |
| 18 | 2.011 | +37.77 | +37.28 | +37.53 |
| 16 | 1.972 | +38.01 | +37.53 | 37.77 |
| 14 | 1.92 | +38.26 | +37.77 | +38.01 |
| 12 | 1.854 | +38.5 | +38.01 | +38.25 |
| 10 | 1.762 | +39.22 | +38.74 | +38.98 |
| 8 | 1.622 | +38.98 | +38.98 | +38.98 |
| 6 | 1.449 | +38.01 | +38.25 | +38.13 |
| 4 | 1.26 | +35.11 | +35.11 | +35.11 |
| 3 | 1.155 | +32.2 | +32.93 | +32.56 |
| 2 | 1.068 | +28.81 | +29.05 | +28.93 |
| 1 | 0.992 | +24.7 | +24.7 | +24.7 |
| 0 | 0.951 | +21.79 | +21.79 | +21.79 |

| Т1=Т2=5267 | U(T) |  | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | T1 | T2 | α | Ρ | Tср | Α терм | α мкв/к |
| 5000 | 317 | 317 | 4887 | 4962 | +129 | 1.233 | 96 | 17.2 | 29.58 |
| 4800 | 307 | 307 | 4694 | 4776 | +153 | 1.428 | 106 | 18.6 | +34.7 |
| 4200 | 567 | 567 | 4102 | 4202 | +220 | 2.206 | 144 | 22 | +48.4 |
| 3600 | 789 | 789 | 3473 | 3596 | +255 | 3.069 | 162 | 25.2 | +52.24 |
| 3000 | 1033 | 1033 | 2885 | 3020 | +214 | 4.018 | 181 | 27.5 | +44.59 |
| 2500 | 1213 | 1213 | 2359 | 2501 | +116 | 4.719 | 199 | 29.6 | +24.18 |
| 1900 | 1374 | 1374 | 1776 | 1921 | -34 | 5.345 | 219 | 31.6 | -7.4 |
| 1500 | 1420 | 1420 | 1361 | 1512 | -145 | 5.524 | 233 | 33.1 | -31.78 |
| 1000 | 1425 | 1425 | 850 | 1000 | -267 | 5.543 | 247 | 34.5 | -61.4 |
| 500 | 1390 | 1390 | 328 | 487 | -368 | 5.407 | 262 | 36 | -83.32 |
| 0 | 1328 | 1328 | -166 | -4 | -443 | 5.166 | 275 | 37.4 | -102.27 |
| -300 | 1281 | 1281 | -461 | -293 | -487 | 4.983 | 282 | 38.1 | -110.44 |
| -700 | 1219 | 1219 | -881 | -690 | -513 | 4.742 | 292 | 39.1 | -117.3 |