|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B(T) | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 376 | 376 | 378 | 378 | +32 | -32 | -23 | +23 | 0.7 | 1.831 | 0.471 |
| 16 | 369 | 369 | 371 | 371 | +31 | -31 | -23 | +23 | 0.675 | 1.797 | 0.48 |
| 14 | 362 | 362 | 363 | 363 | +30 | -30 | -22 | +22 | 0.625 | 1.76 | 0.499 |
| 12 | 352 | 352 | 353 | 353 | +29 | -29 | -22 | +22 | 0.575 | 1.709 | 0.532 |
| 10 | 339 | 339 | 340 | 340 | +28 | -28 | -20 | +20 | 0.505 | 1.646 | 0.57 |
| 8 | 320 | 320 | 321 | 321 | +26 | -26 | -19 | +19 | 0.41 | 1.556 | 0.658 |
| 6 | 298 | 298 | 299 | 299 | +22 | -22 | -16 | +16 | 0.31 | 1.447 | 0.735 |
| 4 | 276 | 276 | 276 | 276 | +18 | -18 | -12 | +12 | 0.21 | 1.34 | 0.857 |
| 3 | 263 | 263 | 264 | 264 | +15 | -15 | -10 | +10 | 0.16 | 1.279 | 0.937 |
| 2 | 254 | 254 | 254 | 254 | +11 | -11 | -7 | +7 | 0.11 | 1.233 | 0.981 |
| 1 | 245 | 245 | 245 | 245 | +7 | -7 | -3 | +3 | 0.055 | 1.189 | 1.09 |
| 0 | 242 | 242 | 242 | 242 | +3 | -3 | +2 | -2 | 0.01 | 1.175 | 3.0 |

P=5 кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | осн. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 294 | 294 | +19 | -19 | -13 | +13 | 4920 | 5001 | -13 |
| 4800 | 338 | 338 | +19 | -19 | -13 | +13 | 4715 | 4796 | +10 |
| 4200 | 485 | 485 | +19 | -19 | -14 | +14 | 4095 | 4188 | +77 |
| 3600 | 658 | 658 | +19 | -19 | -14 | +14 | 3497 | 3612 | +140 |
| 3000 | 847 | 847 | +17 | -17 | -13 | +13 | 2883 | 3008 | +153 |
| 2500 | 999 | 999 | +13 | -13 | -11 | +11 | 2368 | 2500 | +122 |
| 1900 | 1154 | 1154 | +8 | -8 | -6 | +6 | 1775 | 1899 | +39 |
| 1500 | 1230 | 1230 | +4 | -4 | -3 | +3 | 1389 | 1503 | -26 |
| 1000 | 1286 | 1286 | -1 | +1 | +3 | -3 | 872 | 998 | -116 |
| 500 | 1301 | 1301 | -6 | +6 | +8 | -8 | 372 | 501 | -201 |
| 0 | 1280 | 1280 | -11 | +11 | +12 | -12 | -122 | +1 | -262 |
| -300 | 1257 | 1257 | -13 | +13 | +15 | -15 | -432 | -305 | -299 |
| -700 | 1220 | 1220 | -15 | +15 | +17 | -17 | -843 | -717 | -335 |
| -1100 | 1175 | 1175 | -16 | +16 | +18 | -18 | -1223 | -1103 | -344 |

Т1=5255К   Т2=5255К

|  | осн. Печь |  |  |  |  |  | Тср | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |
| 18 | 5188 | 5245 | +60 | 5188 | 5245 | +61 | 80 | +15.92 |
| 16 | - | - | +59 | - | - | +60 |  | 15.65 |
| 14 | - | - | +58 | - | - | +59 |  | 15.39 |
| 12 | - | - | +57 | - | - | +57 |  | 15.0 |
| 10 | - | - | +54 | - | - | +54 |  | 14.21 |
| 8 | - | - | +47 | - | - | +47 |  | 12.36 |
| 6 | 5186 | - | +37 | - | - | +37 |  | 9.73 |
| 4 | - | - | +19 | - | - | +19 |  | 5.0 |
| 3 | - | - | +7 | - | - | +7 |  | 1.84 |
| 2 | - | - | -6 | - | - | -6 |  | -1.57 |
| 1 | - | - | -19 | - | - | -19 |  | -5 |
| 0 | - | - | -27 | - | - | -27 |  | -7.1 |

| U(T) | ρ Ом·м | Rx /к | Tcp | α мкВ/к | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1.427 | 0.914 | 95 | -2.74 | 93 |
| 4800 | 1.641 | 0.914 | 105 | +2.28 | 103 |
| 4200 | 2.355 | 0.942 | 135 | +18.38 | 133 |
| 3600 | 3.195 | 0.942 | 161 | +30.8 | 158 |
| 3000 | 4.113 | 0.857 | 182 | +33.9 | 180 |
| 2500 | 4.852 | 0.685 | 199 | +27.54 | 187 |
| 1900 | 5.605 | 0.399 | 219 | +9.97 | 217 |
| 1500 | 5.974 | 0.199 | 233 | -7.54 | 231 |
| 1000 | 6.246 | -0.114 | 247 | -31.85 | 245 |
| 500 | 6.319 | -0.399 | 261 | -56.09 | 259 |
| 0 | 6.217 | 0.657 | 274 | -79.02 | 273 |
| -300 | 6.105 | -0.799 | 282 | -89.7 | 278 |
| -700 | 5.925 | -0.914 | 292 | -104.4 | 293 |
| -1100 | 5.707 | -0.971 |  |  |  |

P=7.5

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B(T) | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 343 | 343 | 343 | 343 | +31 | -31 | -23 | +23 | 0.7 | 1.665 | 0.462 |
| 16 | 338 | 338 | 339 | 339 | +30 | -30 | -23 | +23 | 0.675 | 1.641 | 0.471 |
| 14 | 331 | 331 | 332 | 332 | +29 | -29 | -22 | +22 | 0.625 | 1.607 | 0.489 |
| 12 | 323 | 323 | 323 | 32 | +29 | -29 | -21 | +21 | 0.575 | 1.568 | 0.521 |
| 10 | 311 | 311 | 312 | 312 | +27 | -27 | -20 | +20 | 0.505 | 1.510 | 0.558 |
| 8 | 295 | 295 | 295 | 295 | +24 | -24 | -18 | +18 | 0.41 | 1.432 | 0.614 |
| 6 | 277 | 277 | 277 | 277 | +21 | -21 | -15 | +15 | 0.31 | 1.345 | 0.696 |
| 4 | 258 | 258 | 259 | 259 | +17 | -17 | -12 | +12 | 0.21 | 1.253 | 0.828 |
| 3 | 249 | 249 | 250 | 250 | +13 | -13 | -9 | +9 | 0.16 | 1.209 | 0.825 |
| 2 | 241 | 241 | 241 | 241 | +10 | -10 | -6 | +6 | 0.11 | 1.170 | 0.872 |
| 1 | 235 | 235 | 235 | 235 | +7 | -7 | -2 | +2 | 0.055 | 1.141 | 0.981 |
| 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | +3 | -3 | +1 | -1 | 0.01 | 1.126 | 2.4 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | осн. Печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 284 | 284 | +17 | -17 | -12 | +12 | 4928 | 5002 | -31 |
| 4800 | 319 | 319 | +17 | -17 | -12 | +12 | 4711 | 4794 | -10 |
| 4200 | 446 | 446 | +18 | -18 | -13 | +13 | 4049 | 4200 | +62 |
| 3600 | 594 | 594 | +18 | -18 | -13 | +13 | 3477 | 3599 | +131 |
| 3000 | 773 | 773 | +17 | -17 | -13 | +13 | 2876 | 3001 | +159 |
| 2500 | 927 | 927 | +15 | -15 | -12 | +12 | 2360 | 2489 | +154 |
| 1900 | 1096 | 1096 | +10 | -10 | -9 | +9 | 1774 | 1905 | +108 |
| 1500 | 1192 | 1192 | +7 | -7 | -7 | +7 | 1374 | 1497 | +54 |
| 1000 | 1278 | 1278 | +2 | -2 | -2 | +2 | 872 | 998 | -20 |
| 500 | 1326 | 1326 | -2 | +2 | +2 | -2 | 367 | 502 | -102 |
| 0 | 1338 | 1338 | -7 | +7 | +7 | -7 | -127 | +6 | -173 |
| -300 | 1328 | 1328 | -9 | +9 | +9 | -9 | -428 | -294 | -221 |
| -700 | 1299 | 1299 | -12 | +12 | +12 | -12 | -830 | -701 | -258 |
| -1100 | 1261 | 1261 | -13 | +13 | +14 | -14 | -1234 | -1104 | -296 |

Т1=5258К   Т2=5258К

|  | осн. Печь |  |  |  |  |  | Тср | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |
| 18 | 5187 | 5249 | +61 | 5188 | 5249 | +61 | 80 | +16.82 |
| 16 | - | - | +59 | - | - | +59 |  | 15.52 |
| 14 | - | - | 56.5 | - | - | +57 |  | 14.93 |
| 12 | 5286 | - | +53.5 | - | - | +54 |  | 14.14 |
| 10 | - | - | +48 | - | - | +48.5 |  | +12.69 |
| 8 | - | - | +39 | - | - | +40 |  | 10.39 |
| 6 | 5186 | - | +24 | - | - | +24.5 |  | 6.38 |
| 4 | - | - | +2.5 | - | - | +3 |  | 0.72 |
| 3 | - | - | -11 | - | - | -12 |  | -3.02 |
| 2 | - | - | -25 | - | - | -26 |  | -6.7 |
| 1 | - | - | -39 | - | - | -39 |  | -10.26 |
| 0 | - | - | -46 | - | - | -46 |  | -12.1 |

| U(T) | ρ Ом·м | Rx /к | Tcp | α мкВ/к | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1.379 | 0.828 | 95 | -7.12 | 93 |
| 4800 | 1.549 | 0.828 | 105 | -2.22 | 103 |
| 4200 | 2.166 | 0.885 | 135 | +12.98 | 133 |
| 3600 | 2.885 | 0.885 | 162 | +27.27 | 158 |
| 3000 | 3.754 | 0.857 | 182 | +35.23 | 180 |
| 2500 | 4.502 | 0.771 | 200 | +35.57 | 187 |
| 1900 | 5.323 | 0.542 | 219 | +26.13 | 217 |
| 1500 | 5.789 | 0.399 | 233 | +14.53 | 231 |
| 1000 | 6.207 | 0.142 | 248 | -5.49 | 245 |
| 500 | 6.44 | -0.142 | 261 | -27.12 | 259 |
| 0 | 6.498 | -0.399 | 275 | -48.5 | 273 |
| -300 | 6.45 | -0.514 | 282 | -62.83 | 278 |
| -700 | 6.309 | -0.685 | 292 | -78.6 | 293 |
| -1100 | 6.124 | -0.771 |  |  |  |

P=10

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B(T) | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 331 | 331 | 331 | 331 | +32 | -32 | -22 | +22 | 0.7 | 1.607 | 0.462 |
| 16 | 327 | 327 | 326 | 326 | +31 | -31 | -21 | +21 | 0.675 | 1.588 | 0.462 |
| 14 | 320 | 320 | 319 | 319 | +30 | -30 | -21 | +21 | 0.625 | 1.551 | 0.489 |
| 12 | 311 | 311 | 311 | 311 | +29 | -29 | -20 | +20 | 0.575 | 1.51 | 0.511 |
| 10 | 301 | 301 | 301 | 301 | +27 | -27 | -19 | +19 | 0.505 | 1.461 | 0.546 |
| 8 | 286 | 286 | 286 | 286 | +24 | -24 | -17 | +17 | 0.41 | 1.389 | 0.6 |
| 6 | 269 | 269 | 269 | 269 | +21 | -21 | -14 | +14 | 0.31 | 1.306 | 0.677 |
| 4 | 252 | 252 | 252 | 252 | +16 | -16 | -10 | +10 | 0.21 | 1.223 | 0.742 |
| 3 | 244 | 244 | 244 | 244 | +14 | -14 | -8 | +8 | 0.16 | 1.185 | 0.9 |
| 2 | 237 | 237 | 237 | 237 | +10 | -10 | -5 | +5 | 0.11 | 1.151 | 0.818 |
| 1 | 232 | 232 | 232 | 232 | +7 | -7 | -2 | +2 | 0.055 | 1.126 | 0.981 |
| 0 | 229 | 229 | 230 | 230 | +3 | -3 | +2 | -2 | 0.01 | 1.112 | 3.0 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | осн. Печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 275 | 275 | +18 | -18 | -10 | +10 | 4908 | 4985 | -42.5 |
| 4800 | 391 | 391 | +18 | -18 | -11 | +11 | 4708 | 4799 | -24 |
| 4200 | 429 | 429 | +19 | -19 | -12 | +12 | 4088 | 4198 | +51 |
| 3600 | 576 | 576 | +19 | -19 | -12 | +12 | 3479 | 3605 | +125 |
| 3000 | 740 | 740 | +18 | -18 | -11 | +11 | 2870 | 3007 | +174 |
| 2500 | 888 | 88 | +17 | -17 | -10 | +10 | 2358 | 2495 | +176 |
| 1900 | 1064 | 1064 | +13 | -13 | -8 | +8 | 1750 | 1888 | +136 |
| 1500 | 1166 | 1166 | +10 | -10 | -6 | +6 | 1364 | 1497 | +91 |
| 1000 | 1264 | 1264 | +5 | -5 | -3 | +3 | 860 | 994 | +25 |
| 500 | 1329 | 1329 | +1 | -1 | +1 | -1 | 361 | 500 | -53 |
| 0 | 1354 | 1354 | -4 | +4 | -5 | +5 | -135 | -1 | -126 |
| -300 | 1353 | 1353 | -6 | +6 | -7 | +7 | -420 | -281 | -170 |
| -700 | 1337 | 1337 | -8 | +8 | -10 | +10 | -830 | -698 | -212 |
| -1100 | 1307 | 1307 | -10 | +10 | -11 | +11 | -1240 | -119 | -253 |

Т1=5258К   Т2=5258К

|  | осн. Печь |  |  |  |  |  | Тср | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |
| 18 | 5185 | 5245 | +56.5 | 5178 | 5240 | +56.5 | 80 | +14.12 |
| 16 | 5183 | 5244 | +54 | - | - | +55 |  | +13.62 |
| 14 | - | - | +51 | - | - | +53 |  | +13 |
| 12 | 5181 | 5243 | +48 | - | - | +49 |  | +12.12 |
| 10 | 5180 | 5243 | +42 | - | - | +43 |  | +10.62 |
| 8 | - | - | +31.5 | - | - | +33 |  | +8.06 |
| 6 | 5178 | 5241 | +16.5 | - | - | +17 |  | +4.18 |
| 4 | - | - | -5 | 5177 | - | -4 |  | -1.12 |
| 3 | 5177 | 5240 | -18 | - | - | -18 |  | -4.5 |
| 2 | - | - | -32 | - | - | -31 |  | -7.87 |
| 1 | - | - | -45 | - | - | -44 |  | -11.12 |
| 0 | - | - | -50 | - | - | -50 |  | -12.5 |

| U(T) | ρ Ом·м | Rx /к | Tcp | α мкВ/к | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1.335 | 0.79 | 95 | -8.6 | 93 |
| 4800 | 1.899 | 0.828 | 105 | -4.87 | 103 |
| 4200 | 2.083 | 0.885 | 135 | +10.24 | 133 |
| 3600 | 2.797 | 0.885 | 161 | +25 | 158 |
| 3000 | 3.594 | 0.828 | 182 | +35.18 | 180 |
| 2500 | 4.313 | 0.771 | 99 | +38.02 | 187 |
| 1900 | 5.167 | 0.599 | 220 | +31.24 | 217 |
| 1500 | 5.663 | 0.457 | 233 | +22.6 | 231 |
| 1000 | 6.139 | 0.228 | 247 | +6.43 | 245 |
| 500 | 6.455 | +0.057 | 261 | -13.7 | 259 |
| 0 | 6.576 | -0.257 | 274 | -35.16 | 273 |
| -300 | 6.571 | -0.371 | 282 | -46.47 | 278 |
| -700 | 6.493 | -0.514 | 292 | -62.95 | 293 |
| -1100 | 6.348 | -0.599 |  |  |  |