Bi-Sn 0,04   Tип B

P=0кбар  T=77K  BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +392 | -392 | +376 | -376 | -171 | +171 | +153 | -153 |
| 16 | +387 | -387 | +375 | -375 | -158 | +158 | +140 | -140 |
| 14 | +383 | -383 | +373 | -373 | -142 | +142 | +126 | -126 |
| 12 | +377 | -377 | +368 | -368 | -122 | +122 | +108 | -108 |
| 10 | +364 | -369 | +364 | -364 | -100 | +100 | +87 | -87 |
| 8 | +356 | -356 | +356 | -356 | -67 | +67 | +57 | -57 |
| 6 | +340 | -340 | +345 | -345 | -33 | +33 | +26 | -26 |
| 4 | +320 | -320 | +328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | +308 | -308 | +315 | -315 | +14 | -14 | -14 | +14 |
| 2 | +289 | -289 | +298 | -298 | +28 | -28 | -26 | +26 |
| 1 | +257 | -257 | +266 | -266 | +37 | -37 | -35 | +35 |
| 0 | +203 | -203 | +204 | -204 | +10 | -10 | -11 | +11 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +346 | -346 | +449 | -449 | -212 | +212 | +201 | -201 |
| 16 | +346 | -346 | +441 | -441 | -199 | +199 | +189 | -189 |
| 14 | +345 | -345 | +431 | -431 | -183 | +183 | +173 | -173 |
| 12 | +342 | -342 | +418 | -418 | -162 | +162 | +154 | -154 |
| 10 | +340 | -340 | +399 | -399 | -137 | +137 | +130 | -130 |
| 8 | +330 | -330 | +373 | -373 | -105 | +105 | +101 | -101 |
| 6 | +314 | -314 | +339 | -339 | -71 | +71 | +67 | -67 |
| 4 | +284 | -284 | +295 | -295 | -37 | +37 | +37 | -37 |
| 3 | +263 | -263 | +269 | -269 | -22 | +22 | +23 | -23 |
| 2 | +241 | -241 | +244 | -244 | -12 | +12 | +12 | -12 |
| 1 | +219 | -219 | +216 | -216 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 0 | +202 | -202 | +202 | -202 | -2 | +2 | -2 | +2 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5173 | 5235 | +407 | 5173 | 5234 | +390 |
| 16 | - | - | +401 | - | - | +392 |
| 14 | - | - | +396 | - | - | +388 |
| 12 | - | - | +392 | - | - | +380 |
| 10 | - | - | +387 | - | - | +370 |
| 8 | - | - | +373 | - | - | +361 |
| 6 | - | - | +351 | - | - | +339 |
| 4 | - | - | +305 | - | - | +299 |
| 3 | - | - | +276 | - | - | +265 |
| 2 | - | - | +216 | - | - | +209 |
| 1 | - | - | +123 | - | - | +104 |
| 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5176 | 5237 | +343 | 5173 | 5235 | +324 |
| 16 | - |  | +340 | - | - | +321 |
| 14 | - | - | +330 | - | - | +305 |
| 12 | - | - | +314 | - | - | +298 |
| 10 | 5174 | 5235 | +298 | - | - | +278 |
| 8 | - | - | +262 | - | - | +243 |
| 6 | - | - | +215 | - | - | +195 |
| 4 | - | - | +144 | - | - | +132 |
| 3 | - | - | +101 | - | - | +94 |
| 2 | - | - | +56 | - | - | +56 |
| 1 | - | - | +18 | - | - | +19 |
| 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |

Bi-Sn 0,04  T,B		P=0кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +201 | -201 | +40 | -40 | -36 | +36 | 4922 | 4989 | -24 |
| 4800 | +200 | -200 | +45 | -45 | -41 | +41 | 4707 | 4781 | -44 |
| 4200 | +198 | -198 | +47 | -47 | -42 | +42 | 4111 | 4199 | -91 |
| 3600 | +200 | -200 | +42 | -42 | -38 | +38 | 3490 | 3590 | -130 |
| 3000 | +203 | -203 | +38 | -38 | -34 | +34 | 2881 | 2988 | -148 |
| 2500 | +208 | -208 | +34 | -34 | -30 | +30 | 2368 | 2483 | -163 |
| 1900 | +215 | -215 | +28 | -28 | -26 | +26 | 1757 | 1884 | -181 |
| 1500 | +220 | -220 | +27 | -27 | -24 | +24 | 1374 | 1497 | -179 |
| 1000 | +222 | -222 | +24 | -24 | -22 | +22 | 873 | 998 | -181 |
| 500 | +235 | -235 | +22 | -22 | -20 | +20 | 366 | 496 | -187 |
| 0 | +244 | -244 | +19 | -19 | -18 | +18 | -141 | -10 | -190 |
| -300 | +250 | -250 | +18 | -18 | -17 | +17 | -421 | -291 | -189 |
| -700 | +257 | -257 | +18 | -18 | -16 | +16 | -847 | -717 | -186 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 0,905 | -3,109 | 17 | -6,09 |
| 106 | 4800 | 0,9 | -3,518 | 18,6 | -11,06 |
| 138 | 4200 | 0,891 | -3,641 | 22,3 | -23,06 |
| 161 | 3600 | 0,9 | -3,273 | 25,2 | -32,76 |
| 182 | 3000 | 0,914 | -2,945 | 27,6 | -38,17 |
| 199 | 2500 | 0,936 | -2,618 | 29,7 | -42,1 |
| 219 | 1900 | 0,968 | -2,209 | 31,6 | -45,04 |
| 232 | 1500 | 0,99 | -2,086 | 32,9 | -47,88 |
| 247 | 1000 | 0,999 | -1,882 | 34,4 | -49,81 |
| 261 | 500 | 1,058 | -1,718 | 35,9 | -51,64 |
| 275 | 0 | 1,098 | -1,514 | 37,4 | -54,24 |
| 282 | -300 | 1,125 | -1,432 | 38,1 | -55,39 |
| 293 | -700 | 1,157 | -1,391 | 39,2 | -56,09 |

Bi-Sn 0,04  T,B	P=5кбар

BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +350 | -350 | +323 | -323 | -190 | +190 | +175 | -175 |
| 16 | +346 | -346 | +322 | -322 | -178 | +178 | +163 | -163 |
| 14 | +343 | -343 | +320 | -320 | -163 | +63 | +149 | -149 |
| 12 | +338 | -338 | +318 | -318 | -145 | +145 | +131 | -131 |
| 10 | +331 | -331 | +316 | -316 | -121 | +121 | +111 | -111 |
| 8 | +323 | -323 | +312 | -312 | -90 | +90 | +81 | -81 |
| 6 | +312 | -312 | +306 | -306 | -56 | +56 | +51 | -51 |
| 4 | +296 | -296 | +298 | -298 | -25 | +25 | +22 | -22 |
| 3 | +287 | -287 | +291 | -291 | -10 | +10 | +8 | -8 |
| 2 | +277 | -277 | +283 | -283 | +5 | -5 | -5 | +5 |
| 1 | +257 | -257 | +264 | -264 | +19 | -19 | -18 | +18 |
| 0 | +223 | -223 | +223 | -223 | +6 | -6 | -8 | +8 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II |  | I |  | II |  | I |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +402 | -402 | +293 | -293 | +214 | -214 | -230 | +230 |
| 16 | +396 | -396 | +296 | -296 | +201 | -201 | -217 | +217 |
| 14 | +389 | -389 | +296 | -296 | +186 | -186 | -201 | +201 |
| 12 | +378 | -378 | +296 | -296 | +168 | -168 | -180 | +180 |
| 10 | +365 | -365 | +296 | -296 | +143 | -143 | -156 | +156 |
| 8 | +340 | -340 | +293 | -293 | +112 | -112 | -123 | +123 |
| 6 | +322 | -322 | +287 | -287 | +78 | -78 | -89 | +89 |
| 4 | +292 | -292 | +274 | -274 | +46 | -46 | -53 | +53 |
| 3 | +275 | -275 | +262 | -262 | +31 | -31 | -37 | +37 |
| 2 | +255 | -255 | +249 | -249 | +17 | -17 | -22 | +22 |
| 1 | +234 | -234 | +234 | -234 | +6 | -6 | -4 | +4 |
| 0 | +221 | -221 | +221 | -221 | +2 | -2 | -3 | +3 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5180 | 5243 | +406 | 5178 | 5243 | +398 |
| 16 | - | - | +402 | 5178 | - | +392 |
| 14 | - | - | +405 | - | - | +396 |
| 12 | - | - | +396 | - | - | +391 |
| 10 | 5178 | 5243 | +392 | 5177 | - | +391 |
| 8 | - | - | +384 | - | - | +384 |
| 6 | 5180 | 5243 | +375 | 5175 | 5241 | +364 |
| 4 | 5178 | - | +350 | 5176 | 5242 | +346 |
| 3 | - | - | +325 | 5177 | 5242 | +320 |
| 2 | - | - | +280 | - | - | +284 |
| 1 | 5179 | 5243 | +212 | - | - | +212 |
| 0 | - | - | +91 | - | - | +91 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5176 | 5242 | +371 | 5177 | 5242 | +366 |
| 16 | - | - | +366 | - | - | +364 |
| 14 | - | - | +360 | 5177 | 5141 | +360 |
| 12 | - | - | +352 | - | - | +350 |
| 10 | - | - | +338 | - | - | +337 |
| 8 | - | - | +316 | - | 5241 | +316 |
| 6 | - | - | +282 | - | - | +280 |
| 4 | 5177 | 5241 | +232 | - | - | +229 |
| 3 | - | - | +196 | - | - | +196 |
| 2 | - | - | +152 | - | - | +154 |
| 1 | - | - | +116 | - | 5240 | +117 |
| 0 | - | - | +90 | - | - | +90 |

Bi-Sn 0,04  T,B	P=5кбар

I(в)=4а       BC3

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +221 | -221 | +18 | -18 | -17 | +17 | 4914 | 4991 | +70 |
| 4800 | +220 | -220 | +27 | -27 | -23 | +23 | 4704 | 4789 | +46 |
| 4200 | +218 | -218 | +39 | -39 | -33 | +33 | 4100 | 4204 | -20 |
| 3600 | +218 | -218 | +39 | -39 | -34 | +34 | 3493 | 3603 | -68 |
| 3000 | +220 | -220 | +36 | -36 | -32 | +32 | 2891 | 3010 | -102 |
| 2500 | +225 | -225 | +32 | -32 | -30 | +30 | 2380 | 2501 | -117 |
| 1900 | +231 | -231 | +30 | -30 | -27 | +27 | 1770 | 1898 | -127 |
| 1500 | +238 | -238 | +27 | -27 | -25 | +25 | 1368 | 1495 | -132 |
| 1000 | +244 | -244 | +24 | -24 | -23 | +23 | 880 | 1016 | -147 |
| 500 | +256 | -256 | +22 | -22 | -21 | +21 | 369 | 502 | -145 |
| 0 | +261 | -261 | +21 | -21 | -19 | +19 | -148 | -8 | -155 |
| -300 | +267 | -267 | +20 | -20 | -18 | +18 | -469 | -329 | -158 |
| -700 | +275 | -275 | +18 | -18 | -17 | +17 | -860 | -725 | -151 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 0,995 | -1,432 | 17 | +15,45 |
| 106 | 1800 | 0,99 | -2,045 | 18,6 | +10,07 |
| 134 | 4200 | 0,981 | -2,945 | 22 | -4,23 |
| 161 | 3600 | 0,981 | -2,986 | 26,2 | -15,58 |
| 181 | 3000 | 0,995 | -2,782 | 27,5 | -23,57 |
| 199 | 2500 | 1,012 | -2,536 | 29,7 | -28,72 |
| 219 | 1900 | 1,04 | -2,442 | 31,6 | -31,35 |
| 233 | 1500 | 1,071 | -1,127 | 33,1 | -34,4 |
| 247 | 1000 | 1,008 | -1,923 | 34,5 | -37,29 |
| 261 | 500 | 1,152 | -1,759 | 35,9 | -39,14 |
| 274 | 0 | 1,175 | -1,636 | 37,3 | -41,29 |
| 282 | -300 | 1,202 | -1,554 | 38,2 | -43,11 |
| 293 | -700 | 1,238 | -1,432 | 39,3 | -43,96 |

Bi-Sn 0,04  T,B	P=7,5кбар

R=112,4	 BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +302 | -302 | +277 | -277 | -212 | +212 | +195 | -195 |
| 16 | +298 | -298 | +276 | -276 | -199 | +199 | +182 | -182 |
| 14 | +297 | -297 | +274 | -274 | -185 | +185 | +168 | -168 |
| 12 | +292 | -292 | +273 | -273 | -166 | +166 | +150 | -150 |
| 10 | +288 | -288 | +271 | -271 | -143 | +143 | +130 | -130 |
| 8 | +281 | -281 | +269 | -269 | -113 | +113 | +100 | -100 |
| 6 | +273 | -273 | +265 | -265 | -80 | +80 | +70 | -70 |
| 4 | +264 | -264 | +261 | -261 | -47 | +47 | +40 | -40 |
| 3 | +259 | -259 | +259 | -259 | -31 | +31 | +25 | -25 |
| 2 | +252 | -252 | +255 | -255 | -15 | +15 | +10 | -10 |
| 1 | +243 | -243 | +248 | -248 | 0 | 0 | -3 | +3 |
| 0 | +226 | -226 | +227 | -227 | +1 | -1 | -6 | +6 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +240 | -240 | +357 | -357 | -234 | +234 | +222 | -222 |
| 16 | +241 | -241 | +351 | -351 | -222 | +222 | +210 | -210 |
| 14 | +243 | -243 | +344 | -344 | -207 | +207 | +196 | -196 |
| 12 | +245 | -245 | +335 | -335 | -187 | +187 | +178 | -178 |
| 10 | +247 | -247 | +324 | -324 | -164 | +164 | +154 | -154 |
| 8 | +249 | -249 | +310 | -310 | -132 | +132 | +123 | -123 |
| 6 | +250 | -250 | +292 | -292 | -97 | +97 | +92 | -92 |
| 4 | +247 | -247 | +272 | -272 | -63 | +63 | +58 | -58 |
| 3 | +244 | -244 | +260 | -260 | -46 | +46 | +41 | -41 |
| 2 | +239 | -239 | +248 | -248 | -31 | +31 | +25 | -25 |
| 1 | +231 | -231 | +236 | -236 | -16 | +16 | +12 | -12 |
| 0 | +226 | -226 | +226 | -226 | -4 | +4 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5189 | 5244 | +370 | 5184 | 5243 | +354 |
| 16 | - | - | +373 | - | - | +353 |
| 14 | - | - | +365 | - | - | +353 |
| 12 | - | - | +360 | - | - | +350 |
| 10 | - | - | +363 | - | - | +346 |
| 8 | - | - | +358 | - | - | +345 |
| 6 | - | - | +347 | - | - | +336 |
| 4 | - | - | +339 | - | - | +326 |
| 3 | - | - | +324 | - | - | +311 |
| 2 | - | - | +307 | - | - | +298 |
| 1 | - | - | +268 | - | - | +257 |
| 0 | - | - | +179 | - | - | +177 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5181 | 5244 | +340 | 5181 | 5243 | +340 |
| 16 | - | - | +338 | - | - | +335 |
| 14 | - | - | +337 | - | - | +333 |
| 12 | - | - | +333 | - | - | +330 |
| 10 | - | - | +328 | - | - | +324 |
| 8 | - | - | +319 | - | - | +317 |
| 6 | - | - | +305 | - | - | +297 |
| 4 | - | - | +275 | - | - | +272 |
| 3 | - | - | +255 | - | - | +256 |
| 2 | - | - | +228 | - | - | +230 |
| 1 | - | - | +200 | - | - | +202 |
| 0 | - | - | +178 | - | - | +178 |

Bi-Sn 0,04  T,B	P=7,5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +229 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 4977 | +161 |
| 4800 | +230 | -230 | +9 | -9 | -7 | +7 | 4711 | 4791 | +143 |
| 4200 | +230 | -230 | +26 | -26 | -22 | +22 | 4098 | 4196 | +68 |
| 3600 | +229 | -229 | +32 | -32 | -28 | +28 | 3484 | 3589 | +3 |
| 3000 | +231 | -231 | +32 | -32 | -29 | +29 | 2887 | 2999 | -42 |
| 2500 | +234 | -234 | +31 | -31 | -28 | +28 | 2428 | 2537 | -68 |
| 1900 | +240 | -240 | +28 | -28 | -25 | +25 | 1755 | 1885 | -95 |
| 1500 | +246 | -246 | +26 | -26 | -24 | +24 | 1377 | 1513 | -111 |
| 1000 | +252 | -252 | +24 | -24 | -22 | +22 | 886 | 1026 | -121 |
| 500 | +262 | -262 | +22 | -22 | -21 | +21 | 365 | 503 | -127 |
| 0 | +269 | -269 | +20 | -20 | -19 | +19 | -139 | -4 | -129 |
| -300 | +275 | -275 | +20 | -20 | -18 | +18 | -432 | -300 | -129 |
| -700 | +283 | -283 | +18 | -18 | -16 | +16 | -841 | -699 | -140 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 5000 | 1,031 | 0 | 17,1 | +38,78 |
| 105 | 4800 | 1,035 | -0,654 | 18,4 | +32,89 |
| 134 | 4200 | 1,035 | -1,964 | 22 | +15,26 |
| 162 | 3600 | 1,031 | -2,454 | 25,3 | +0,72 |
| 181 | 3000 | 1,039 | -2,495 | 27,5 | -10,31 |
| 197 | 2500 | 1,053 | -2,414 | 29,5 | -18,4 |
| 219 | 1900 | 1,08 | -2,168 | 31,6 | -23,09 |
| 232 | 1500 | 1,107 | -2,045 | 33 | -26,93 |
| 246 | 1000 | 1,134 | -1,882 | 34,3 | -29,64 |
| 261 | 500 | 1,179 | -1,759 | 35,9 | -33,04 |
| 274 | 0 | 1,711 | -1,595 | 37,3 | -15,64 |
| 282 | -300 | 1,238 | -1,554 | 38,1 | -37,23 |
| 293 | -700 | 1,274 | -1,3 | 39,2 | -38,65 |

Bi-Sn 0,04   T,B       BC3

P=10кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +258 | -258 | +231 | -231 | -223 | +223 | +208 | -208 |
| 16 | +256 | -256 | +232 | -232 | -211 | +211 | +196 | -196 |
| 14 | +254 | -254 | +231 | -231 | -196 | +196 | +182 | -182 |
| 12 | +251 | -251 | +229 | -229 | -177 | +177 | +164 | -164 |
| 10 | +248 | -248 | +228 | -228 | -155 | +155 | +142 | -142 |
| 8 | +242 | -242 | +227 | -227 | -125 | +125 | +114 | -114 |
| 6 | +237 | -237 | +226 | -226 | -93 | +93 | +83 | -83 |
| 4 | +230 | -230 | +224 | -224 | -60 | +60 | +52 | -52 |
| 3 | +227 | -227 | +223 | -223 | -45 | +45 | +37 | -37 |
| 2 | +223 | -223 | +222 | -222 | -29 | +29 | +22 | -22 |
| 1 | +220 | -220 | +220 | -220 | -14 | +14 | +8 | -8 |
| 0 | +213 | -213 | +213 | -213 | -4 | +4 | -3 | +3 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +198 | -198 | +311 | -311 | -242 | +242 | +230 | -230 |
| 16 | +199 | -199 | +306 | -306 | -230 | +230 | +218 | -218 |
| 14 | +201 | -201 | +300 | -303 | -215 | +215 | +204 | -204 |
| 12 | +203 | -203 | +293 | -293 | -195 | +195 | +185 | -185 |
| 10 | +205 | -205 | +282 | -282 | -171 | +171 | +161 | -161 |
| 8 | +208 | -208 | +270 | -270 | -139 | +139 | +132 | -132 |
| 6 | +211 | -211 | +256 | -256 | -105 | +105 | +99 | -99 |
| 4 | +213 | -213 | +242 | -242 | -70 | +70 | +65 | -65 |
| 3 | +213 | -213 | +234 | -234 | -52 | +52 | +48 | -48 |
| 2 | +213 | -213 | +227 | -227 | -35 | +35 | +32 | -32 |
| 1 | +212 | -212 | +219 | -219 | -19 | +19 | +14 | -14 |
| 0 | +212 | -212 | +213 | -213 | -3 | +3 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5183 | 5249 | +344 | 5182 | 5248 | +343 |
| 16 | - | - | +347 | - | - | +340 |
| 14 | - | - | +343 | - | - | +340 |
| 12 | - | - | +340 | - | - | +340 |
| 10 | - | - | +344 | - | - | +339 |
| 8 | - | - | +336 | - | - | +339 |
| 6 | - | - | +336 | - | - | +334 |
| 4 | - | - | +326 | - | - | +330 |
| 3 | - | - | +327 | - | - | +325 |
| 2 | - | - | +316 | - | - | +313 |
| 1 | - | - | +299 | - | - | +298 |
| 0 | - | - | +258 | - | - | +259 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5178 | 5247 | +331 | 5177 | 5245 | +339 |
| 16 | 5177 | 5246 | +326 | - | - | +337 |
| 14 | - | - | +327 | - | - | +336 |
| 12 | - | - | +327 | - | - | +332 |
| 10 | - | - | +322 | - | - | +332 |
| 8 | - | - | +320 | - | - | +329 |
| 6 | - | - | +312 | - | - | +319 |
| 4 | - | - | +302 | - | - | +305 |
| 3 | - | - | +290 | - | - | +296 |
| 2 | - | - | +279 | - | - | +284 |
| 1 | - | - | +269 | - | - | +268 |
| 0 | - | - | +257 | - | - | +257 |

Bi-Sn 0,04  	P=10кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +224 | -224 | -19 | +19 | +14 | -14 | 4924 | 5000 | +267 |
| 4800 | +229 | -229 | -10 | +10 | +9 | -9 | 4700 | 4783 | +241 |
| 4200 | +237 | -237 | +12 | -12 | -9 | +9 | 4109 | 4202 | +161 |
| 3600 | +239 | -239 | +22 | -22 | -18 | +18 | 3507 | 3611 | +92 |
| 3000 | +242 | -242 | +26 | -26 | -22 | +22 | 2904 | 3018 | +31 |
| 2500 | +246 | -246 | +27 | -27 | -23 | +23 | 2390 | 2506 | -11 |
| 1900 | +250 | -250 | +26 | -26 | -23 | +23 | 1791 | 1916 | -47 |
| 1500 | +254 | -254 | +25 | -25 | -22 | +22 | 1377 | 1511 | -67 |
| 1000 | +261 | -261 | +23 | -23 | -21 | +21 | 873 | 1002 | -78 |
| 500 | +270 | -270 | +21 | -21 | -19 | +19 | 382 | 515 | -92 |
| 0 | +278 | -278 | +20 | -20 | -18 | +18 | -120 | +17 | -103 |
| -300 | +284 | -284 | +19 | -19 | -17 | +17 | -431 | -290 | -107 |
| -700 | +292 | -292 | +18 | -18 | -16 | +16 | -842 | -699 | -119 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 1,008 | +1,45 | 17 | +59,72 |
| 105 | 4800 | 1,031 | +0,777 | 18,4 | +53,43 |
| 134 | 4200 | 1,067 | -0,859 | 22 | +38,09 |
| 161 | 3600 | 1,076 | -1,636 | 25,5 | +22,29 |
| 181 | 3000 | 1,089 | -1,964 | 27,5 | +7,48 |
| 198 | 2500 | 1,107 | -2,045 | 29,6 | -2,81 |
| 218 | 1900 | 1,125 | -1,223 | 31,5 | -11,84 |
| 232 | 1500 | 1,143 | -1,923 | 32,9 | -16,45 |
| 247 | 1000 | 1,175 | -1,8 | 34,5 | -20,86 |
| 261 | 500 | 1,215 | -1,636 | 35,9 | -24,83 |
| 274 | 0 | 1,251 | -1,554 | 37,2 | -27,97 |
| 282 | -3300 | 1,278 | -1,473 | 38,1 | -28,91 |
| 293 | -700 | 1,614 | -1,391 | 39,2 | -31,52 |