Bi-Sn 0,07   Tип В

P=0кбар   Т=77К   BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +241 | -241 | +255 | -255 | -53 | +53 | +66 | -66 |
| 16 | +241 | -241 | +235 | -235 | -50 | +50 | +63 | -63 |
| 14 | +240 | -240 | +235 | -235 | -46 | +46 | +60 | -60 |
| 12 | +239 | -239 | +234 | -234 | -41 | +41 | +55 | -55 |
| 10 | +238 | -238 | +234 | -234 | -36 | +36 | +50 | -50 |
| 8 | +238 | -238 | +234 | -234 | -29 | +29 | +43 | -43 |
| 6 | +237 | -237 | +234 | -234 | -22 | +22 | +35 | -35 |
| 4 | +235 | -235 | +234 | -234 | -14 | +14 | +28 | -28 |
| 3 | +234 | -234 | +233 | -233 | -11 | +11 | +24 | -24 |
| 2 | +233 | -233 | +232 | -232 | -7 | +7 | +20 | -20 |
| 1 | +229 | -229 | +229 | -229 | -4 | +4 | +10 | -16 |
| 0 | +223 | -223 | +223 | -223 | +3 | -3 | +6 | -6 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +233 | -233 | +246 | -246 | -68 | +68 | +65 | -65 |
| 16 | +233 | -233 | +245 | -245 | -65 | +65 | +61 | -61 |
| 14 | +233 | -233 | +244 | -244 | -60 | +60 | +57 | -57 |
| 12 | +233 | -233 | +243 | -243 | -55 | +55 | +52 | -52 |
| 10 | +232 | -232 | +241 | -241 | -49 | +49 | +45 | -45 |
| 8 | +231 | -231 | +239 | -239 | -40 | +40 | +36 | -36 |
| 6 | +230 | -230 | +236 | -236 | -31 | +31 | +27 | -27 |
| 4 | +228 | -228 | +232 | -232 | -21 | +21 | +18 | -18 |
| 3 | +226 | -226 | +231 | -231 | -17 | +17 | +14 | -14 |
| 2 | +225 | -225 | +228 | -228 | -12 | +12 | +9 | -9 |
| 1 | +223 | -223 | +224 | -224 | -7 | +7 | +4 | -4 |
| 0 | +222 | -222 | +222 | -222 | -2 | +2 | -1 | +1 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5174 | 5240 | +224 | 5174 | 5241 | +224 |
| 16 | - | - | +224 | - | - | +225 |
| 14 | - | - | +224 | - | - | +225 |
| 12 | - | - | +224 | - | - | +224 |
| 10 | - | - | +224 | - | - | +225 |
| 8 | - | - | +225 | - | - | +222 |
| 6 | 5174 | 5241 | +224 | - | - | +224 |
| 4 | - | - | +225 | - | - | +224 |
| 3 | - | - | +228 | - | - | +225 |
| 2 | - | - | +229 | - | - | +226 |
| 1 | - | - | +232 | - | - | +230 |
| 0 | - | - | +226 | - | - | +226 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5179 | - | +210 | 5180 | 5244 | +206 |
| 16 | 5179 | 5243 | +210 | 5181 | - | +208 |
| 14 | - | - | +209 | - | - | +208 |
| 12 | - | - | +208 | 5181 | - | +207 |
| 10 | - | 5244 | +208 | - | - | +207 |
| 8 | 5179 | 5240 | +206 | - | - | +206 |
| 6 | 5180 | 5243 | +206 | - | - | +204 |
| 4 | - | - | +206 | - | - | +203 |
| 3 | - | - | +205 | - | - | +205 |
| 2 | - | - | +204 | - | - | +204 |
| 1 | - | - | +202 | - | - | +201 |
| 0 | - | - | +199 | - | - | +197 |

Bi-Sn 0,07  T.B	I(в)=4а	P=0кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +245 | -245 | -12 | +12 | +27 | -27 | 4900 | 4974 | +216 |
| 4800 | +260 | -260 | -9 | +19 | +26 | -26 | 4700 | 4778 | +214 |
| 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 | +316 | -316 | +23 | -23 | -5 | +5 | 3469 | 3589 | +97 |
| 3000 | +331 | -331 | +34 | -34 | -18 | +18 | 2871 | 3003 | +16 |
| 2500 | +339 | -339 | +38 | -38 | -25 | +25 | 2352 | 2485 | -44 |
| 1900 | +347 | -347 | +40 | -40 | -29 | +29 | 1755 | 1897 | -103 |
| 1500 | +350 | -350 | +39 | -39 | -30 | +30 | 1331 | 1471 | -131 |
| 1000 | +356 | -356 | +38 | -38 | -29 | +29 | 839 | 973 | -147 |
| 500 | +359 | -359 | +36 | -36 | -29 | +29 | 343 | 279 | -168 |
| 0 | +364 | -364 | +34 | -34 | -27 | +27 | -144 | -8 | -178 |
| -300 | +369 | -369 | +32 | -32 | -26 | +26 | -471 | -330 | -185 |
| -700 | +371 | -371 | +30 | -30 | -25 | +25 | -894 | -751 | -196 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αтерм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 5000 | 0,865 | +0,975 | 17,1 | +49,91 |
| 101 | 4800 | 0,918 | +0,875 | 17,9 | +49,11 |
| - | 4200 | 1,034 | +0,17 | - | - |
| 162 | 3600 | 1,115 | -0,7 | 25,3 | +20,45 |
| 182 | 3000 | 1,168 | -1,3 | 27,6 | +3,34 |
| 200 | 2500 | 1,197 | -1,575 | 29,8 | -9,86 |
| 219 | 1900 | 1,225 | -1,725 | 31,6 | -24,66 |
| 233 | 1500 | 1,236 | -1,725 | 33 | -30,88 |
| 243 | 1000 | 1,257 | -1,675 | 34,6 | -37,96 |
| 274 | 0 | 1,285 | -1,525 | 37,2 | -46,69 |
| 283 | -300 | 1,303 | -1,457 | 38,2 | -50,12 |
| 294 | -700 | 1,31 | -1,375 | 39,3 | -57,87 |

Bi-Sn 0,07  T.B	P=5кбар

Т=77К

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +214 | -214 | +207 | -207 | -54 | +54 | +65 | -65 |
| 16 | +213 | -213 | +207 | -207 | -51 | +51 | +62 | -62 |
| 14 | +213 | -213 | +207 | -207 | -48 | +48 | +59 | -59 |
| 12 | +212 | -212 | +207 | -207 | -43 | +43 | +55 | -55 |
| 10 | +211 | -211 | +207 | -207 | -38 | +38 | +49 | -49 |
| 8 | +210 | -210 | +207 | -207 | -31 | +31 | +42 | -42 |
| 6 | +209 | -209 | +206 | -206 | -24 | +24 | +35 | -35 |
| 4 | +207 | -207 | +206 | -206 | -16 | +16 | +27 | -27 |
| 3 | +206 | -206 | +205 | -205 | -13 | +13 | +23 | -23 |
| 2 | +204 | -204 | +204 | -204 | -10 | +10 | +20 | -20 |
| 1 | +201 | -201 | +201 | -201 | -7 | +7 | +16 | -16 |
| 0 | +195 | -195 | +195 | -195 | 0 | 0 | +6 | -6 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +206 | -206 | +219 | -219 | -68 | +68 | +64 | -64 |
| 16 | +206 | -206 | +218 | -218 | -65 | +65 | +61 | -61 |
| 14 | +205 | -205 | +217 | -217 | -60 | +60 | +57 | -57 |
| 12 | +205 | -205 | +216 | -216 | -55 | +55 | +52 | -52 |
| 10 | +204 | -204 | +214 | -214 | -49 | +49 | +45 | -45 |
| 8 | +204 | -204 | +211 | -211 | -40 | +40 | +37 | -37 |
| 6 | +202 | -202 | +208 | -208 | -31 | +31 | +27 | -27 |
| 4 | +200 | -200 | +204 | -204 | -21 | +21 | +18 | -18 |
| 3 | +199 | -199 | +202 | -202 | -16 | +16 | +13 | -13 |
| 2 | +197 | -197 | +200 | -200 | -12 | +12 | +8 | -8 |
| 1 | +195 | -195 | +197 | -197 | -7 | +7 | +4 | -4 |
| 0 | +195 | -195 | +195 | -195 | -2 | +2 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5187 | 5247 | +179 | 5187 | 5247 | +179 |
| 16 | - | - | +177 | - | - | +178 |
| 14 | - | - | +177 | - | - | +178 |
| 12 | - | - | +176 | - | - | +178 |
| 10 | - | - | +175 | - | - | +177 |
| 8 | - | - | +175 | - | - | +177 |
| 6 | - | - | +178 | - | - | +177 |
| 4 | - | - | +180 | - | - | +178 |
| 3 | - | - | +182 | - | - | +180 |
| 2 | - | - | +185 | - | - | +185 |
| 1 | - | - | +188 | - | - | +188 |
| 0 | - | - | +191 | - | - | +191 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5185 | 5246 | +189 | 5185 | 5246 | +188 |
| 16 | - | - | +189 | - | - | +188 |
| 14 | - | - | +187 | - | - | +186 |
| 12 | - | - | +187 | - | - | +186 |
| 10 | - | - | +185 | - | - | +186 |
| 8 | - | - | +186 | - | - | +186 |
| 6 | - | - | +186 | - | - | +186 |
| 4 | - | - | +187 | - | - | +185 |
| 3 | - | - | +188 | - | - | +187 |
| 2 | - | - | +188 | - | - | +188 |
| 1 | - | - | +188 | - | - | +188 |
| 0 | - | - | +187 | - | - | +186 |

Bi-Sn 0,07  T.B	P=5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +218 | -218 | -15 | +15 | +27 | -27 | 4910 | 4979 | +213 |
| 4800 | +232 | -232 | -14 | +14 | +27 | -27 | 4737 | 4812 | +208 |
| 4200 | +271 | -271 | -6 | +6 | +22 | -22 | 4107 | 4200 | +203 |
| 3600 | +303 | -303 | +7 | -7 | +12 | -12 | 3501 | 3607 | +157 |
| 3000 | +327 | -327 | +19 | -19 | -1 | +1 | 2882 | 3000 | +98 |
| 2500 | +342 | -342 | +25 | -25 | -9 | +9 | 2387 | 2511 | +50 |
| 1900 | +357 | -357 | +30 | -30 | -17 | +17 | 1790 | 1908 | -5 |
| 1500 | +396 | -396 | +33 | -33 | -20 | +20 | 1384 | 1500 | -32 |
| 1000 | +376 | -376 | +33 | -33 | -22 | +22 | 910 | 1017 | -56 |
| 500 | +380 | -380 | +33 | -33 | -23 | +23 | 382 | 486 | -76 |
| 0 | +387 | -387 | +33 | -33 | -23 | +23 | -105 | +2 | -93 |
| -300 | +391 | -391 | +32 | -32 | -22 | +22 | -387 | -76 | -104 |
| -700 | +396 | -396 | +30 | -30 | -22 | +22 | -813 | -700 | -114 |

| T(К) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 5000 | 0,77 | +1,05 | +52,79 |
| 104 | 4800 | 0,819 | +1,025 | +50,75 |
| 134 | 4200 | 0,957 | +0,7 | +48,02 |
| 161 | 3600 | 1,07 | +0,125 | +37,18 |
| 182 | 3000 | 1,154 | -0,45 | +22,92 |
| 199 | 2500 | 1,207 | -0,85 | +11,93 |
| 219 | 1900 | 1,26 | -1,175 | -1,34 |
| 233 | 1500 | 1,396 | -1,325 | -9,1 |
| 246 | 1000 | 1,327 | -1,375 | -18 |
| 263 | 500 | 1,341 | -1,4 | -26,33 |
| 274 | 0 | 1,366 | -1,4 | -32,33 |
| 281 | -300 | 1,38 | -1,35 | -35,6 |
| 292 | -700 | 1,398 | -1,3 | -39,45 |

Bi-Sn 0,07  T.B	P=7,5кбар

R=112,4	 BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +191 | -191 | +184 | -184 | -55 | +55 | +64 | -64 |
| 16 | +191 | -191 | +184 | -184 | -53 | +53 | +61 | -61 |
| 14 | +190 | -190 | +184 | -184 | -49 | +49 | +58 | -58 |
| 12 | +189 | -189 | +184 | -184 | -45 | +45 | +54 | -54 |
| 10 | +188 | -188 | +184 | -184 | -39 | +39 | +48 | -48 |
| 8 | +187 | -187 | +183 | -183 | -33 | +33 | +42 | -42 |
| 6 | +186 | -186 | +183 | -183 | -26 | +26 | +34 | -34 |
| 4 | +184 | -184 | +182 | -182 | -18 | +18 | +27 | -28 |
| 3 | +182 | -182 | +181 | -181 | -15 | +15 | +23 | -23 |
| 2 | +180 | -180 | +180 | -180 | -12 | +12 | +20 | -20 |
| 1 | +177 | -177 | +176 | -176 | -8 | +8 | +14 | -14 |
| 0 | +172 | -172 | +171 | -171 | 0 | 0 | +5 | -5 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +183 | -183 | +197 | -197 | -68 | +68 | +65 | -65 |
| 16 | +183 | -183 | +196 | -196 | -65 | +65 | +61 | -61 |
| 14 | +182 | -182 | +194 | -194 | -60 | +60 | +57 | -57 |
| 12 | +182 | -182 | +193 | -193 | -55 | +55 | +52 | -52 |
| 10 | +181 | -181 | +191 | -191 | -48 | +48 | +46 | -46 |
| 8 | +180 | -180 | +188 | -188 | -40 | +40 | +37 | -37 |
| 6 | +179 | -179 | +184 | -184 | -30 | +30 | +28 | -28 |
| 4 | +176 | -176 | +181 | -181 | -21 | +21 | +18 | -18 |
| 3 | +175 | -175 | +178 | -178 | -16 | +16 | +14 | -14 |
| 2 | +173 | -173 | +176 | -178 | -11 | +11 | +9 | -9 |
| 1 | +172 | -172 | +174 | -174 | -7 | +7 | +4 | -4 |
| 0 | +172 | -172 | +172 | -172 | -2 | +2 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5187 | 5247 | +182 | 5186 | 5248 | +180 |
| 16 | - | - | +181 | - | - | +180 |
| 14 | - | - | +180 | - | - | +180 |
| 12 | - | - | +179 | - | - | +180 |
| 10 | - | - | +180 | - | - | +180 |
| 8 | - | - | +180 | - | - | +178 |
| 6 | - | - | +180 | - | - | +179 |
| 4 | - | - | +182 | - | - | +182 |
| 3 | - | - | +187 | - | - | +184 |
| 2 | - | - | +191 | - | - | +187 |
| 1 | - | - | +195 | - | - | +194 |
| 0 | - | - | +195 | - | - | +195 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5185 | 5247 | +202 | 5184 | 5245 | +201 |
| 16 | - | - | +202 | - | - | +200 |
| 14 | - | - | +200 | - | - | +200 |
| 12 | - | - | +200 | - | - | +199 |
| 10 | - | - | +197 | - | - | +197 |
| 8 | - | - | +197 | - | - | +196 |
| 6 | - | - | +198 | - | - | +194 |
| 4 | - | - | +197 | - | - | +195 |
| 3 | - | - | +193 | - | - | +195 |
| 2 | - | - | +195 | - | - | +197 |
| 1 | - | - | +195 | - | - | +197 |
| 0 | - | - | +195 | - | - | +195 |

Bi-Sn 0,07  T.B	P=7,5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +194 | -194 | -18 | +18 | +27 | -27 | 4916 | 4990 | +226 |
| 4800 | +209 | -209 | -17 | +17 | +27 | -27 | 4707 | 4790 | +235 |
| 4200 | +253 | -253 | -11 | +11 | +25 | -25 | 4108 | 4209 | +241 |
| 3800 | +273 | -273 | -5 | +5 | +22 | -22 | 3696 | 3806 | +217 |
| 3000 | +317 | -317 | +9 | -9 | +9 | -9 | 2884 | 3000 | +139 |
| 2500 | +339 | -339 | +16 | -16 | 0 | 0 | 2382 | 2504 | +93 |
| 1900 | +358 | -358 | +24 | -24 | -8 | +8 | 1763 | 1894 | +39 |
| 1500 | +368 | -368 | +27 | -27 | -12 | +12 | 1347 | 1484 | +4 |
| 1000 | +379 | -379 | +30 | -30 | -16 | +16 | 860 | 1004 | -33 |
| 500 | +388 | -388 | +31 | -31 | -19 | +19 | 346 | 486 | -66 |
| 0 | +396 | -396 | +30 | -30 | -19 | +19 | -152 | -10 | -90 |
| -300 | +401 | -401 | +30 | -30 | -20 | +20 | -423 | -282 | -103 |
| -700 | +407 | -407 | +29 | -29 | -20 | +20 | -842 | -696 | -121 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αтерм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 0,685 | +1,125 | 17 | +51,92 |
| 105 | 4800 | 0,738 | +1,1 | 18,4 | +25,1 |
| 134 | 4200 | 0,893 | +0,9 | 22 | +52,44 |
| 152 | 3800 | 0,964 | +0,675 | 24,1 | +47,54 |
| 182 | 3000 | 1,119 | 0 | 27,6 | +33,07 |
| 199 | 2500 | 1,196 | -0,4 | 29,6 | +22,56 |
| 219 | 1900 | 1,264 | -0,8 | 31,6 | +9,41 |
| 233 | 1500 | 1,299 | -0,975 | 33 | +0,96 |
| 247 | 1000 | 1,338 | -1,15 | 34,5 | -7,9 |
| 262 | 500 | 1,37 | -1,15 | 36 | -16,97 |
| 275 | 0 | 1,397 | -1,225 | 37,4 | -23,7 |
| 282 | -300 | 1,415 | -1,25 | 38,4 | -27,83 |
| 292 | -700 | 1,436 | -1,225 | 39,1 | -32,4 |

Bi-Sn 0,07   T.B       BC3

P=10кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +169 | -169 | +163 | -163 | -57 | +57 | +65 | -65 |
| 16 | +168 | -168 | +162 | -162 | -54 | +54 | +62 | -62 |
| 14 | +168 | -168 | +162 | -162 | -50 | +50 | +58 | -58 |
| 12 | +167 | -167 | +162 | -162 | -46 | +46 | +54 | -54 |
| 10 | +167 | -167 | +162 | -162 | -41 | +41 | +48 | -48 |
| 8 | +165 | -165 | +161 | -161 | -34 | +34 | +42 | -42 |
| 6 | +164 | -164 | +161 | -161 | -27 | +27 | +34 | -34 |
| 4 | +162 | -162 | +160 | -160 | -20 | +20 | +27 | -27 |
| 3 | +160 | -160 | +159 | -159 | -17 | +17 | +23 | -23 |
| 2 | +158 | -158 | +158 | -158 | -13 | +13 | +19 | -19 |
| 1 | +155 | -155 | +155 | -155 | -8 | +8 | +14 | -14 |
| 0 | +151 | -151 | +151 | -151 | 0 | 0 | +3 | -3 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +163 | -163 | +177 | -177 | -68 | +68 | +65 | -65 |
| 16 | +162 | -162 | +176 | -176 | -64 | +64 | +62 | -62 |
| 14 | +162 | -162 | +174 | -174 | -60 | +60 | +57 | -57 |
| 12 | +161 | -161 | +172 | -172 | -54 | +54 | +52 | -52 |
| 10 | +160 | -160 | +170 | -170 | -48 | +48 | +46 | -46 |
| 8 | +159 | -159 | +167 | -167 | -39 | +39 | +37 | -37 |
| 6 | +157 | -157 | +163 | -163 | -30 | +30 | +28 | -28 |
| 4 | +155 | -155 | +159 | -159 | -21 | +21 | +19 | -19 |
| 3 | +153 | -153 | +156 | -156 | -15 | +15 | +14 | -14 |
| 2 | +152 | -152 | +154 | -154 | -11 | +11 | +9 | -9 |
| 1 | +151 | -151 | +152 | -152 | -7 | +7 | +5 | -5 |
| 0 | +151 | -151 | +151 | -151 | -2 | +2 | 0 | 0 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5185 | 5245 | +165 | 5185 | 5245 | +167 |
| 16 | - | - | +163 | - | - | +168 |
| 14 | - | - | +164 | - | - | +167 |
| 12 | - | - | +164 | - | - | +165 |
| 10 | - | - | +163 | - | - | +164 |
| 8 | - | - | +161 | - | - | +163 |
| 6 | - | - | +163 | - | - | +164 |
| 4 | - | - | +165 | - | - | +164 |
| 3 | - | - | +169 | - | - | +169 |
| 2 | - | - | +172 | - | - | +173 |
| 1 | - | - | +176 | - | - | +177 |
| 0 | - | - | +177 | - | - | +177 |

|  | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5183 | 5245 | +195 | 5183 | 5245 | +192 |
| 16 | - | - | +193 | - | - | +190 |
| 14 | - | - | +193 | - | - | +188 |
| 12 | - | - | +191 | - | - | +186 |
| 10 | - | - | +190 | - | - | +185 |
| 8 | - | - | +186 | - | - | +181 |
| 6 | - | - | +183 | - | - | +181 |
| 4 | - | - | +182 | - | - | +180 |
| 3 | - | - | +180 | - | - | +179 |
| 2 | - | - | +180 | - | - | +178 |
| 1 | - | - | +178 | - | - | +178 |
| 0 | - | - | +177 | - | - | +177 |

Bi-Sn 0,07 	P=10кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +170 | -170 | -19 | +19 | +27 | -27 | 4928 | 5000 | +203 |
| 4800 | +185 | -185 | -18 | +18 | +27 | -27 | 4719 | 4800 | +216 |
| 4200 | +226 | -226 | -15 | +15 | +27 | -27 | 4107 | 4207 | +235 |
| 3600 |  |  | -9 | +9 | +24 | -24 | 3512 | 3620 | +209 |
| 3000 | +303 | -303 | 0 | 0 | +18 | -18 | 2894 | 3014 | +183 |
| 2500 | +328 | -328 | +8 | -8 | +9 | -9 | 2389 | 2519 | +144 |
| 1900 | +354 | -354 | +17 | -17 | 0 | 0 | 1793 | 1905 | +72 |
| 1500 | +370 | -370 | +21 | -21 | -5 | +5 | 1400 | 1517 | +45 |
| 1000 | +382 | -382 | +25 | -25 | -10 | +10 | 891 | 1011 | +10 |
| 500 | +397 | -397 | +27 | -27 | -14 | +14 | 380 | 503 | -21 |
| 0 | +405 | -405 | +28 | -28 | -15 | +15 | -140 | -13 | -49 |
| -300 | +410 | -410 | +28 | -28 | -17 | +17 | -409 | -280 | -61 |
| -700 | +417 | -417 | +28 | -28 | -17 | +17 | -830 | -698 | -79 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αтерм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 0,6 | -1,15 | 17 | +47,93 |
| 105 | 4800 | 0,653 | +1,125 | 18,4 | +49,06 |
| 134 | 4200 | 0,798 | +1,05 | 22 | +51,7 |
| 160 | 3600 | - | +0,825 | 25 | +48,38 |
| 181 | 3000 | 1,079 | +0,45 | 27,6 | +42,09 |
| 198 | 2500 | 1,158 | +0,025 | 29,5 | +32,68 |
| 219 | 1900 | 1,25 | -0,425 | 31,6 | +20,31 |
| 232 | 1500 | 1,306 | -0,65 | 33 | +12,69 |
| 246 | 1000 | 1,348 | -0,875 | 34,4 | +2,87 |
| 261 | 500 | 1,401 | -0,775 | 35,9 | -6,13 |
| 275 | 0 | 1,43 | -0,825 | 37,4 | -14,43 |
| 281 | -300 | 1,447 | -1,126 | 38 | -17,97 |
| 292 | -700 | 1,472 | -1,125 | 39,1 | -23,4 |