Bi-Sn 0,15   Tип B

P=0кбар   Т=77К    BC3

|  | U(σ) | Rx1 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +165 | -165 | +166 | -166 | -30 | +30 | +33 | -33 |
| 16 | +165 | -165 | +166 | -166 | -29 | +29 | +32 | -32 |
| 14 | +164 | -164 | +165 | -165 | -28 | +28 | +31 | -31 |
| 12 | +164 | -164 | +165 | -165 | -27 | +27 | +30 | -30 |
| 10 | +163 | -163 | +163 | -163 | -25 | +25 | +28 | -28 |
| 8 | +161 | -161 | +161 | -161 | -23 | +23 | +26 | -26 |
| 6 | +159 | -159 | +159 | -159 | -21 | +22 | +23 | -23 |
| 4 | +154 | -154 | +155 | -155 | -18 | +18 | +19 | -19 |
| 3 | +151 | -151 | +152 | -152 | -16 | +16 | +17 | -17 |
| 2 | +148 | -148 | +148 | -148 | -14 | +14 | +14 | -14 |
| 1 | +143 | -143 | +144 | -144 | -10 | +10 | +9 | -9 |
| 0 | +138 | -138 | +139 | -139 | -2 | +2 | 0 | 0 |

B||C3

|  | U(σ) | Rx2 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +161 | -161 | +163 | -163 | -31 | +31 | +33 | -33 |
| 16 | +160 | -160 | +162 | -162 | -30 | +30 | +31 | -31 |
| 14 | +159 | -159 | +161 | -161 | -28 | +28 | +29 | -29 |
| 12 | +158 | -158 | +159 | -159 | -26 | +26 | +27 | -27 |
| 10 | +156 | -156 | +157 | -157 | -23 | +23 | +24 | -24 |
| 8 | +153 | -153 | +154 | -154 | -18 | +18 | +19 | -19 |
| 6 | +149 | -149 | +150 | -150 | -14 | +14 | +14 | -14 |
| 4 | +145 | -145 | +146 | -146 | -9 | +9 | +10 | -10 |
| 3 | +143 | -143 | +143 | -143 | -7 | +7 | +8 | -8 |
| 2 | +141 | -141 | +141 | -141 | -5 | +5 | +6 | -6 |
| 1 | +140 | -140 | +140 | -140 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 0 | +139 | -139 | +139 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5177 | 5239 | +104 | 5177 | 5239 | +103 |
| 16 | - | - | +104 | - | - | +103 |
| 14 | 5177 | - | +103 | - | - | +103 |
| 12 | - | - | +106 | - | - | +103 |
| 10 | - | - | +107 | - | - | +105 |
| 8 | - | - | +108 | - | - | +109 |
| 6 | - | - | +114 | - | - | +113 |
| 4 | - | - | +117 | - | - | +117 |
| 3 | - | - | +118 | - | - | +118 |
| 2 | - | - | +122 | - | - | +121 |
| 1 | - | - | +120 | - | - | +119 |
| 0 | - | - | +113 | - | - | +111 |

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5187 | 5241 | +125 | 5181 | 5239 | +124 |
| 16 | 5181 | 5241 | +123 | 5180 | 5240 | +124 |
| 14 | - | 5240 | +125 | - | - | +123 |
| 12 | 5181 | 5241 | +123 | - | - | +123 |
| 10 | - | - | +123 | - | - | +123 |
| 8 | - | 5240 | +123 | - | - | +122 |
| 6 | - | - | +121 | - | - | +121 |
| 4 | 5180 | - | +118 | - | - | +116 |
| 3 | - | - | +116 | - | - | +114 |
| 2 | - | - | +113 | - | - | +113 |
| 1 | - | - | +112 | - | - | +111 |
| 0 | - | - | +108 | - | - | +110 |

Bi-Sn 0,15  	P=0кбар

|  | U(σ) | Rx1 | α |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +164 | -164 | -17 | +17 | +19 | -19 | 4890 | 4966 | +130 |
| 4800 | +180 | -180 | -17 | +17 | +19 | -19 | 4704 | 4787 | +143 |
| 4200 | +228 | -228 | -13 | +13 | +19 | -19 | 4060 | 4169 | +150 |
| 3600 | +274 | -274 | -7 | +7 | +14 | -14 | 3439 | 3565 | +131 |
| 3000 | +312 | -312 | +2 | -2 | +7 | -7 | 2863 | 3003 | +102 |
| 2500 | +339 | -339 | +10 | -10 | 0 | 0 | 2378 | 2532 | +53 |
| 1900 | +363 | -363 | +17 | -17 | -9 | +9 | 1740 | 1905 | -13 |
| 1500 | +376 | -376 | +20 | -20 | -14 | +14 | 1323 | 1496 | -56 |
| 1000 | +389 | -389 | +23 | -23 | -18 | +18 | 806 | 978 | -103 |
| 500 | +397 | -397 | +24 | -24 | -21 | +21 | 405 | 528 | -104 |
| 0 | +403 | -403 | +24 | -24 | -22 | +22 | -137 | -10 | -125 |
| -300 | +407 | -407 | +24 | -24 | -22 | +22 | -456 | -327 | -139 |
| -700 | +409 | -409 | +22 | -22 | -22 | +22 | -835 | -702 | -159 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 5000 | 0,604 | +0879 | 17,2 | +29,42 |
| 106 | 4800 | 0,662 | +0,879 | 18,6 | +32,05 |
| 148 | 4200 | 0,839 | +0,781 | 22,3 | +30,69 |
| 163 | 3600 | 1,008 | +0,512 | 25,4 | +26,4 |
| 182 | 3000 | 1,148 | +0,122 | 27,3 | +19,89 |
| 199 | 2500 | 1,248 | -0,244 | 29,6 | +10,19 |
| 219 | 1900 | 1,336 | -0,634 | 31,8 | -2,5 |
| 233 | 1500 | 1,384 | -0,83 | 33,1 | -10,71 |
| 248 | 1000 | 1,432 | -1,0 | 34,6 | -20,72 |
| 261 | 500 | 1,461 | -1,098 | 35,9 | -30,35 |
| 275 | 0 | 1,483 | -1,123 | 37,3 | -36,71 |
| 283 | -300 | 1,498 | -1,123 | 38,2 | -41,16 |
| 293 | -700 | 1,505 | -1,074 | 39,2 | -46,86 |

Bi-Sn 0,15   T.B     Т=77к   BC3

P=5кбар

Rx1=110,38

Rx2=111,73

|  | U(σ) | Rx1 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +150 | -150 | +152 | -152 | -31 | +31 | +32 | -33 |
| 16 | +150 | -150 | +151 | -151 | -30 | +30 | +32 | -32 |
| 14 | +150 | -150 | +150 | -150 | -29 | +29 | +31 | -31 |
| 12 | +149 | -149 | +150 | -150 | -27 | +27 | +29 | -29 |
| 10 | +148 | -148 | +148 | -148 | -26 | +26 | +28 | -28 |
| 8 | +146 | -146 | +147 | -147 | -23 | +23 | +24 | -24 |
| 6 | +144 | -144 | +144 | -144 | -21 | +21 | +21 | -21 |
| 4 | +139 | -139 | +140 | -140 | -18 | +18 | +18 | -18 |
| 3 | +136 | -136 | +137 | -137 | -16 | +16 | +16 | -16 |
| 2 | +133 | -133 | +133 | -133 | -13 | +13 | +12 | -12 |
| 1 | +129 | -129 | +129 | -129 | -9 | +9 | +7 | -7 |
| 0 | +126 | -126 | +126 | -126 | -1 | +1 | 0 | 0 |

B||C3

|  | U(σ) | Rx2 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +147 | -147 | +148 | -148 | +31 | -31 | -33 | +33 |
| 16 | +146 | -146 | +147 | -147 | +29 | -29 | -31 | +31 |
| 14 | +144 | -144 | +146 | -146 | +27 | -27 | -29 | +29 |
| 12 | +143 | -143 | +144 | -144 | +25 | -25 | -26 | +26 |
| 10 | +141 | -141 | +142 | -142 | +22 | -22 | -23 | +23 |
| 8 | +138 | -138 | +139 | -139 | +17 | -17 | -18 | +18 |
| 6 | +135 | -135 | +135 | -135 | +13 | -13 | -14 | +14 |
| 4 | +131 | -131 | +131 | -131 | +9 | -9 | -9 | +9 |
| 3 | +129 | -129 | +130 | -130 | +7 | -7 | -7 | +7 |
| 2 | +128 | -128 | +128 | -128 | +4 | -4 | -5 | +5 |
| 1 | +127 | -127 | +127 | -127 | +2 | -2 | -3 | +3 |
| 0 | +126 | -126 | +126 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T1 = T2 = 5261 Основная печь

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5173 | 5231 | +94 | 5170 | 5230 | +93 |
| 16 | 5174 | 5232 | +94 | - | - | +92 |
| 14 | - | - | +95 | - | - | +94 |
| 12 | - | - | +95 | - | - | +93 |
| 10 | - | - | +96 | - | - | +94 |
| 8 | - | - | +99 | 5179 | 5239 | +96 |
| 6 | - | - | +102 | 5180 | 5239 | +100 |
| 4 | - | - | +105 | - | - | +103 |
| 3 | - | - | +106 | - | - | +105 |
| 2 | - | - | +106 | - | - | +105 |
| 1 | - | - | +102 | - | - | +101 |
| 0 | - | - | +95 | - | - | +95 |

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5178 | 5239 | +120 | 5177 | 5239 | +118 |
| 16 | 5169 | 5230 | +120 | - | - | +116 |
| 14 | 5177 | 5239 | +119 | - | - | +115 |
| 12 | - | - | +118 | - | - | +114 |
| 10 | - | - | +116 | - | - | +113 |
| 8 | - | - | +114 | - | - | +110 |
| 6 | - | - | +109 | - | - | +107 |
| 4 | - | - | +104 | - | - | +103 |
| 3 | - | - | +103 | - | - | +101 |
| 2 | 5178 | 5239 | +99 | - | - | +99 |
| 1 | - | - | +97 | - | - | +97 |
| 0 | - | - | +96 | - | - | +95 |

Bi-Sn 0,15  T.B	P=5кбар

|  | U(σ) | Rx1 | α |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +148 | -148 | -18 | +18 | +18 | -18 | 4912 | 4987 | +106 |
| 4800 | +165 | -165 | -17 | +17 | +18 | -18 | 4707 | 4790 | +114 |
| 4200 | +210 | -210 | -15 | +15 | +19 | -19 | 4099 | 4201 | +125 |
| 3600 | +255 | -255 | -11 | +11 | +17 | -17 | 3492 | 3615 | +128 |
| 3000 | +294 | -294 | -4 | +4 | +14 | -14 | 2873 | 3002 | +108 |
| 2500 | +322 | -322 | +2 | -2 | +9 | -9 | 2407 | 2544 | +83 |
| 1900 | +353 | -353 | +9 | -9 | +3 | -3 | 1768 | 1917 | +46 |
| 1500 | +370 | -370 | +13 | -13 | -2 | +2 | 1389 | 1516 | +16 |
| 1000 | +389 | -389 | +16 | -16 | -7 | +7 | 918 | 1030 | -9 |
| 500 | +404 | -404 | +19 | -19 | -11 | +11 | 380 | 491 | -36 |
| 0 | +416 | -416 | +20 | -20 | -14 | +14 | -123 | -6 | -58 |
| -300 | +421 | -421 | +21 | -21 | -15 | +15 | -412 | -291 | -72 |
| -700 | +428 | -428 | +21 | -21 | -16 | +16 | -810 | -690 | -88 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 5000 | 0,544 | +0,878 | 17,1 | +24,17 |
| 106 | 4800 | 0,607 | +0,854 | 18,5 | +25,41 |
| 145 | 4200 | 0,773 | +0,83 | 22,1 | +77,08 |
| 161 | 3600 | 0,938 | +0,683 | 25,1 | +26,12 |
| 182 | 3000 | 1,082 | +0,439 | 27,7 | +23,19 |
| 198 | 2500 | 1,185 | +0,171 | 29,5 | +17,87 |
| 219 | 1900 | 1,299 | -0,146 | 31,6 | +9,76 |
| 232 | 1500 | 1,361 | -0,366 | 33 | +4,15 |
| 246 | 1000 | 1,432 | -0,561 | 34,5 | -2,77 |
| 262 | 500 | 1,487 | -0,732 | 37,4 | -18,54 |
| 275 | 0 | 1,53 | -0,83 | 37,4 | -18,54 |
| 282 | -300 | 1,549 | -0,879 | 38,1 | -22,67 |
| 292 | -700 | 1,575 | -0,903 | 39,1 | -28,67 |

Bi-Sn 0,15   T.B       BC3

P=7,5кбар

R=112,4

|  | U(σ) | Rx1 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +136 | -136 | +137 | -137 | -31 | +31 | +33 | -33 |
| 16 | +135 | -135 | +137 | -137 | -30 | +30 | +32 | -32 |
| 14 | +135 | -135 | +136 | -136 | -29 | +29 | +31 | -31 |
| 12 | +134 | -134 | +135 | -135 | -28 | +28 | +29 | -29 |
| 10 | +133 | -133 | +134 | -134 | -26 | +26 | +26 | -26 |
| 8 | +132 | -132 | +132 | -132 | -23 | +23 | +24 | -24 |
| 6 | +129 | -129 | +130 | -130 | -21 | +21 | +20 | -20 |
| 4 | +125 | -125 | +126 | -126 | -17 | +17 | +16 | -16 |
| 3 | +122 | -122 | +123 | -123 | -15 | +15 | +13 | -13 |
| 2 | +119 | -119 | +120 | -120 | -12 | +12 | +11 | -11 |
| 1 | +117 | -117 | +117 | -117 | -8 | +8 | +6 | -6 |
| 0 | +115 | -115 | +115 | -115 | -1 | +1 | 0 | 0 |

B||C3

|  | U(σ) | Rx2 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +134 | -134 | +135 | -135 | -31 | +31 | +32 | -32 |
| 16 | +133 | -133 | +134 | -134 | -29 | +29 | +30 | -30 |
| 14 | +132 | -132 | +133 | -133 | -27 | +27 | +28 | -28 |
| 12 | +130 | -130 | +131 | -131 | -25 | +25 | +25 | -25 |
| 10 | +128 | -128 | +129 | -129 | -21 | +21 | +22 | -22 |
| 8 | +125 | -125 | +126 | -126 | -17 | +17 | +18 | -18 |
| 6 | +122 | -122 | +123 | -123 | -13 | +13 | +14 | -14 |
| 4 | +119 | -119 | +119 | -119 | -9 | +9 | +9 | -9 |
| 3 | +118 | -118 | +118 | -118 | -7 | +7 | +7 | -7 |
| 2 | +117 | -117 | +117 | -117 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 1 | +116 | -116 | +116 | -116 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 0 | +115 | -115 | +115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T1 = T2 = 5263

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5184 | 5246 | +72 | 5185 | 5245 | +70 |
| 16 | - | - | +71 | - | - | +70 |
| 14 | - | - | +72 | - | - | +71 |
| 12 | - | - | +72 | - | - | +71 |
| 10 | - | - | +73 | - | - | +71 |
| 8 | - | - | +75 | - | - | +73 |
| 6 | - | - | +77 | - | - | +75 |
| 4 | - | - | +79 | - | - | +78 |
| 3 | - | - | +77 | - | - | +78 |
| 2 | - | - | +76 | - | - | +74 |
| 1 | - | - | +72 | - | - | +71 |
| 0 | - | - | +66 | - | - | +67 |

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5174 | 5233 | +95 | - | - | +93 |
| 16 | 5184 | 5244 | +95 | 5176 | 5235 | +92 |
| 14 | - | - | +92 | 5180 | 5243 | +90 |
| 12 | - | - | +90 | 5185 | 5243 | +89 |
| 10 | - | - | +87 | - | - | +86 |
| 8 | - | - | +84 | - | - | +82 |
| 6 | - | - | +79 | - | - | +78 |
| 4 | - | - | +74 | - | - | +74 |
| 3 | - | - | +74 | - | - | +71 |
| 2 | - | - | +70 | - | - | +68 |
| 1 | - | - | +67 | - | - | +67 |
| 0 | - | - | +66 | - | - | +66 |

|  | U(σ) | Rx1 | α |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +136 | -136 | -17 | +17 | +17 | -17 | 4919 | 4998 | +84 |
| 4800 | +151 | -151 | -17 | +17 | +17 | -17 | 4692 | 4778 | +90 |
| 4200 | +194 | -194 | -15 | +15 | +17 | -17 | 4107 | 4213 | +101 |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | +278 | -278 | -8 | +8 | +15 | -15 | 2863 | 2997 | +104 |
| 2500 | +309 | -309 | -3 | +3 | +12 | -12 | 2366 | 2512 | +93 |
| 1900 | +340 | -340 | +4 | -4 | +6 | -6 | 1814 | 1959 | +67 |
| 1500 | +360 | -360 | +7 | -7 | +2 | -2 | 1375 | 1524 | +44 |
| 1000 | +382 | -382 | +12 | -12 | -2 | +2 | 894 | 1049 | +17 |
| 500 | +398 | -398 | +16 | -16 | -7 | +7 | 340 | 495 | -16 |
| 0 | +414 | -414 | +17 | -17 | -10 | +10 | -145 | -7 | -38 |
| -300 | +421 | -421 | +18 | -18 | -11 | +11 | -431 | -295 | -50 |
| -700 | +430 | -430 | +19 | -19 | -13 | +13 | -844 | -701 | -68 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 0,5 | +0,83 | 17 | +18,08 |
| 106 | 4800 | 0,556 | +0,83 | 18,5 | +19,46 |
| 134 | 4200 | 0,714 | +0,781 | 22 | +20,96 |
| 102 | 3000 | 1,023 | +0,561 | 27,6 | +21,42 |
| 199 | 2500 | 1,137 | +0,366 | 28,6 | +15,61 |
| 218 | 1800 | 1,251 | +0,049 | 31,6 | +14,6 |
| 232 | 1500 | 1,325 | -0,122 | 33 | +9,74 |
| 251 | 1000 | 1,406 | -0,342 | 34,4 | +3,77 |
| 262 | 500 | 1,465 | -0561 | 38,1 | -3,73 |
| 274 | 0 | 1,524 | -0,659 | 37,8 | -10,41 |
| 282 | -300 | 1,549 | -0,708 | 38,1 | -14 |
| 293 | -700 | 1,582 | -0,781 | 39,2 | -18,64 |

Bi-Sn 0,15   T.B       BC3

P=10кбар

R=113,08

|  | U(σ) | Rx1 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +128 | -128 | +127 | -127 | -32 | +32 | +33 | -33 |
| 16 | +126 | -126 | +127 | -127 | -30 | +30 | +31 | -31 |
| 14 | +125 | -125 | +126 | -126 | -29 | +29 | +30 | -30 |
| 12 | +125 | -125 | +125 | -125 | -27 | +27 | +29 | -29 |
| 10 | +124 | -124 | +124 | -124 | -26 | +26 | +26 | -26 |
| 8 | +122 | -122 | +123 | -123 | -23 | +23 | +23 | -23 |
| 6 | +119 | -119 | +120 | -120 | -20 | +20 | +19 | -19 |
| 4 | +116 | -116 | +117 | -117 | -16 | +16 | +16 | -16 |
| 3 | +113 | -113 | +114 | -114 | -14 | +14 | +13 | -13 |
| 2 | +111 | -111 | +112 | -112 | -11 | +11 | +10 | -10 |
| 1 | +109 | -109 | +109 | -109 | -7 | +7 | +5 | -5 |
| 0 | +107 | -107 | +107 | -107 | -1 | +1 | 0 | 0 |

B||C3

|  | U(σ) | Rx2 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +125 | -125 | +127 | -127 | -31 | +31 | +32 | -32 |
| 16 | +124 | -124 | +125 | -125 | -29 | +29 | +30 | -30 |
| 14 | +122 | -122 | +124 | -124 | -27 | +27 | +28 | -28 |
| 12 | +121 | -121 | +122 | -122 | -25 | +25 | +25 | -25 |
| 10 | +119 | -119 | +120 | -120 | -21 | +21 | +22 | -22 |
| 8 | +116 | -116 | +117 | -117 | -17 | +17 | +18 | -18 |
| 6 | +113 | -113 | +114 | -114 | -13 | +13 | +13 | -13 |
| 4 | +110 | -110 | +111 | -111 | -9 | +9 | +9 | -9 |
| 3 | +109 | -109 | +109 | -109 | -7 | +7 | +7 | -7 |
| 2 | +108 | -108 | +108 | -108 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 1 | +108 | -108 | +108 | -108 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 0 | +107 | -107 | +107 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5187 | 5247 | +62 | 5189 | 5249 | +60 |
| 16 | - | - | +63 | - | - | +60 |
| 14 | - | - | +63 | - | - | +60 |
| 12 | - | - | +63 | - | - | +60 |
| 10 | - | - | +63 | - | - | +62 |
| 8 | - | - | +64 | - | - | +63 |
| 6 | - | - | +66 | - | - | +64 |
| 4 | - | - | +66 | - | - | +65 |
| 3 | - | - | +65 | - | - | +64 |
| 2 | - | - | +62 | - | - | +61 |
| 1 | - | - | +57 | - | - | +57 |
| 0 | - | - | +52 | - | - | +52 |

|  | α |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5180 | 5241 | +90 | 5179 | 5241 | +87 |
| 16 | - | - | +88 | - | - | +85 |
| 14 | - | - | +85 | - | - | +83 |
| 12 | - | - | +82 | - | - | +80 |
| 10 | - | - | +78 | - | - | +76 |
| 8 | - | - | +73 | - | - | +71 |
| 6 | - | - | +66 | - | - | +65 |
| 4 | - | - | +60 | - | - | +60 |
| 3 | - | - | +57 | - | - | +57 |
| 2 | - | - | +55 | - | - | +55 |
| 1 | - | - | +53 | - | - | +54 |
| 0 | - | - | +52 | - | - | +52 |

Bi-Sn 0,15  T.B	P=10кбар

|  | U(σ) | Rx1 | α |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +127 | -127 | -16 | +16 | +15 | -15 | 4916 | 4993 | +60 |
| 4800 | +140 | -140 | -16 | +16 | +16 | -16 | 4712 | 4802 | +66 |
| 4200 | +182 | -182 | -15 | +15 | +16 | -16 | 4090 | 4196 | +84 |
| 3600 | +222 | -222 | -13 | +13 | +17 | -17 | 3477 | 3599 | +98 |
| 3000 | +263 | -263 | -8 | +8 | +16 | -16 | 2883 | 3018 | +105 |
| 2500 | +293 | -293 | -6 | +6 | +14 | -14 | 2375 | 2522 | +98 |
| 1900 | +329 | -329 | 0 | 0 | +10 | -10 | 1775 | 1934 | +86 |
| 1500 | +349 | -349 | +3 | -3 | +6 | -6 | 1351 | 1513 | +72 |
| 1000 | +374 | -374 | +8 | -8 | +1 | -1 | 853 | 1002 | +37 |
| 500 | +394 | -394 | +12 | -12 | -2 | +2 | 354 | 507 | +11 |
| 0 | +413 | -413 | +14 | -14 | -7 | +7 | -149 | +7 | -17 |
| -300 | +421 | -421 | +16 | -16 | -8 | +8 | -443 | -289 | -32 |
| -700 | +431 | -431 | +16 | -16 | -10 | +10 | -870 | -709 | -55 |

| T(K) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | αторм, мкВ/К | α, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 5000 | 0,467 | +0,756 | 17 | +13,25 |
| 105 | 4800 | 0,515 | +0,781 | 18,5 | +13,57 |
| 135 | 4200 | 0,67 | +0,756 | 22,1 | +17,51 |
| 162 | 3600 | 0,817 | +0,732 | 15,3 | +20,32 |
| 181 | 3000 | 0,968 | +0,586 | 27,5 | +21,39 |
| 199 | 2500 | 1,078 | +0,488 | 29,6 | +19,73 |
| 218 | 1900 | 1,211 | +0,244 | 31,6 | +17,09 |
| 233 | 1500 | 1,284 | +0,073 | 33,1 | +14,71 |
| 248 | 1000 | 1,376 | -0,171 | 34,6 | +8,59 |
| 261 | 500 | 1,45 | -0,342 | 36 | +2,59 |
| 274 | 0 | 1,52 | -0,512 | 37,2 | -4,05 |
| 282 | -300 | 1,549 | -0,586 | 38,1 | -7,91 |
| 293 | -700 | 1,586 | -0,634 | 39,2 | -13,49 |