P=0

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 213 | 213 | 218 | 218 | +35 | -35 | -38 | +38 | 2.104 | 0.586 | 0.7 |
| 16 | 208 | 208 | 213 | 213 | 34 | 34 | -37 | +37 | 2.055 | 0.591 | 0.675 |
| 14 | 202 | 202 | 207 | 207 | 33 | 33 | 36 | 36 | 1.996 | 0.621 | 0.625 |
| 12 | 195 | 195 | 199 | 199 | 32 | 32 | 35 | 35 | 1.923 | 0.655 | 0.575 |
| 10 | 184 | 184 | 189 | 189 | 30 | 30 | 33 | 33 | 1.821 | 0.701 | 0.505 |
| 8 | 170 | 170 | 173 | 173 | 27 | 27 | 30 | 30 | 1.674 | 0.782 | 0.41 |
| 6 | 151 | 151 | 154 | 154 | 23 | 23 | 26 | 26 | 1.489 | 0.889 | 0.31 |
| 4 | 131 | 131 | 134 | 134 | +18 | -18 | 21 | 21 | 1.293 | 1.044 | 0.21 |
| 3 | 122 | 122 | 123 | 123 | +15 | -15 | -18 | +18 | 1.196 | 1.16 | 0.16 |
| 2 | 114 | 114 | 115 | 115 | +11 | -11 | -14 | +14 | 1.117 | 1.278 | 011 |
| 1 | 106 | 106 | 106 | 106 | +6 | -6 | -9 | +9 | 1.034 | 1.534 | 0.055 |
| 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | -1 | +1 | -2 | +2 | 1.005 | 1.687 | 0.01 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | доп. верх. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 129 | 129 | +19 | -19 | -22 | +22 | 4981 | 4893 | -89 |
| 4800 | 153 | 153 | +19 | -19 | -22 | +22 | 4795 | 4693 | -117 |
| 4200 | 229 | 229 | +18 | -18 | -22 | +22 | 4222 | 4103 | -192 |
| 3600 | 325 | 325 | +15 | -15- | 20 | +20 | 3589 | 3462 | -183 |
| 3000 | 407 | 407 | +10 | -10 | -15 | +15 | 2994 | 2877 | -81 |
| 2500 | 456 | 456 | +3 | -3 | -8 | +8 | 2506 | 2391 | +22 |
| 1900 | 484 | 484 | -8 | +8 | +2 | -2 | 1901 | 1762 | +197 |
| 1500 | 482 | 482 | -15 | +15 | +8 | -8 | 1505 | 1358 | +301 |
| 1000 | 466 | 466 | -22 | +22 | +15 | -15 | 993 | 824 | +447 |
| 500 | 441 | 441 | -26 | +26 | +19 | -19 | 493 | 338 | +468 |
| 0 | 412 | 412 | -28 | +28 | +21 | -21 | -5 | -165 | +525 |
| -300 | 399 | 399 | -29 | +29 | +22 | -22 | -342 | -506 | +557 |
| -700 | 378 | 378 | -29 | +29 | +22 | -22 | -726 | -818 | +301 |
| -1100 | 360 | 360 | -29 | +29 | +22 | -22 | -1114 | -1209 | +315 |

Т1=5248К   Т2=5248К

|  | доп.верх. печь |  |  |  |  |  | Тср | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |
| 18 | 5280 | 5168 | -138 | 5230 | 5168 | -141 | 80 | +33,75 |
| 16 | - | - | -140 | - | - | -142 |  | 34,11 |
| 14 | - | - | -142 | - | - | -149 |  | 34,59 |
| 12 | - | - | -144 | - | - | -145 |  | 34,95 |
| 10 | - | - | -143 | - | - | -144 |  | 34,71 |
| 8 | - | - | -141 | - | - | -141 |  | 34,11 |
| 6 | - | - | -130 | - | - | -132 |  | 31,69 |
| 4 | - | - | -111 | - | - | -112 |  | 26,97 |
| 3 | - | - | -99 | - | - | -97 |  | +23,7 |
| 2 | - | - | -80 | - | - | -80 |  | +19,35 |
| 1 | - | - | -60 | - | - | -60 |  | 14,51 |
| 0 | - | - | -47 | - | - | -47 |  | +11,37 |

|  | ρ Ом·м | Rx /к | Тср | α мкВ/к | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1,259 | 1,098 | 96 | +17,49 | 93 |
| 4800 | 1,493 | 1,098 | 107 | +21,45 | 103 |
| 4200 | 2,235 | 1,071 | 137 | +35,65 | 133 |
| 3600 | 3,173 | 0,937 | 162 | +40,65 | 158 |
| 3000 | 3,974 | 0,669 | 182 | +19,1 | 180 |
| 2500 | 4,452 | 0,294 | 199 | -5,68 | 187 |
| 1900 | 4,725 | -0,267 | 219 | -44,78 | 217 |
| 1500 | 4,706 | -1,017 | 233 | -67,77 | 231 |
| 1000 | 4,550 | -0,991 | 243 | -91,51 | 245 |
| 500 | 4,305 | -4,205 | 262 | -108,99 | 259 |
| -300 | 3,895 | -1,366 | 283 | -122,7 | 273 |
| -700 | 3,69 | -1,366 | 293 | -130,0 | 278 |
| -1100 | 3,515 | -1,366 |  |  |  |

| P=5 Rдатч.=91,7Ом | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 186 | 186 | +191 | -191 | +34 | -34 | -38 | +38 | 1,840 | 0,578 | 0.7 |
| 16 | 182 | 18 | 186 | 186 | +34 | -34 | -38 | +38 | 1,796 | 0,599 | 0.675 |
| 14 | 177 | 177 | 180 | 180 | +32 | -32 | -36 | +36 | 1,742 | 0,612 | 0.625 |
| 12 | 170 | 170 | 173 | 173 | +31 | -31 | -35 | +35 | 1,674 | 0,645 | 0.575 |
| 10 | 160 | 160 | 162 | 162 | +28 | -28 | -32 | +32 | 1,572 | 0,668 | 0.505 |
| 8 | 147 | 147 | 149 | 149 | +25 | -25 | -29 | +29 | 1,445 | 0,74 | 0.41 |
| 6 | 131 | 131 | 133 | 133 | +21 | -21 | -25 | +25 | 1,288 | 0,834 | 0.31 |
| 4 | 116 | 116 | 116 | 116 | +16 | -16 | -20 | +20 | 1,132 | 0,964 | 0.21 |
| 3 | 108 | 108 | 109 | 109 | +13 | -13 | -17 | +17 | 1,059 | 1,054 | 0.16 |
| 2 | 101 | 101 | 102 | 102 | +10 | -10 | -13 | +13 | 0,991 | 1,176 | 011 |
| 1 | 96 | 96 | 97 | 97 | +4 | -4 | -8 | +8 | 0,942 | 1,227 | 0.055 |
| 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | -2 | +2 | -2 | +2 | 0,917 | 0 | 0.01 |

I(B)=4A

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | доп. верх. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 116 | 116 | +17 | -17 | -20 | +20 | 4985 | 4918 | -36 |
| 4800 | 136 | 136 | +17 | -17 | -21 | +21 | 4794 | 4723 | -55 |
| 4200 | 205 | 205 | +17 | -17 | -22 | +22 | 4188 | 4095 | -123 |
| 3600 | 283 | 283 | +15 | -15 | -21 | +21 | 3594 | 3507 | -132 |
| 2500 | 419 | 419 | +10 | -10 | -16 | +16 | 2618 | 2547 | -73 |
| 1900 | 490 | 490 | +3 | -3 | -8 | +8 | 1890 | 1808 | -4 |
| 1500 | 515 | 515 | -2 | +2 | -3 | +3 | 1489 | 1423 | +36 |
| 1000 | 528 | 528 | -8 | +8 | +3 | -3 | 1000 | 932 | +89 |
| 500 | 523 | 523 | -14 | +14 | +8 | -8 | 500 | 430 | +137 |
| 0 | 510 | 510 | -18 | +18 | +12 | -12 | +1 | -73 | +183 |
| -300 | 495 | 495 | -21 | +21 | +14 | -14 | -294 | -368 | +196 |
| -700 | 480 | 480 | -22 | +22 | +15 | -15 | -703 | -781 | +214 |
| -1100 | 458 | 458 | -23 | +23 | +17 | -17 | -1098 | -1177 | +230 |

T=77K   T1=5250K   T2=5250K

|  | доп.верх. печь |  |  |  |  |  | Тср | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |
| 18 | 5233 | 5173 | -123 | 5233 | 5173 | -121 | 79 | +30,5 |
| 16 | - | - | -123 | - | - | -121 |  | +30,5 |
| 14 | - | - | -123 | - | - | -121 |  | 30,5 |
| 12 | - | - | -122 | - | - | -119 |  | +30,12 |
| 10 | - | - | -118 | - | - | -116 |  | +29,25 |
| 8 | - | - | -110 | - | - | -109 |  | +27,37 |
| 6 | - | - | -96 | - | - | -95 |  | +23,87 |
| 4 | - | - | -72 | - | - | -72 |  | +18 |
| 3 | - | - | -58 | - | - | -58 |  | +14,5 |
| 2 | - | - | -41 | - | - | -41 |  | +10,25 |
| 1 | - | - | -25 | - | - | -25 |  | +6,25 |
| 0 | - | - | -15 | - | - | -15 |  | +3,75 |

|  | ρ Ом·м | Rx /к | Тср | α мкВ/к | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1,132 | 0,991 | 97 | +9,34 | 93 |
| 4800 | 1,327 | 1,017 | 105 | +14,3 | 103 |
| 4200 | 2,001 | 1,044 | 135 | +29,36 | 133 |
| 3600 | 2,763 | 0,964 | 160 | +38,08 | 158 |
| 3000 | - | - | - | - | - |
| 2500 | 4,091 | 0,696 | 194 | +22,91 | 180 |
| 1900 | 4,784 | 0,294 | 219 | +1,54 | 187 |
| 1500 | 5,028 | 0,026 | 232 | -18 | 217 |
| 1000 | 5,255 | -0,294 | 246 | -45,0 | 231 |
| 500 | 5,106 | -0,589 | 261 | -70,26 | 245 |
| 0 | 4,979 | -0,803 | 273 | -94,55 | 259 |
| -300 | 4,833 | -0,937 | 281 | -100,64 | 273 |
| -700 | 4,686 | -0,991 | 292 | -107,27 | 278 |
| -1100 | 4,471 | -1,071 |  |  | 293 |

| P=7,5 T=77K | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 167 | 167 | 170 | 170 | +33 | -33 | -37 | +37 | 1,645 | 0,562 | 0.7 |
| 16 | 163 | 163 | 166 | 166 | 32 | 32 | -36 | +36 | 1,606 | 0,566 | 0.675 |
| 14 | 157 | 157 | 161 | 161 | 31 | 31 | 35 | 35 | 1,552 | 0,524 | 0.625 |
| 12 | 151 | 151 | 154 | 154 | 29 | 29 | 33 | 33 | 1,489 | 0,606 | 0.575 |
| 10 | 143 | 143 | 145 | 145 | +27 | -27 | 31 | 31 | 1,406 | 0646 | 0.505 |
| 8 | 131 | 131 | 134 | 134 | +24 | -24 | 27 | 27 | 1,293 | 0,699 | 0.41 |
| 6 | 119 | 119 | 120 | 120 | +19 | -19 | 23 | 23 | 1,166 | 0,762 | 0.31 |
| 4 | 107 | 107 | 107 | 107 | +15 | -15 | -18 | +18 | 1,044 | 0,883 | 0.21 |
| 3 | 100 | 100 | 101 | 101 | +11 | -11 | -15 | +15 | 0,981 | 0,914 | 0.16 |
| 2 | 95 | 95 | 96 | 96 | +8 | -8 | -11 | +11 | 0,932 | 0,971 | 011 |
| 1 | 92 | 92 | 92 | 92 | +4 | -4 | -7 | +7 | 0,898 | 1,125 | 0.055 |
| 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | -1 | +1 | -2 | +2 | 0,878 | 0,562 | 0.01 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | доп. верх. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 112 | 112 | +15 | -15 | -19 | +19 | 4997 | 4926 | -18 |
| 4800 | 129 | 129 | +15 | -15 | -19 | +19 | 4749 | 4717 | -39 |
| 4200 | 191 | 191 | +16 | -16 | -20 | +20 | 4200 | 4097 | -113 |
| 3600 | 263 | 263 | +15 | -15 | -20 | +20 | 3597 | 3479 | -174 |
| 3000 | 345 | 345 | +13 | -13 | -18 | +18 | 3006 | 2874 | -188 |
| 2500 | 412 | 412 | +11 | -11 | -16 | +16 | 2505 | 2367 | -15 |
| 1900 | 478 | 478 | +6 | -6 | -11 | +11 | 1897 | 1764 | -57 |
| 1500 | 510 | 510 | +1 | -1 | -6 | +6 | 1500 | 1400 | +85 |
| 1000 | 534 | 534 | -4 | +4 | -1 | +1 | 1000 | 900 | +80 |
| 500 | 539 | 539 | -10 | +10 | +5 | -5 | 497 | 389 | +159 |
| 0 | 530 | 530 | -14 | +14 | +9 | -9 | -4 | -115 | +221 |
| -300 | 520 | 520 | -16 | +16 | +11 | -11 | -310 | -424 | +253 |
| -700 | 500 | 500 | -19 | +19 | +13 | -13 | -688 | -797 | +277 |
| -1100 | 484 | 484 | -20 | +20 | +14 | -14 | -1091 | -1205 | +306 |

T1=5248K    T2=5248K

|  | доп.верх. печь |  |  |  |  |  | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5231 | 5171 | -115 | 5231 | 5171 | -116,5 | +28,93 |
| 16 | - | - | -114 | - | - | -116 | +28,75 |
| 14 | - | - | -112,5 | - | - | -114 | +28,31 |
| 12 | - | - | -109 | - | - | -110 | +27,37 |
| 10 | - | - | -103 | - | - | -105 | +26,0 |
| 8 | - | - | -93 | - | - | -93 | +23,25 |
| 6 | - | - | -74 | - | - | -75 | +18,62 |
| 4 | - | - | -51 | - | - | -50 | +12,62 |
| 3 | - | - | -36 | - | - | -35 | +8,87 |
| 2 | - | - | -20 | - | - | -20 | +5 |
| 1 | - | - | -6 | - | - | -6 | +1,5 |
| 0 | - | - | +3 | - | - | +3 | +0,75 |

|  | ρ Ом·м | Rx /к | Тср | α мкВ/к | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1,093 | 0,91 | 94 | +4,3 | 93 |
| 4800 | 1,259 | 0,91 | 105 | +9,01 | 103 |
| 4200 | 1,864 | 0,964 | 135 | +24,35 | 133 |
| 3600 | 2,567 | 0,937 | 161 | +37,15 | 158 |
| 3000 | 3,368 | 0,83 | 184 | +39,73 | 180 |
| 2500 | 4,022 | 0,723 | 200 | +32,16 | 187 |
| 1900 | 4,667 | 0,455 | 219 | +13,58 | 217 |
| 1500 | 4,979 | 0,187 | 232 | -2,8 | 231 |
| 1000 | 5,214 | -0,08 | 247 | -27,6 | 245 |
| 500 | 5,262 | -0,401 | 261 | -52,85 | 259 |
| 0 | 5,174 | -0,616 | 274 | -74,66 | 273 |
| -300 | 5,077 | -0,723 | 282 | -84,55 | 278 |
| -700 | 4,882 | -0,857 | 292 | -99,36 | 293 |
| -1100 | 4,725 | -0,91 |  |  |  |

| P=10 | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 157 | 157 | 160 | 160 | +34 | -34 | -38 | +38 | 1,547 | 0,578 | 0.7 |
| 16 | 153 | 153 | 156 | 156 | +33 | -33 | -36 | +36 | 1,508 | 0,574 | 0.675 |
| 14 | 148 | 148 | 152 | 152 | 31 | 31 | -35 | +35 | 1,464 | 0,594 | 0.625 |
| 12 | 143 | 143 | 146 | 146 | 29 | 29 | 33 | 33 | 1,410 | 0,606 | 0.575 |
| 10 | 135 | 135 | 137 | 137 | 27 | 27 | -30 | +30 | 1,327 | 0,634 | 0.505 |
| 8 | 124 | 124 | 126 | 126 | 24 | 24 | -27 | +27 | 1,220 | 0,699 | 0.41 |
| 6 | 112 | 112 | 114 | 114 | 20 | 20 | 23 | 23 | 1,103 | 0,78 | 0.31 |
| 4 | 102 | 102 | 103 | 103 | +14 | -14 | 18 | 18 | 1,000 | 0,857 | 0.21 |
| 3 | 97 | 97 | 97 | 97 | 11 | 11 | -14 | +14 | 0,947 | 0,878 | 0.16 |
| 2 | 92 | 92 | 92 | 92 | 8 | 8 | -11 | +11 | 0,898 | 0,971 | 0,11 |
| 1 | 88 | 88 | 88 | 88 | +3 | -3 | -7 | +7 | 0,859 | 0,971 | 0.055 |
| 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | -1 | +1 | -2 | +2 | 0,849 |  | 0.01 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | доп. верх. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 107 | 107 | +15 | -15 | -19 | +19 | 4987 | 4914 | +1 |
| 4800 | 140 | 140 | +15 | -15 | -19 | +19 | 4788 | 4707 | -21 |
| 4200 | 179 | 179 | +15 | -15 | -20 | +20 | 4201 | 4103 | -93 |
| 3600 | 246 | 246 | +15 | -15 | -20 | +20 | 3602 | 3502 | -144 |
| 3000 | 321 | 321 | +14 | -14 | -19 | +19 | 2990 | 2871 | -174 |
| 2500 | 387 | 387 | +13 | -13 | -17 | +17 | 2502 | 2382 | -159 |
| 1900 | 465 | 465 | +8 | -8 | -13 | +13 | 1904 | 1779 | -106 |
| 1500 | 503 | 503 | +5 | -5 | -9 | +9 | 1506 | 1383 | -45 |
| 1000 | 536 | 536 | 0 | 0 | -4 | +4 | 985 | 858 | +37 |
| 500 | 551 | 551 | -5 | +5 | +1 | -1 | 502 | 387 | +106 |
| 0 | 549 | 549 | -10 | +10 | +5 | -5 | -7 | -119 | +165 |
| -300 | 543 | 543 | -13 | +13 | +8 | -8 | -304 | -410 | +193 |
| -700 | 530 | 530 | -15 | +15 | +10 | -10 | -689 | -801 | +236 |
| -1100 | 512 | 512 | -18 | +15 | +12 | -12 | -1110 | -1226 | +272 |

T1=5248K   T2=5248K

|  | доп.верх. печь |  |  |  |  |  | α мв/к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5243 | 5183 | -106 | 5243 | 5183 | -107 | +26,44 |
| 16 | - | - | -105 | - | - | -106 | 26,19 |
| 14 | - | - | -101 | - | - | -104 | 25,45 |
| 12 | - | - | -99 | - | - | -100 | 24,7 |
| 10 | - | - | -91 | - | - | -92 | 22,72 |
| 8 | - | - | -79 | - | - | -79 | 19,61 |
| 6 | - | - | -59 | - | - | -59 | 14,65 |
| 4 | - | - | -33 | - | - | -33 | 8,19 |
| 3 | - | - | -19 | - | - | -18 | 4,47 |
| 2 | - | - | -3 | - | - | -2 | 0,62 |
| 1 | - | - | +12 | - | - | +12 | -2,98 |
| 0 | - | - | +20 | - | - | +20 | -4,96 |

|  | ρ Ом·м | Rx /к | Тср | α мкВ/к | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1,044 | 0,91 | 95 | -0,23 | 93 |
| 4800 | 1,366 | 0,91 | 106 | +4,8 | 103 |
| 4200 | 1,747 | 0,937 | 134 | +20,9 | 133 |
| 3600 | 2,401 | 0,937 | 161 | +36,28 | 158 |
| 3000 | 3,134 | 0,883 | 182 | +40,35 | 180 |
| 2500 | 3,778 | 0,803 | 199 | +39,35 | 187 |
| 1900 | 4,54 | 0,562 | 219 | +26,79 | 217 |
| 1500 | 4,911 | 0,374 | 233 | +14,53 | 231 |
| 1000 | 5,233 | +0,107 | 248 | -10,08 | 245 |
| 500 | 5,38 | -0,16 | 261 | -33,18 | 259 |
| 0 | 5,36 | -0,401 | 274 | -54,95 | 273 |
| -300 | 5,301 | -0,562 | 282 | -69,55 | 278 |
| -700 | 4,198 | -0,669 | 292 | -82,38 | 293 |
| -1100 | 4,992 | -0,803 |  |  |  |