Bi-Sn 0,25 Тип В

l=4,35мм, a=2,75мм, b=2,55мм.

P=0 кбар, T=77K

| I | U(σ) BC3 |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +88 | -89 | +88 | -88 | +21 | -21 | -21 | +21 |
| 16 | +87 | -88 | +88 | -88 | +21 | -21 | -20 | +20 |
| 14 | +87 | -87 | +87 | -87 | +20 | -20 | -19 | +19 |
| 12 | +86 | -86 | +86 | -86 | +19 | -19 | -18 | +18 |
| 10 | +84 | -84 | +85 | -85 | +18 | -18 | -17 | +17 |
| 8 | +82 | -82 | +82 | -82 | +16 | -16 | -16 | +16 |
| 6 | +80 | -80 | +81 | -81 | +15 | -15 | -15 | +15 |
| 4 | +78 | -78 | +78 | -78 | +13 | -13 | -13 | +13 |
| 3 | +77 | -77 | +77 | -77 | +11 | -11 | -11 | +11 |
| 2 | +74 | -74 | +74 | -74 | +9 | -9 | -8 | +9 |
| 1 | +72 | -72 | +72 | -72 | +5 | -5 | -6 | +6 |
| 0 | +71 | -71 | +71 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B||C3

| I | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +79 | -79 | +83 | -81,5 | +14 | -13 | -14 | +13 |
| 16 | +79 | -78 | +82 | -81,5 | +13 | -12,5 | -13 | +13 |
| 14 | +78 | -78 | +82 | -80 | +12 | -12 | -12 | +12 |
| 12 | +77 | -77 | +81 | -79 | +11 | -11 | -11 | +10 |
| 10 | +76 | -76 | +80,5 | -79 | +10 | -9 | -10,5 | +9,5 |
| 8 | +75 | -74,5 | +78 | -77 | +8 | -8 | -8,5 | +7,5 |
| 6 | +74 | -73 | +77 | -74 | +6 | -6 | -6,5 | +5,5 |
| 4 | +73 | -72 | +74,5 | -73 | +4 | -4 | -4,5 | +4 |
| 3 | +72 | -71 | +74 | -72 | +3 | -3 | -4 | +3 |
| 2 | +72 | -71 | +73 | -71 | +2 | -2 | -3 | +2 |
| 1 | +71 | -71 | +73 | -71 | +1 | -1 | -2 | +1 |
|  | +71 | -71 | +72 | -70 | 0 | 0 | -1 | 0 |

T1=5268K, T2=5267K,

| I | B¦¦C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  | R0=67,83 Ом |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | В(Т) | ρ ом•м | Rx1 | α |
| 18 | 5132 | 5194 | +36 | 5131 | 5192 | +36 | 0,7 | 0,711 | 0,382 | +9 |
| 16 | 5132 | 5194 | +36 | 5131 | 5192 | +36 | 0,675 | 0,707 | 0,387 | +9 |
| 14 | 5132 | 5192 | +37 | 5131 | 5192 | +37 | 0,625 | 0,701 | 0,397 | +9,25 |
| 12 | 5131 | 5192 | +38 | 5131 | 5192 | +38 | 0,575 | 0,693 | 0,410 | +9,5 |
| 10 | 5131 | 5192 | +39 | 5131 | 5192 | +39,5 | 0,505 | 0,681 | 0,441 | +9,8 |
| 8 | 5131 | 5192 | +41 | 5131 | 5192 | +41,5 | 0,41 | 0,66 | 0,497 | +10,3 |
| 6 | 5131 | 5192 | +43 | 5131 | 5192 | +43,5 | 0,31 | 0,648 | 0,616 | +10,81 |
| 4 | 5131 | 5192 | +44 | 5131 | 5192 | +44,5 | 0,21 | 0,628 | 0,789 | +11 |
| 3 | 5131 | 5192 | +42 | 5131 | 5192 | +43,5 | 0,16 | 0,62 | 0,876 | +10,68 |
| 2 | 5131 | 5192 | +38 | 5130 | 5191 | +39,5 | 0,11 | 0,596 | 1,043 | +9,68 |
| 1 | 5131 | 5192 | +33 | 5130 | 5191 | +33 | 0,055 | 0,58 | 1,275 | +6,25 |
| 0 | 5131 | 5192 | +27 | 5130 | 5191 | +27,5 | 0,01 | 0,572 | 0 | +6,81 |

| I | BC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  | R0=67,83 Ом |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | В(Т) | ρ ом•м | Rx1 | α |
| 18 | 5132 | 5194 | +53 | 5131 | 5191 | +50,5 | 0,7 | 0,649 | 0,265 | +12,8 |
| 16 | 5132 | 5192 | +51 | 5131 | 5191 | +49 | 0,675 | 0,645 | 0,262 | +12,5 |
| 14 | 5131 | 5192 | +50 | 5131 | 5191 | +74 | 0,625 | 0,644 | 0,264 | +12,12 |
| 12 | 5131 | 5192 | +48 | 5131 | 5191 | +46 | 0,575 | 0,632 | 0,257 | +11,75 |
| 10 | 5131 | 5192 | +45 | 5132 | 5192 | +44 | 0,505 | 0,627 | 0,265 | +11,12 |
| 8 | 5131 | 5192 | +41,5 | 5131 | 5192 | +41 | 0,41 | 0,613 | 0,268 | +10,31 |
| 6 | 5131 | 5192 | +38 | 5131 | 5192 | +36 | 0,31 | 0,6 | 0,266 | +9,25 |
| 4 | 5131 | 5192 | +33 | 5131 | 5192 | +33 | 0,21 | 0,589 | 0,27 | +8,25 |
| 3 | 5131 | 5192 | +31 | 5131 | 5192 | +31 | 0,16 | 0,578 | 0,279 | +7,75 |
| 2 | 5131 | 5192 | +29 | 5131 | 5192 | +29 | 0,11 | 0,578 | 0,281 | +7,25 |
| 1 | 5131 | 5192 | +28 | 5131 | 5192 | +12,8 | 0,055 | 0,576 | 0,312 | +7 |
| 0 | 5131 | 5192 | +26 | 5131 | 5192 | +26,5 | 0,01 | 0,572 | 0 | +6,56 |

BC3

|  | U(T) |  | I |  | II |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +83 | -84 | +16 | 16 | -13 | +13 | 4898 | 4966 | +30 |
| 4800 | +92 | -92 | +16 | -17 | -13 | +13 | 4692 | 4761 | +35,5 |
| 4200 | +120 | -119 | +16 | -17 | -12 | +12 | 4074 | 7495 | +53 |
| 3600 | +146 | -144 | +15 | -15 | -8,5 | +11 | 3519 | 3130 | +62 |
| 3000 | +169 | -167 | +11 | -12 | -4 | +6,5 | 2834 | 2960 | +51 |
| 2500 | +186 | -184 | +6 | -7,5 | 0 | 0 | 2318 | 2454 | +30 |
| 1500 | +202 | -202 | 0 | 0 | +7,5 | -6 | 1700 | 1845 | -7 |
| 1200 | +211 | -212 | -4 | +3 | +12 | -10 | 1301 | 1446 | -32 |
| 1000 | +221 | -221 | -7,5 | +7 | +15,5 | -14,5 | 800 | 947 | -61 |
| 500 | +229 | -228 | -10,5 | +10 | +18 | -18 | 301 | 447 | -92 |
| 0 | +234 | -234 | -12,5 | +12 | +20 | -20 | -218 | -61 | -117 |
| -300 | +239 | -268 | -14 | +19 | +21 | -21 | -463 | -317 | -125 |
| -800 | +242 | -240 | -15 | +14 | +22 | -22 | -998 | -851 | -148 |

| T, K | U(T) | Тср | α м3/К | ρ ом•м | Rx1 м3/К 10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 96 | +8,51 | 0,673 | 0,8 |
| 103 | 4800 | 107 | +9,62 | 0,741 | 0,895 |
| 133 | 4200 | 136 | +13,43 | 0,963 | 0,864 |
| 158 | 3600 | 160 | +13,96 | 1,168 | 0,751 |
| 180 | 3000 | 183 | +11,33 | 1,354 | 0,308 |
| 187 | 2500 | 201 | +6,59 | 1,483 | 0,204 |
| 217 | 1900 | 221 | -1,54 | 1,628 | -0,204 |
| 231 | 1500 | 234 | -7,34 | 1,704 | -0,44 |
| 245 | 1000 | 249 | -14,4 | 1,781 | -0,675 |
| 259 | 500 | 263 | -22,87 | 1,841 | -0,857 |
| 273 | 0 | 276 | -28,0 | 1,886 | -0,979 |
| 278 | -300 | 283 | -32,79 | 1,922 | -1,047 |
| 293 | -800 | 297 | -39,86 | 1,942 | -1,092 |

Bi-Sn 0,25 l=4,35мм, a=2,75мм, b=2,55мм.

P=5 кбар, T=77K

| I | U(σ) BC3 |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +85 | -83 | +83 | -83 | +23 | -23 | -20 | +20 |
| 16 | +82 | -82 | +83 | -83 | +23 | -23 | -20 | +20 |
| 14 | +82 | -82 | +82 | -82 | +22 | -22 | -19 | +19 |
| 12 | +81 | -81 | +81 | -81 | +22 | -22 | -18 | +18 |
| 10 | +80 | -80 | +80 | -80 | +20 | -20 | -17 | +17 |
| 8 | +78 | -79 | +78 | -78 | +18 | -18 | -16 | +16 |
| 6 | +76 | -76 | +76 | -76 | +16 | -16 | -14 | +14 |
| 4 | +73 | -73 | +73 | -73 | +13 | -13 | -12 | +12 |
| 3 | +71 | -71 | +72 | -72 | +11 | -11 | -10 | +10 |
| 2 | +70 | -70 | +70 | -70 | +8 | -8 | -8 | +8 |
| 1 | +68 | -68 | +68 | -68 | +5 | -5 | -5 | +5 |
| 0 | +67 | -67 | +67 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I | U(σ) B¦¦C3 |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +76 | -76 | +77 | -77 | +15 | -15 | -15 | +15 |
| 16 | +75 | -75 | +77 | -77 | +14 | -14 | -14 | +14 |
| 14 | +74 | -74 | +76 | -76 | +13 | -13 | -13 | +13 |
| 12 | +73 | -73 | +75 | -75 | +12 | -12 | -12 | +12 |
| 10 | +72 | -72 | +73 | -73 | +11 | -11 | -10 | +10 |
| 8 | +71 | -71 | +72 | -72 | +9 | -9 | -8 | +8 |
| 6 | +70 | -70 | +70 | -70 | +7 | -7 | -6 | +6 |
| 4 | +68 | -68 | +69 | -69 | +5 | -5 | -4 | +4 |
| 3 | +68 | -68 | +68 | -68 | +4 | -4 | -2 | +2 |
| 2 | +67 | -67 | +67 | -67 | +3 | -3 | -1 | +1 |
| 1 | +67 | -67 | +67 | -67 | +2 | -2 | -1 | +1 |
| 0 | +67 | -67 | +67 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T1=5261, T2=5261

| I | BC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  | R0=67,83 Ом |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | В(Т) | ρ ом•м | Rx1 | α |  |
| 18 | 5180 | 5237 | +12,5 | 5177 | 5295 | +20 | 0,7 | 0,391 | 0,669 | +5,36 |  |
| 16 | 5178 | 5237 | +22 | 5177 | 5295 | +21 | 0,675 | 0,406 | 0,664 | +5,56 |  |
| 14 | 5178 | 5236 | +22 | 5177 | 5295 | +22 | 0,625 | 0,418 | 0,66 | +5,68 |  |
| 12 | 5178 | 5236 | +23 | 5177 | 5295 | +22,5 | 0,575 | 0,443 | 0,625 | +5,88 |  |
| 10 | 5178 | 5236 | +27 | 5177 | 5295 | +24 | 0,505 | 0,467 | 0,644 | +6,2 |  |
| 8 | 5178 | 5236 | +25,5 | 5177 | 5295 | +25 | 0,41 | 0,528 | 0,628 | +6,53 |  |
| 6 | 5177 | 5235 | +26 | 5177 | 5295 | +26 | 0,31 | 0,616 | 0,612 | +6,72 |  |
| 4 | 5177 | 5235 | +24,5 | 5177 | 5295 | +24 | 0,21 | 0,758 | 0,588 | +6,27 |  |
| 3 | 5177 | 5235 | +22 | 5177 | 5295 | +22 | 0,16 | 0,836 | 0,58 | +5,68 |  |
| 2 | 5177 | 5235 | +17,5 | 5177 | 5295 | +17,5 | 0,11 | 0,927 | 0,564 | +4,52 |  |
| 1 | 5177 | 5235 | +11,5 | 5177 | 5295 | +11,5 | 0,055 | 1,159 | 0,548 | +2,97 |  |
| 0 | 5177 | 5235 | +7,5 | 5177 | 5295 | +7,5 | 0,01 | 0 | 0,54 | +1,93 |  |

T1=244, T2=244

| I | BC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  | R0=67,83 Ом |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | В(Т) | ρ ом•м | Rx1 | α |  |
| 18 | 5173 | 5131 | +30 | 5170 | 5228 | +30 | 0,7 | 0,294 | 0,616 | 7,86 |  |
| 16 | 5173 | 5131 | +28 | 5170 | 5228 | +29 | 0,675 | 0,285 | 0,612 | 7,49 |  |
| 14 | 5172 | 5130 | +27 | 5170 | 5228 | +27 | 0,625 | 0,286 | 0,604 | 7,07 |  |
| 12 | 5172 | 5229 | +25 | 5170 | 5223 | +25,5 | 0,575 | 0,286 | 0,596 | 6,61 |  |
| 10 | 5172 | 5229 | +23 | 5170 | 5223 | +23 | 0,505 | 0,285 | 0,584 | 6,02 |  |
| 8 | 5170 | 5229 | +19 | 5170 | 5223 | +19 | 0,41 | 0,285 | 0,576 | 4,97 |  |
| 6 | 5170 | 5229 | +15 | 5170 | 5223 | +15 | 0,31 | 0,288 | 0,564 | 3,93 |  |
| 4 | 5169 | 5228 | +11 | 5170 | 5223 | +11 | 0,21 | 0,294 | 0,552 | 2,88 |  |
| 3 | 5169 | 5228 | +9 | 5170 | 5228 | +9 | 0,16 | 0,257 | 0,548 | 2,35 |  |
| 2 | 5169 | 5228 | +7 | 5170 | 5223 | +7 | 0,11 | 0,249 | 0,54 | 1,83 |  |
| 1 | 5169 | 5228 | +6 | 5170 | 5228 | +6 | 0,055 | 0,374 | 0,54 | 1,57 |  |
| 0 | 5169 | 5228 | +5 | 5170 | 5228 | +5 | 0,01 | 0 | 0,54 | 1,31 |  |

|  | U(T) |  | I |  | II |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +79 | -79 | +13 | -13 | -12 | +12 | 4902 | 4978 | +10 |
| 4800 | +88 | -88 | +13 | -13 | -12 | +12 | 4700 | 4781 | +16 |
| 4200 | +112 | -112 | +13 | -13 | -12 | +12 | 4080 | 4189 | +35,5 |
| 3600 | +136 | -136 | +13 | -13 | -12 | +12 | 3458 | 3586 | +49,5 |
| 3000 | +158 | -158 | +10 | -10 | -10 | +10 | 2848 | 2981 | +48 |
| 2500 | +175 | -175 | +8 | -8 | -7 | +7 | 2342 | 2482 | +43 |
| 1900 | +192 | -192 | +4 | -4 | -3 | +3 | 1748 | 1887 | +25 |
| 1500 | +203 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1493 | +12 |
| 1000 | +216 | -216 | -3 | +3 | +4 | -4 | 1355 | 994 | -8,5 |
| 500 | +227 | -227 | -6 | +6 | +8 | -8 | 350 | 493 | -28,5 |
| 0 | +235 | -235 | -9 | +9 | +10 | -10 | -149 | -12 | -48 |
| -300 | +239 | -239 | -10 | +10 | +11 | -11 | -454 | -314 | -60 |
| -700 | +244 | -244 | -11 | +11 | +11 | -12 | -852 | -710 | -75 |

| T, K | U(T) | Тср | α м3/К | ρ ом•м | Rx1 м3/К 10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 95 | 2,28 | 0,636 | 0,758 |
| 103 | 4800 | 106 | 3,6 | 0,709 | 0,758 |
| 133 | 4200 | 137 | 7,95 | 0,902 | 0,758 |
| 158 | 3600 | 163 | 9,78 | 1,096 | 0,758 |
| 189 | 3000 | 183 | 10,03 | 1,273 | 0,607 |
| 187 | 2500 | 199 | 9,12 | 1,410 | 0,455 |
| 217 | 1900 | 219 | 5,7 | 1,547 | 0,212 |
| 231 | 1500 | 233 | 2,94 | 1,636 | 0 |
| 245 | 1000 | 243 | -2,09 | 1,741 | -0,212 |
| 259 | 500 | 268 | -7,19 | 1,829 | -0,424 |
| 273 | 0 | 276 | -12,96 | 1,894 | -0,576 |
| 278 | -300 | 284 | -16,37 | 1,926 | -0,637 |
| 293 | -700 | 293 | -20,75 | 1,966 | -0,698 |

Bi-Sn 0,25 l=4мм, a=2мм, b=2мм.

P=7,5, T=77K

| I | U(σ) BC3 |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +79 | -79 | +79 | -79 | +23 | -23 | -20 | +20 |
| 16 | +78 | -78 | +78 | -78 | +22 | -22 | -20 | +20 |
| 14 | +7 | -77 | +78 | -78 | +22 | -22 | -19 | +19 |
| 12 | +76 | -76 | +77 | -77 | +21 | -21 | -18 | +18 |
| 10 | 76 | -76 | +76 | -76 | +20 | -20 | -17 | +17 |
| 8 | +74 | -74 | +74 | -74 | +17 | -17 | -16 | +16 |
| 6 | +72 | -72 | +72 | -72 | +15 | -15 | -14 | +14 |
| 4 | +69 | -69 | +69 | -69 | +12 | -12 | -12 | +12 |
| 3 | +67 | -67 | +68 | -68 | +10 | -10 | -10 | +10 |
| 2 | +66 | -66 | +66 | -66 | +7 | -7 | -7 | +7 |
| 1 | +65 | -65 | +65 | -65 | +4 | -4 | -5 | +5 |
| 0 | +64 | -64 | +64 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B||C3

| I | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +72 | -72 | +74 | -74 | +15 | -15 | -15 | +15 |
| 16 | +71 | -71 | +73 | -73 | +14 | -14 | -14 | +14 |
| 14 | +71 | -71 | +72 | -72 | +13 | -13 | -13 | +13 |
| 12 | 70 | -70 | +71 | -71 | +12 | -12 | -12 | +12 |
| 10 | +69 | -69 | +70 | -70 | +11 | -11 | -10 | +10 |
| 8 | +68 | -68 | +69 | -69 | +9 | -9 | -8 | +8 |
| 6 | +67 | -67 | +67 | -67 | +7 | -7 | -6 | +6 |
| 4 | +66 | -66 | +66 | -66 | +5 | -5 | -4 | +4 |
| 3 | 65 | -65 | +65 | -65 | +4 | -4 | -3 | +3 |
| 2 | +65 | -65 | +65 | -65 | +3 | -3 | -2 | +2 |
| 1 | +64 | -64 | +64 | -64 | +2 | -2 | -1 | +1 |
| 0 | +64 | -64 | +64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T1=5246K, T2=5282

T1=5246K, T2=5246K

| I | BC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  | R0=67,83 Ом |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | В(Т) | ρ ом•м | Rx1 | α |  |
| 18 | 5181 | 5241 | +4 | 5180 | 5238 | +3 | 0,7 | 0,636 | 0,391 | +0,91 |  |
| 16 | 5180 | 5240 | +4 | 5180 | 5238 | +3,5 | 0,675 | 0,628 | 0,396 | +0,98 |  |
| 14 | 5180 | 5239 | +4,5 | 5180 | 5238 | +4 | 0,625 | 0,624 | 0,418 | +1,11 |  |
| 12 | 5180 | 5239 | +5 | 5180 | 5238 | +4,5 | 0,575 | 0,616 | 0,432 | +1,24 |  |
| 10 | 5178 | 5236 | +5,5 | 5180 | 5238 | +5 | 0,505 | 0,596 | 0,467 | +1,37 |  |
| 8 | 5178 | 5236 | +6 | 5179 | 5238 | +5,5 | 0,41 | 0,596 | 0,513 | +1,5 |  |
| 6 | 5178 | 5236 | +5,5 | 5179 | 5238 | +5 | 0,31 | 0,58 | 0,596 | +1,37 |  |
| 4 | 5178 | 5238 | +2 | 5179 | 5238 | +2 | 0,21 | 0,556 | 0,728 | +0,52 |  |
| 3 | 5177 | 5238 | -2 | 5179 | 5238 | -2 | 0,16 | 0,544 | 0,796 | -0,52 |  |
| 2 | 5177 | 5238 | -6 | 5178 | 5237 | -7 | 0,11 | 0,531 | 0,811 | -1,7 |  |
| 1 | 5177 | 5238 | -12 | 5178 | 5237 | -12 | 0,055 | 0,523 | 1,043 | -3,14 |  |
| 0 | 5177 | 5238 | -15 | 5178 | 5237 | -15 | 0,01 | 0,515 | 0 | -3,93 |  |

| I | B¦¦C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  | R0=67,83 Ом |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | В(Т) | ρ ом•м | Rx1 | α |  |
| 18 | 5180 | 5240 | +14 | 5179 | 5239 | +14 | 0,7 | 0,588 | 0,294 | +3,54 |  |
| 16 | 5180 | 5240 | +12 | 5179 | 5239 | +12 | 0,675 | 0,58 | 0,285 | +3,04 |  |
| 14 | 5180 | 5240 | +10 | 5179 | 5239 | +10 | 0,625 | 0,576 | 0,286 | +2,53 |  |
| 12 | 5180 | 5240 | +7,5 | 5179 | 5239 | +7,5 | 00,575 | 0,568 | 0,286 | +1,4 |  |
| 10 | 5178 | 5239 | +4 | 5179 | 5239 | +4 | 0,505 | 0,56 | 0,285 | +1,01 |  |
| 8 | 5178 | 5238 | -1 | 5179 | 5239 | -1 | 0,41 | 0,552 | 0,285 | -0,25 |  |
| 6 | 5178 | 5238 | -5 | 5279 | 5239 | -5 | 0,31 | 0,54 | 0,283 | -1,26 |  |
| 4 | 5178 | 5238 | -10 | 5179 | 5239 | -10 | 0,21 | 0,531 | 0,294 | -2,53 |  |
| 3 | 5177 | 5238 | -12 | 5179 | 5239 | -12 | 0,16 | 0,523 | 0,3 | -3,04 |  |
| 2 | 5177 | 5238 | -14 | 5179 | 5239 | -14 | 0,11 | 0,523 | 0,312 | -3,54 |  |
| 1 | 5177 | 5238 | -15 | 5179 | 5239 | -15 | 0,055 | 0,515 | 0,374 | -3,8 |  |
| 0 | 5177 | 5238 | -16 | 5179 | 5239 | -16 | 0,01 | 0,515 | 0 | -4,0 |  |

|  | U(T) |  | I |  | II |  | дополнительная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +75 | -75 | +12 | -12 | -12 | +12 | 4903 | 4976 | -13 |
| 4800 | +83 | -83 | +12 | -12 | -12 | +12 | 4700 | 4783 | -8 |
| 4200 | +107 | -107 | +12 | -12 | -12 | +12 | 4086 | 4187 | +11 |
| 3600 | +130 | -130 | +12 | -12 | -12 | +12 | 3464 | 3588 | +31 |
| 3000 | +152 | -152 | +11 | -11 | -10 | +10 | 2844 | 2982 | +42 |
| 2500 | +169 | -169 | +9 | -9 | -8 | +8 | 2354 | 2492 | +39 |
| 1900 | +187 | -187 | +6 | -6 | -5 | +5 | 1746 | 1885 | +29 |
| 1500 | +198 | -198 | +3 | -3 | -2 | +2 | 1369 | 1503 | +20 |
| 1000 | +211 | -211 | 0 | 0 | +1 | -1 | 856 | 984 | +5 |
| 500 | +223 | -223 | -4 | +4 | +5 | -5 | 365 | 492 | -12 |
| 0 | +233 | -233 | -6 | +6 | +7 | -7 | -133 | -1 | -28 |
| -300 | +238 | +238 | -8 | +8 | +9 | -9 | -426 | -299 | -37 |
| -700 | +244 | -244 | -9 | +9 | +10 | -10 | -829 | -701 | -50 |

| T, K | U(T) | Тср | α м3/К | ρ ом•м | Rx1 м3/К 10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 93 | -3,11 | 0,604 | 0,728 |
| 103 | 4800 | 107 | -2,04 | 0,669 | 0,728 |
| 133 | 4200 | 136 | +2,42 | 0,862 | 0,728 |
| 158 | 3600 | 163 | +6,37 | 1,047 | 0,728 |
| 189 | 3000 | 183 | +8,43 | 1,225 | 0,637 |
| 187 | 2500 | 199 | +8,36 | 1,362 | 0,516 |
| 217 | 1900 | 219 | +6,61 | 1,507 | 0,333 |
| 231 | 1500 | 233 | +4,94 | 1,595 | 0,151 |
| 245 | 1000 | 248 | +1,35 | 1,7 | -0,121 |
| 259 | 500 | 262 | -3,41 | 1,797 | -0,273 |
| 273 | 0 | 274 | -7,91 | 1,878 | -0,394 |
| 278 | -300 | 282 | -11,1 | 1,918 | -0,516 |
| 293 | -700 | 292 | -15,27 | 1,966 | -0,576 |