Bi-Sn 0,2   Tип B

P=0кбар   T=77K   BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +100 | -100 | +99 | +99 | +33 | -33 | -33 | +33 |
| 16 | +99 | -99 | +99 | +99 | +33 | -33 | -32 | +32 |
| 14 | +99 | -99 | +98 | +98 | +32 | -32 | -31 | +31 |
| 12 | +99 | -99 | +98 | +98 | +31 | -31 | -30 | +30 |
| 10 | +98 | -98 | +97 | +97 | +29 | -29 | -29 | +29 |
| 8 | +97 | -97 | +96 | +96 | +27 | -27 | -26 | +26 |
| 6 | +95 | -95 | +95 | +95 | +24,5 | -24,5 | -23 | +23 |
| 4 | +92 | -92 | +92 | +92 | +21 | -20 | -19 | +19 |
| 3 | +90 | -90 | +90 | +90 | +18 | -18 | -17 | +17 |
| 2 | +88 | -88 | +88 | +88 | +15 | -15 | -13 | +13 |
| 1 | +85 | -85 | +85 | +85 | +9 | -9 | -8 | +8 |
| 0 | +83 | -83 | +83 | +83 | +3 | -3 | 0 | 0 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +93 | -93 | +96 | -96 | +19 | -20 | -18 | +18 |
| 16 | +93 | -93 | +95 | -95 | +18 | -19 | -17 | +17 |
| 14 | +92 | -92 | +95 | -95 | +17 | -18 | -16 | +16 |
| 12 | +91 | -91 | +93 | -93 | +15 | -16 | -14 | +14 |
| 10 | +90 | -90 | +92 | -92 | +13 | -14 | -12 | +12 |
| 8 | +88 | -88 | +90 | -90 | +11 | -11 | -10 | +10 |
| 6 | +87 | -87 | +88 | -88 | +9 | -9 | -7 | +7 |
| 4 | +85 | -85 | +86 | -86 | +6 | -6 | -4 | +4 |
| 3 | +84 | -84 | +85 | -85 | +5 | -5 | -3 | +3 |
| 2 | +84 | -84 | +84 | -84 | +4 | -4 | -2 | +2 |
| 1 | +83 | -83 | +83 | -83 | +3 | -3 | -1 | +1 |
| 0 |  |  |  |  | +1 | -1 | +1 | -1 |

T1 = 5265

T2 = 5265

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5175 | 5237 | +80 | 5176 | 5238 | +79 |
| 16 | - | - | +80 | - | - | +79 |
| 14 | 5176 | 5236 | +81 | 5177 | 5238 | +79 |
| 12 | - | 5237 | +82 | - | - | +81 |
| 10 | - | - | +84 | 5177 | - | +82 |
| 8 | - | - | +86 | - | - | +85 |
| 6 | - | - | +88 | 5178 | - | +87 |
| 4 | - | 5238 | +91 | - | - | +90 |
| 3 | 5177 | - | +92 | - | - | +91 |
| 2 | - | - | +90 | - | - | +90 |
| 1 | - | - | +86 | 5178 | 5238 | +86 |
| 0 | - | - | +79 | - | - | +78 |

|  | Основная печь |  |  |  |  |  | Дополнительная печь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  | I |  |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α | T1 | T2 |  | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5181 | 5242 | +103 | 5180 | 5242 | +102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - | - | +102 | 5182 | - | +101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - | - | +101 | 5181 | - | +100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5182 | - | +99 | 5182 | - | +98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - | - | +97 | 5181 | - | +96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5181 | - | +95 | - | - | +94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - | - | +92 | - | - | +90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - | - | +87 | - | - | +86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | +85 | - | - | +84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | +81 | - | - | +82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | +81 | - | - | +80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - | - | +80 | - | - | +80 |  |  |  |  |  |  |  |

Bi-Sn 0,2

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +98 | -98 | +20,5 | -20,5 | -19 | +19 | 4900 | 4973 | +93 |
| 4800 | +109 | -109 | +21 | -20 | -20 | +20 | 4711 | 4798 | +109 |
| 4200 | +140 | -140 | +19 | -19 | -19 | +18 | 4073 | 4180 | +120 |
| 3600 | +168 | -168 | +15 | -14 | -15 | +15 | 3459 | 3580 | +104 |
| 3000 | +193 | -193 | +7 | -7 | -7 | +7 | 2843 | 2983 | +89 |
| 2500 | +211 | -211 | -1 | +1 | +1 | -1 | 2345 | 2492 | +51 |
| 1900 | +229 | -229 | -11 | +11 | +11 | -11 | 1741 | 1884 | 0 |
| 1500 | +239 | -239 | -16 | +16 | +16 | -16 | 1325 | 1481 | -36 |
| 1000 | +250 | -250 | -20 | +20 | +20 | -20 | 810 | 965 | -75 |
| 500 | +257 | -257 | -21 | +21 | +24 | -24 | 345 | 497 | -105 |
| 0 | +261 | -261 | -22 | +22 | +25 | -25 | -168 | -260 | -128 |
| -300 | +264 | -264 | -23 | +23 | +26 | -26 | -470 | -330 | -137 |
| -700 | +266 | -266 | -22 | +22 | +26 | -26 | -847 | -703 | -155 |

Bi-Sn 0,2   T.B    T=77K         T1 = 5269

T2 = 5269

P=5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | +91 | -90 | +90 | -90 | +33 | -33 | -33 | +33 | 5186 | 5249 | +70 | 5185 | 5248 | +70 |
| 16 | +90 | -90 | +89 | -89 | +32 | -32 | -32 | +32 | - | 5248 | +71 | - | - | +70 |
| 14 | +90 | -90 | +89 | -89 | +31 | -31 | -31 | +31 | - | - | +71 | - | - | +70 |
| 12 | +89 | -89 | +89 | -89 | +30 | -30 | -30 | +30 | - | - | +72 | - | - | +70 |
| 10 | +88 | -88 | +88 | -88 | +28 | -28 | -28 | +28 | - | - | +74 | - | - | +73 |
| 8 | +87 | -87 | +87 | -87 | +26 | -26 | -26 | +26 | - | - | +75 | - | - | +75 |
| 6 | +86 | -86 | +86 | -86 | +23 | -23 | -22 | +22 | - | - | +78 | - | - | +77 |
| 4 | +83 | -83 | +83 | -83 | +19 | -19 | -18 | +18 | - | - | +79,5 | - | - | +78 |
| 3 | +82 | -82 | +82 | -82 | +17 | -17 | -16 | +16 | - | - | +78,5 | - | - | +79 |
| 2 | +80 | -80 | +80 | -80 | +13 | -13 | -12 | +12 | - | - | +77 | - | - | +77 |
| 1 | +77 | -77 | +77 | -77 | +8 | -8 | -7 | +7 | - | - | +71 | - | - | +71 |
| 0 | +76 | -76 | +76 | -76 | +2 | -2 | -1 | +1 | - | - | +65 | - | - | +65 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  | I |  |  | II |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | +85 | -84 | +88 | -87 | +19 | -20 | -18 | +18 | 5185 | 5248 | +93 | 5183 | 5246 | +92 |
| 16 | +85 | -84 | +87 | -86 | +18 | -19 | -17 | +16 | - | - | +91 | - | - | +90 |
| 14 | +84 | -83 | +87 | -86 | +17 | -17 | -16 | +15 | - | - | +90 | - | - | +89 |
| 12 | +83 | -82 | +86 | -85 | +15 | -16 | -15 | +14 | 5184 | 5247 | +86,5 | - | - | +86 |
| 10 | +82 | -81 | +84 | -83 | +13 | -14 | -13 | +12 | - | - | +85 | - | - | +82 |
| 8 | +81 | -80 | +82 | -82 | +11 | -12 | -10 | +9 | - | - | +81 | - | - | +80 |
| 6 | +79 | -79 | +81 | -80 | +8 | -9 | -7 | +7 | - | - | +76 | - | - | +74 |
| 4 | +78 | -78 | +79 | -78 | +6 | -7 | -5 | +4 | 5183 | 5246 | +71 | - | - | +71 |
| 3 | +77 | -77 | +78 | -77 | +4 | -5 | -3 | +3 | - | - | +69 | - | - | +69 |
| 2 | +77 | -76 | +78 | -77 | +3 | -4 | -2 | +2 | - | - | +67 | - | - | +66 |
| 1 | +77 | -76 | +77 | -76 | +1 | -2 | 0 | 0 | - | - | +65 | - | - | +65 |
| 0 | +77 | -76 | +77 | -76 | 0 | 0 | +1 | -1 | - | - | +65 | - | - | +65 |

P=5кбар		Bi-Sn 0,2  Т.В

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +90 | -90 | +20 | -20 | -18 | +18 | 4900 | 4977 | +76 |
| 4800 | +99 | -99 | +19 | -19 | -18 | +18 | 4707 | 4794 | +81 |
| 4200 | +127 | -127 | +19 | -18 | -18 | +18 | 4094 | 4200 | +94 |
| 3600 | +154 | -154 | +16 | -16 | -16 | +16 | 3474 | 3590 | +93 |
| 3000 | +179 | -179 | +12 | -12 | -12 | +12 | 2872 | 2998 | +81 |
| 2500 | +197 | -197 | +7 | -7 | -8 | +8 | 2354 | 2478 | +66 |
| 1900 | +217 | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 1891 | +37 |
| 1500 | +228 | -228 | -5 | +5 | +5 | -5 | 1345 | 1479 | +17 |
| 1000 | +241 | -241 | -10 | +10 | +10 | -10 | 849 | 986 | -5 |
| 500 | +253 | -253 | -13 | +13 | +15 | -15 | 360 | 496 | -31 |
| 0 | +262 | -262 | -16 | +16 | +18 | -18 | -146 | -81 | -57 |
| -300 | +267 | -267 | -17 | +17 | +19 | -19 | -430 | -301 | -65 |
| -700 | +272 | -272 | -17 | +17 | +19 | -19 | -836 | -705 | -81 |

Bi-Sn 0,2   T.B    T=77K    BC3

P=7,5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +84 | -84 | +84 | -84 | +33 | -33 | -33 | +33 |
| 16 | +84 | -84 | +84 | -84 | +32 | -32 | -32 | +32 |
| 14 | +84 | -84 | +83 | -83 | +31 | -31 | -31 | +31 |
| 12 | +84 | -84 | +83 | -83 | +30 | -30 | -29 | +29 |
| 10 | +82 | -82 | +82 | -82 | +28 | -28 | -27 | +27 |
| 8 | +81 | -81 | +81 | -81 | +25 | -25 | -25 | +25 |
| 6 | +79 | -79 | +79 | -79 | +22 | -22 | -22 | +22 |
| 4 | +77 | -77 | +77 | -77 | +18 | -18 | -17 | +17 |
| 3 | +76 | -76 | +76 | -76 | +15 | -15 | -14 | +14 |
| 2 | +74 | -74 | +74 | -74 | +12 | -12 | -10 | +10 |
| 1 | +72 | -72 | +72 | -72 | +7 | -7 | -6 | +6 |
| 0 | +71 | -71 | +71 | -71 | +1 | -1 | -1 | +1 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +80 | -80 | +82 | -82 | +19 | -19 | -18 | +18 |
| 16 | +80 | -80 | +81 | -81 | +18 | -18 | -17 | +17 |
| 14 | +79 | -79 | +81 | -81 | +17 | -17 | -16 | +16 |
| 12 | +78 | -78 | +80 | -80 | +15 | -15 | -15 | +15 |
| 10 | +77 | -77 | +78 | -78 | +13 | -13 | -12 | +12 |
| 8 | +75 | -75 | +77 | -77 | +11 | -11 | -10 | +10 |
| 6 | +74 | -74 | +75 | -75 | +8 | -8 | -7 | +7 |
| 4 | +73 | -73 | +73 | -73 | +6 | -6 | -5 | +5 |
| 3 | +72 | -72 | +72 | -72 | +4 | -4 | -3 | +3 |
| 2 | +72 | -72 | +72 | -72 | +3 | -3 | -2 | +2 |
| 1 | +71 | -71 | +72 | -72 | +2 | -2 | -1 | +1 |
| 0 | +71 | -71 | +71 | -71 | +1 | -1 | +1 | -1 |

T1 = 5269

T2 = 5269

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5186 | 5250 | +54 | 5185 | 5249 | +53 |
| 16 | - | - | +53 | - | - | +54 |
| 14 | - | - | +55 | - | - | +54 |
| 12 | - | - | +56 | - | - | +55 |
| 10 | - | - | +56 | - | - | +56 |
| 8 | - | - | +58 | - | - | +57 |
| 6 | - | - | +59 | - | - | +59 |
| 4 | - | - | +59 | - | - | +59 |
| 3 | - | - | +58 | - | - | +58 |
| 2 | - | - | +54 | - | - | +53 |
| 1 | - | - | +48 | - | - | +48 |
| 0 | - | - | +42 | - | - | +42 |

T1 = 5269

T2 = 5269

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5189 | 5251 | +78 | 5186 | 5249 | +75 |
| 16 | 5187 | 5250 | +75 | 5187 | - | +73 |
| 14 | - | - | +73 | - | - | +71 |
| 12 | - | - | +69 | - | - | +68 |
| 10 | 5186 | 5249 | +66 | - | - | +65 |
| 8 | - | - | +61 | - | - | +59 |
| 6 | 5187 | 5249 | +55 | - | - | +55 |
| 4 | - | - | +49 | - | - | +50 |
| 3 | - | - | +48 | - | - | +48 |
| 2 | - | - | +45 | - | - | +45 |
| 1 | - | - | +43 | - | - | +43 |
| 0 | - | - | +43 | - | - | +43 |

Bi-Sn 0,2	T.B	P=7,5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +84 | -84 | +18 | -18 | -18 | +18 | 4980 | 4988 | +55 |
| 4800 | +94 | -94 | +18 | -18 | -18 | +18 | 4696 | 4784 | +57 |
| 4200 | +120 | -120 | +18 | -18 | -17 | +17 | 4090 | 4198 | +76 |
| 3600 | +146 | -146 | +17 | -17 | -16,5 | +16,5 | 3486 | 3608 | +85 |
| 3000 | +170 | -170 | +13 | -13 | -13 | +13 | 2887 | 3006 | +78 |
| 2500 | +191 | -191 | +10 | -10 | -10 | +10 | 2376 | 2507 | +72 |
| 1900 | +211 | -211 | +4 | -4 | -4 | +4 | 1774 | 1910 | +56 |
| 1500 | +224 | -224 | -1 | +1 | +1 | -1 | 1352 | 1487 | +38 |
| 1000 | +238 | -238 | -6 | +6 | +5 | -5 | 863 | 994 | +16 |
| 500 | +251 | -251 | -10 | +10 | +10 | -10 | 370 | 501 | -7 |
| 0 | +262 | -262 | -14 | +14 | +14 | -14 | -139 | -10 | -29 |
| -300 | +267 | -267 | -15 | +15 | +15 | -15 | -424 | -302 | -38 |
| -700 | +274 |  | -16 | +16 | +17 | -17 | -834 | -705 | -55 |

Bi-Sn 0,2   T.B    T=77K    BC3

P=10кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +79 | -79 | +79 | -79 | +33 | -33 | -33 | +33 |
| 16 | +79 | -79 | +78 | -78 | +32 | -32 | -32 | +32 |
| 14 | +78 | -78 | +78 | -78 | +31 | -31 | -31 | +31 |
| 12 | +78 | -78 | +78 | -78 | +30 | -30 | -28 | +29 |
| 10 | +77 | -77 | +77 | -77 | +27 | -27 | -26 | +26 |
| 8 | +76 | -76 | +76 | -76 | +24 | -24 | -23 | +23 |
| 6 | +75 | -75 | +74 | -74 | +21 | -21 | -20 | +20 |
| 4 | +72 | -72 | +72 | -72 | +16 | -16 | -15 | +15 |
| 3 | +71 | -71 | +71 | -71 | +14 | -14 | -12 | +12 |
| 2 | +70 | -70 | +69 | -69 | +10 | -10 | -9 | +9 |
| 1 | +68 | -68 | +68 | -68 | +6 | -6 | -5 | +5 |
| 0 | +67 | -67 | +67 | -67 | +1 | -1 | 0 | 0 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +76 | -76 | +78 | -78 | +19 | -19 | -18 | +18 |
| 16 | +76 | -76 | +77 | -77 | +18 | -18 | -16 | +16 |
| 14 | +74 | -74 | +76 | -76 | +17 | -17 | -15 | +15 |
| 12 | +73 | -73 | +75 | -75 | +15 | -15 | -14 | +14 |
| 10 | +72 | -72 | +74 | -74 | +13 | -13 | -12 | +12 |
| 8 | +71 | -71 | +72 | -72 | +11 | -11 | -9 | +9 |
| 6 | +69 | -69 | +70 | -70 | +8 | -8 | -7 | +7 |
| 4 | +68 | -68 | +69 | -69 | +6 | -6 | -4 | +4 |
| 3 | +68 | -68 | +69 | -69 | +4 | -4 | -3 | +3 |
| 2 | +67 | -67 | +68 | -68 | +3 | -3 | -2 | +2 |
| 1 | +67 | -67 | +67 | -67 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 0 | +67 | -67 | +67 | -67 | +1 | -1 | +1 | -1 |

BC3

T1 = 269

T2 = 269

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5191 | 5252 | +28 | 5189 | 5250 | +27 |
| 16 | 5190 | - | +29 | - | - | +28 |
| 14 | - | - | +29 | - | - | +28 |
| 12 | 5189 | 5251 | +29 | - | - | +28 |
| 10 | - | - | +29 | - | - | +28,5 |
| 8 | - | - | +30 | - | - | +29 |
| 6 | - | - | +30 | - | - | +29 |
| 4 | - | - | +28 | - | - | +27,5 |
| 3 | - | 5250 | +25,5 | - | - | +25 |
| 2 | - | - | +21,5 | - | - | +21,5 |
| 1 | - | - | +16 | - | - | +15,5 |
| 0 | - | - | +11 | - | - | +11 |

T1 = 5269

T2 = 5269

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5194 | 5254 | +50,5 | 5190 | 5251 | +47 |
| 16 | 5192 | 5252 | +47 | - | - | +46 |
| 14 | - | - | +45 | - | - | +42 |
| 12 | - | - | +41 | - | - | +39 |
| 10 | 5191 | 5251 | +36 | - | - | +34,5 |
| 8 | 5192 | - | +31 | - | - | +29 |
| 6 | - | - | +24 | - | - | +22 |
| 4 | - | - | +18 | - | - | +17 |
| 3 | - | - | +16 | 5191 | - | +15 |
| 2 | - | - | +13 | - | - | +13 |
| 1 | - | - | +12 | - | - | +12 |
| 0 | - | - | +11 | - | - | +11 |

Bi-Sn 0,2	T.B	P=10кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +80 | -80 | +17 | -17 | -16 | +16 | 4905 | 4980 | +15 |
| 4800 | +88 | -88 | +17 | -17 | -16 | +16 | 4708 | 4793 | +20 |
| 4200 | +113 | -113 | +17 | -17 | -17 | +17 | 4088 | 4193 | +41 |
| 3600 | +138 | -138 | +17 | -17 | -16 | +16 | 3473 | 3596 | +59 |
| 3000 | +162 | -162 | +14 | -14 | -15 | +15 | 2863 | 2997 | +71 |
| 2500 | +182 | -182 | +12 | -12 | -12 | +12 | 2366 | 2501 | +70 |
| 1900 | +204 | -204 | +7 | -7 | -8 | +8 | 1749 | 1883 | +60 |
| 1500 | +218 | -218 | +4 | -4 | -4 | +4 | 1359 | 1488 | +44 |
| 1000 | +233 | -233 | +2 | -2 | -2 | +2 | 857 | 989 | +33 |
| 500 | +248 | -448 | -5 | +5 | +6 | -6 | 354 | 489 | +15 |
| 0 | +266 | -260 | -9 | +9 | +10 | -10 | -129 | +6 | -5 |
| -300 | +267 | -267 | -11 | +11 | +10 | -10 | -436 | -298 | -18 |
| -700 | +275 | -275 | -12 | +12 | +14 | -14 | -838 | -707 | -32 |

| U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0,53 | 1,041 | 98 | +3,57 |
| 4800 | 0,583 | 1,041 | 107 | +4,4 |
| 4200 | 0,748 | 1,072 | 137 | +8,7 |
| 3600 | 0,914 | 1,041 | 164 | +12,29 |
| 3000 | 1,073 | 0,914 | 183 | +14,8 |
| 2500 | 1,205 | 0,757 | 199 | +15,5 |
| 1900 | 1,351 | 0,473 | 221 | +14,2 |
| 1500 | 1,444 | 0,252 | 233 | +11,3 |
| 1000 | 1,543 | 0,126 | 248 | +8,6 |
| 500 | 1,643 | -0,347 | 262 | +3,8 |
| 0 | 1,722 | -0,599 | 274 | -1,3 |
| -300 | 1,768 | -0,662 | 281 | -5 |
| -700 | 1,621 | -0,82 | 293 | -9,6 |