Bi-Sn 0,3   Tип B

P=0 кбар   T=77K    BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 235 | 234 | 239 | 234 | +42 | -42 | -50 | +49 |
| 16 | 234 | 233 | 238 | 233 | +40,5 | -40,5 | -49 | +48 |
| 14 | 233 | 232 | 237 | 232 | +38,5 | -39,5 | -47 | -46 |
| 12 | 231 | 230 | 235 | 230 | +37 | -38 | -45 | +44 |
| 10 | 229 | 228 | 232 | 227 | +34 | -35 | -42 | +41,5 |
| 8 | 224 | 224 | 228 | 222 | +30 | -32 | -39 | +37,5 |
| 6 | 219 | 218 | 223 | 217 | +25 | -27 | -33 | +32 |
| 4 | 212 | 212 | 215,5 | 210 | +18 | -21 | -26,5 | +25 |
| 3 | 209 | 207 | 212 | 206 | +14 | -17 | -22 | +20,5 |
| 2 | 204 | 203 | 208 | 202 | +8,5 | -12,5 | -17 | +16 |
| 1 | 200 | 200 | 203 | 198 | +3,5 | -7,5 | -11,5 | +10 |
| 0 | 198 | 198 | 202 | 195 | -3 | +2 | +3 | -3,5 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 214 | 214 | 213 | 214 | +17 | -17 | -13 | +14 |
| 16 | 214 | 213 | 212 | 213 | +16 | -16 | -12 | +13 |
| 14 | 212 | 211 | 211 | 212 | +15 | -15 | -10 | +11 |
| 12 | 211 | 210 | 209 | 210 | +14 | -14 | -10 | +10,5 |
| 10 | 209 | 207 | 207 | 208 | +12 | -12 | -8,5 | +9 |
| 8 | 207 | 204 | 205 | 206 | +10 | -10 | -7 | +7 |
| 6 | 204 | 201 | 203 | 203 | +8 | -8 | -5 | +5 |
| 4 | 203 | 199 | 201 | 201 | +6 | -6 | -2,5 | +2,5 |
| 3 | 201 | 198 | 200 | 200 | +5 | -5 | -1,5 | +1,5 |
| 2 | 200 | 197 | 199 | 199 | +4 | -4 | -1 | +1 |
| 1 | 200 | 197 | 199 | 199 | +3 | -3 | 0 | 0 |
| 0 | 199 | 196 |  |  | +2 | -2 | +1,5 | -1,5 |

T1 = 5229

T2 = 5228

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5154 | 5214 | -7 | 5150 | 211 | -9 |
| 16 | 5152 | 5213 | -7 | 151 | 212 | -8,5 |
| 14 | - | - | -7 | 150 | - | -8,5 |
| 12 | - | - | -7 | - | - | -8 |
| 10 | - | - | -6,5 | - | - | -7,8 |
| 8 | - | - | -7 | 151 | - | -8,5 |
| 6 | 151 | 212 | -9 | 150 | - | -10 |
| 4 | 151 | - | -15 | - | - | -15 |
| 3 | - | - | -19 | - | - | -20 |
| 2 | 150 | - | -25 | - | - | -26 |
| 1 | - | - | -33 | - | - | -34 |
| 0 | - | - | -38,5 | - | - | -39 |

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5170 | 5230 | -8 | 5166 | 5228 | -9 |
| 16 | 5170 | - | -10 | - | - | -11 |
| 14 | - | - | -12 | - | - | -13 |
| 12 | - | 5229 | -14 | - | - | -16 |
| 10 | - | - | -18 | - | - | -19 |
| 8 | - | - | -22 | - | - | -24 |
| 6 | - | - | -27 | - | - | -29 |
| 4 | 5167 | 5228 | -33 | - | - | -34 |
| 3 | - | - | -35 | 5165 | - | -36 |
| 2 | 5166 | - | -37 | 5166 | - | -37 |
| 1 | - | - | -38 | - | - | -38 |
| 0 | - | - | -39 | - | - | -39 |

|  | U(σ) |  | Rx2 |  |  |  | Основная печь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |  |
| 5000 | 227 | 228 | +19 | -19 | -27 | +26 | 4912 | 4892 | -37 |  |
| 4800 | 251 | 252 | +20 | -20 | -28 | +27 | 4697 | 4785 | -29 |  |
| 4200 | 322 | 321 | +18 | -19 | -30 | +29 | 4080 | 4191 |  | -2 |
| 3600 | 389 | 387 | +16 | -17 | -30 | +29 | 3490 | 5610 |  | +15 |
| 3000 | 451 | 450 | +11 | -10 | -25 | +27 | 2870 | 2992 |  | +18 |
| 2500 | 498 | 497 | +1,5 | -1,5 | -20 | +21 | 2371 | 2491 |  | +10 |
| 1900 | 549 | 548 | -10 | +10 | -10 | +13 | 1760 | 1891 |  | -10 |
| 1500 | 578 | 577 | -18 | +16 | -5 | +6 | 1364 | 1488 |  | -23 |
| 1000 | 608 | 609 | -26 | +25 | -2 | +4 | 865 | 993 |  | -49 |
| 500 | 635 | 634 | -32 | +31 | +8 | -9 | 412 | 551 |  | -72 |
| 0 | 653 | 653 | -36 | +35 | +12 | -13 | -58 | +61 |  | -85 |
| -300 | 663 | 663 | -38 | +35 | +14 | -15 | -464 | -342 |  | -99 |
| -700 | 672 | 674 | -40 | +37 | +15 | -15 | -829 | -707 |  | -110 |

|  | U(T) |  | I |  | II |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 227 | 228 | +19 | -19 | -27 | +26 | 4912 | 4592 | -37 |
| 4800 | 251 | 252 | +20 | -20 | -28 | +27 | 4697 | 4785 | -29 |
| 4200 | 322 | 321 | +18 | -19 | -30 | +29 | 4080 | 4191 | -2 |
| 3600 | 389 | 387 | +16 | -17 | -30 | +29 | 3490 | 5610 | +15 |
| 3000 | 451 | 450 | +11 | -10 | -26 | +27 | 2870 | 2992 | +18 |
| 2500 | 498 | 497 | +1.5 | -1.5 | -20 | +21 | 2371 | 2491 | +10 |
| 1900 | 549 | 548 | -10 | +10 | -10 | +13 | 1760 | 1891 | -15 |
| 1500 | 578 | 577 | -18 | +16 | -5 | +6 | 1364 | 1488 | -23 |
| 1000 | 608 | 609 | -26 | +25 | -2 | +4 | 865 | 993 | -49 |
| 500 | 635 | 634 | -32 | +31 | +8 | -9 | 412 | 551 | -72 |
| 0 | 653 | 653 | -36 | +35 | +12 | -13 | -58 | 61 | -85 |
| -300 | 663 | 663 | -38 | +35 | +14 | -15 | -464 | -342 | -99 |
| -700 | 672 | 674 | -40 | +37 | +15 | -15 | -829 | -707 | -110 |

| T(В) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 0,698 | 1,083 | 95 | -7,87 |
| 103 | 4800 | 0,772 | 1,13 | 104 | -6,1 |
| 133 | 4200 | 0,987 | 1,142 | 135 | -0,4 |
| 158 | 3600 | 1,191 | 10,95 | 161 | 3,13 |
| 180 | 3000 | 1,383 | 0,88 | 185 | 4,07 |
| 187 | 2500 | 1,527 | 0,523 | 199 | 2,42 |
| 217 | 1900 | 1,684 | 0,035 | 219 | -2,41 |
| 231 | 1500 | 1,773 | -0,273 | 233 | -6,14 |
| 245 | 1000 | 1,868 | -1,535 | 248 | -13,2 |
| 259 | 500 | 1,948 | -0,952 | 261 | -16,55 |
| 294 | 0 | 2,005 | -1,192 | 273 | -26,64 |
| 278 | -300 | 2,035 | -1,214 | 284 | -31,03 |
| 293 | -700 | 2,066 | -1,273 | 293 | -35,36 |

Bi-Sn 0,3   T.B    T=77K

P=5 кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | -220 | +221 | -222 | +222 | +41 | -41 | -47 | +47 |
| 16 | -220 | +220 | -222 | +222 | +39,5 | -39,5 | -46 | +46,5 |
| 14 | -218 | +219 | -219 | +220 | +38 | -38 | -45 | +45 |
| 12 | -217,0 | +217,5 | -219 | +220 | +36 | -36 | -42 | +42 |
| 10 | -214 | +215 | -216 | +215 | +33 | -34 | -40 | +39 |
| 8 | -211 | +211 | -212 | +211 | +29 | -30 | -36 | +35 |
| 6 | -205 | +206 | -207 | +206 | +23 | -23 | -31 | +30 |
| 4 | -199 | +199 | -201 | +200 | +17 | -17,5 | -24 | +23 |
| 3 | -197 | +198 | -197 | +196 | +14 | -15 | -20 | +19 |
| 2 | -193 | +194 | -194 | +193 | +9 | -10 | -15 | +14 |
| 1 | -190 | +91 | -191 | +190 | +4 | -5 | -10 | +9 |
| 0 | -88 | +189 |  |  | +2 | -2 | -4 | +3 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | -201 | +201 | -203 | +203 | -13 | +14 | +16 | -16 |
| 16 | -200 | +200 | -202 | +203 | -12 | +13 | +15 | -15 |
| 14 | -199 | +199 | -201 | +201 | -12 | +12 | +14 | -14 |
| 12 | -198 | +197 | -200 | +200 | -10 | +11 | +13 | -13 |
| 10 | -196 | +196 | -198 | +198 | -9 | +10 | +12 | -12 |
| 8 | -194 | +194 | -196 | +196 | -7 | +8 | +9 | -10 |
| 6 | -191 | +191 | -193 | +193 | -5 | +6 | +7 | -8 |
| 4 | -190 | +1909 | -191 | +191 | -3 | +4 | +5 | -6 |
| 3 | -189 | +189 | -190 | +190 | -2 | +3 | +4 | -5 |
| 2 | -189 | +189 | -190 | +190 | -1 | +1 | +3 | -4 |
| 1 | -189 | +189 | -190 | +190 | 0 | 0 | +2 | -3 |
| 0 | -189 | +189 | -189 | +189 | +1 | -1 | +1 | -1 |

BC3

T1 = 5233

T2 = 5232

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5158 | 5219 | -23 | 5160 | 5221 | -24 |
| 16 | - | - | -22 | 5159 | - | -24 |
| 14 | - | - | -22 | - | - | -24 |
| 12 | - | - | -23 | 5158 | 5120 | -24 |
| 10 | - | 5218 | -23 | - | - | -25 |
| 8 | 5158 | - | -25 | - | - | -26 |
| 6 | - | - | -29 | - | - | -29 |
| 4 | 5157 | 5218 | -35 | - | 5220 | -36 |
| 3 | - | - | -41 | 5158 | 5219 | -42 |
| 2 | - | - | -48 | - | 5220 | -48 |
| 1 | - | - | -55 | - | - | -56 |
| 0 | - | - | -60 | - | - | -61 |

B||C3

T1 = 230

T2 = 231

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5157 | 5219 | -27 | 5155 | 5218 | -29 |
| 16 | 5156 | 5218 | -29 | - | - | -31 |
| 14 | - | - | -33 | - | - | -33 |
| 12 | - | - | -35 | 5156 | - | -36 |
| 10 | - | - | -39 | - | - | -41 |
| 8 | - | - | -44 | - | - | -45 |
| 6 | - | - | -49 | - | - | -50 |
| 4 | - | - | -54 | - | - | -55 |
| 3 | - | - | -56 | - | - | -56 |
| 2 | - | - | -57 | - | - | -58 |
| 1 | - | - | -59 | - | - | -59 |
| 0 | - | - | -60 | - | - | -60 |

| T(В) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 0,66 | 1,023 | 95 | -13,8 |
| 103 | 4600 | 0,733 | 1,047 | 114 | -12,3 |
| 133 | 4200 | 0,925 | 1,095 | 133 | -6,8 |
| 158 | 3600 | 1,114 | 1,047 | 160 | -1,88 |
| 180 | 3000 | 1,269 | 0,952 | 182 | +1,01 |
| 187 | 2500 | 1,424 | 0,738 | 199 | +1,65 |
| 217 | 1900 | 1,572 | 0,452 | 220 | +0,85 |
| 231 | 1500 | 1,667 | 0,214 | 233 | -0,92 |
| 245 | 1000 | 1,774 | -0,119 | 242 | -4,15 |
| 259 | 500 | 1,87 | -0,38 | 262 | -7,71 |
| 273 | 0 | 1,953 | -0,619 | 272 | -13,87 |
| 278 | -300 | 1,996 | -0,738 | 281 | -15,2 |
| 293 | -700 | 20,51 | -0,869 | 292 | -19,2 |

P=5кбар		Bi-Sn 0,3

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 215 | -215 | +19 | -18 | -24 | +25 | 4927 | 4993 | -58 |
| 4800 | 239 | -239 | +19 | -19 | -25 | +25 | 4723 | 4802 | -53 |
| 4200 | 302 | -301 | +19 | -19 | -27 | +27 | 4132 | 4231 | -31 |
| 3600 | 363 | -363 | +16 | -15 | -28 | +29 | 3498 | 3664 | -8 |
| 3000 | 420 | -420 | +13 | -13 | -27 | +27 | 2880 | 2989 | +4 |
| 2500 | 464 | -464 | +7 | -7 | -24 | +24 | 2400 | 2507 | +6 |
| 1900 | 512 | -512 | 0 | 0 | -19 | +19 | 1788 | 1900 | +3 |
| 1500 | 543 | -543 | -6 | +6 | -15 | +15 | 1395 | 1502 | -3 |
| 1000 | 578 | -578 | -13 | +13 | -8 | +8 | 887 | 995 | -13 |
| 500 | 609 | -609 | -19 | +19 | -3 | +3 | 380 | 492 | -24 |
| 0 | 636 | -636 | -24 | +24 | +2 | -2 | -107 | -11 | -36 |
| -300 | 650 | -650 | -26 | +27 | +4 | -5 | -414 | -304 | -44 |
| -700 | 668 | -668 | -30 | +30 | +6 | -7 | -819 | -707 | -55 |

Bi-Sn 0,3   T.B        BC3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 216 | -216 | +217 | +217 | +39 | -39 | -46 | +46 |
| 16 | 216 | -215 | 216 | 217 | +38 | -38 | -45 | +45 |
| 14 | 214 | 214 | 215 | 215 | +37 | -37 | -43 | +43 |
| 12 | 212 | 212 | 213 | 213 | +35 | -35 | -41 | +41 |
| 10 | 210 | 210 | -211 | 211 | +32 | -32 | -38 | +38 |
| 8 | 206 | -206 | +207 | 207 | +28 | -28 | -33 | +33 |
| 6 | 201 | 201 | -202 | -202 | +23 | -22 | -28 | +28 |
| 4 | 195 | 196 | 196 | 196 | +17 | -17 | -22 | +22 |
| 3 | 192 | 193 | 193 | -193 | +13 | -13 | -18 | +18 |
| 2 | 190 | 190 | 190 | -190 | +9 | -9 | -13 | +13 |
| 1 | 187 | 187 | 187 | 187 | +4 | -4 | -9 | +9 |
| 0 | 187 | 186 | 186 | 187 | +2 | -2 | -3 | +3 |

B||C3

T = 77

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II |  | I |  | II |  | I |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +197 | -197 | 200 | 200 | +14 | -14 | -16 | -16 |
| 16 | +197 | -197 | 199 | 199 | +13 | -13 | -15 | -15 |
| 14 | +196 | -196 | 198 | 198 | +12 | -12 | -14 | -14 |
| 12 | +194 | -194 | +197 | -197 | +11 | -11 | -13 | -13 |
| 10 | +193 | -193 | 194 | -194 | +9,5 | -9,5 | -12 | -12 |
| 8 | +191 | -191 | 192 | -192 | +7,5 | -7,5 | -10 | -10 |
| 6 | +189 | -189 | 190 | 190 | +6 | -5,5 | -7,5 | -7,5 |
| 4 | +187 | -187 | 188 | 188 | +3,5 | -3 | +5 | -6 |
| 3 | +187 | -187 | 187 | 187 | +2,5 | -2,0 | +4,5 | -4,5 |
| 2 | +187 | -186 | 187 | 187 | +1 | -1,5 | +3 | -3 |
| 1 | +186 | -186 | 186 | 186 | 0 | 0 | +2,5 | -2,5 |
| 0 | +186 | -186 |  |  | 0 | 0 | +1 | -1 |

P = 7,5кбар		T = 77K

T1 = 5228

T2 = 5228

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5152 | 5212 | -38,5 | 5151 | 5212 | -40 |
| 16 | - | - | -39 | 5151 | - | -40 |
| 14 | - | - | -39 | - | - | -40 |
| 12 | - | - | -40 | - | - | -41 |
| 10 | - | - | -41 | - | - | -43 |
| 8 | - | - | -43 | 5150 | - | -45 |
| 6 | - | - | -48 | - | - | -50 |
| 4 | 5151 | - | -55,5 | - | - | -58 |
| 3 | 5152 | - | -60 | - | - | -63 |
| 2 | 5152 | - | -68 | - | - | -71 |
| 1 | - | - | -75,5 | - | - | -78 |
| 0 | 5151 | - | -80 | - | - | -81 |

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5159 | 5220 | -43 | 5157 | 5218 | -47 |
| 16 | 5158 | 5218 | -46 | - | - | -49 |
| 14 | 5158 | - | -49 | - | - | -52 |
| 12 | - | - | -52 | - | 5218 | -54 |
| 10 | 5158 | - | -57 | - | - | -59 |
| 8 | - | - | -61,5 | 5156 | - | -64 |
| 6 | - | 5217 | -67 | 5157 | - | -69 |
| 4 | - | - | -71,5 | 5156 | 5217 | -73 |
| 3 | 5158 | 5218 | -73,5 | - | - | -75 |
| 2 | - | - | -74 | - | - | -76 |
| 1 | - | 5217 | -76 | - | - | -78 |
| 0 | 5157 | - | -78 | - | - | -78 |

I(B)=4a		P=7,5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +210 | -211 |  |  |  |  | 4913 | 4987 | -87 |
| 4800 | +231 | -231 | +17 | -17 | -23 | +23 | 4700 | 4782 | -81 |
| 4200 | +290 | -290 | +18 | -17 | -26 | +26 | 4096 | 4201 | -57,5 |
| 3600 | +347 | -347 | +16 | -16 | -27 | +27 | 3479 | 3598 | -31 |
| 3000 | +401 | -401 | +13 | -13 | -26 | +26 | 2876 | 2990 | -8,5 |
| 2500 | +445 | -445 | +10 | -10 | -25 | +25 | 2374 | 2488 | 0 |
| 1900 | +496 | -496 | +3 | -4 | -21 | +21 | 1788 | 1899 | +3 |
| 1500 | +526 | -526 | +2 | -2 | -18 | +18 | 1385 | 1487 | 0 |
| 1000 | +561 | -561 | -9 | +8 | -12 | +12 | 890 | 997 | -4 |
| 500 | +594 | -594 | -15 | +14 | -7 | +7 | 397 | 502 | -12 |
| 0 | +624 | -624 | -20 | +19 | -3 | +3 | -106 | +7 | -22 |
| -300 | +641 | -641 | -22 | +22 | 0 | 0 | -418 | -304 | -30 |
| -700 | +660 | -660 | -25 | +25 | +2 | -3 | -820 | -704 | -39 |

| T(В) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 0,46 |  | 95 | -20,1 |
| 103 | 4700 | 0,709 | 0,952 | 105 | -18,27 |
| 133 | 4200 | 0,89 | 1,035 | 135 | -12,04 |
| 158 | 3600 | 1,065 | 1,023 | 162 | -6,56 |
| 180 | 3000 | 1,231 | 0,928 | 183 | -2,05 |
| 187 | 2500 | 1,366 | 0,833 | 199 | 0 |
| 217 | 1900 | 1,523 | 0,563 | 219 | +0,8 |
| 231 | 1500 | 1,615 | 0,238 | 233 | 0 |
| 245 | 1000 | 1,722 | 0,107 | 247 | -1,28 |
| 159 | 500 | 1,824 | -0,178 | 211 | -4,09 |
| 273 | 0 | 1,916 | -0,392 | 272 | -7,2 |
| 288 | -300 | 1,968 | -0,523 | 281 | -10,02 |
| 293 | -700 | 2,026 | -0,654 | 292 | -13,17 |

Bi-Sn 0,3   T.B    T=77K

P=10кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +215 | -215 | +216 | -216 | +38 | -39 | -45 | +45 |
| 16 | +214 | -215 | +215 | -215 | +37 | -37,5 | -43 | +43 |
| 14 | +213 | -214 | +214 | -214 | +35 | -36 | -41 | -41 |
| 12 | +211 | -212 | +212 | -212 | +33 | -34 | -39 | +39 |
| 10 | +209 | -210 | +209 | -209 | +31 | -31 | -36 | +36 |
| 8 | +205 | -206 | +205 | -205 | +27 | -27 | -32 | +32 |
| 6 | +200 | -201 | +201 | -201 | +22 | -22 | -27 | +27 |
| 4 | +195 | -195 | +195 | -195 | +16 | -16 | -20 | +20 |
| 3 | +192 | -193 | +192 | -192 | +12 | -12 | -17 | +17 |
| 2 | +189 | -189 | +190 | -190 | +8 | -9 | -14 | +13 |
| 1 | +187 | -187 | +188 | -187 | +3 | -4 | -9 | +8 |
| 0 | +187 | -187 | +187 | -186 | -2 | +1,5 | -3 | +3 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +199 | -199 | +199 | -199 | +16 | -17 | -15 | +14 |
| 16 | +199 | -199 | +198 | -198 | +15,5 | -16 | -14 | +13 |
| 14 | +197 | -197 | +197 | -197 | +14 | -15 | -13 | +12,5 |
| 12 | +196 | -196 | +195 | -195 | +13 | -13 | -11,5 | +11 |
| 10 | +194 | -194 | +193 | -193 | +11,5 | -12 | -10 | +10 |
| 8 | +192 | -192 | +191 | -191 | +9 | -10 | -8 | +7,5 |
| 6 | +190 | -190 | +190 | -190 | +7 | -8 | -6 | +5 |
| 4 | +188 | -188 | +187 | -187 | +5 | -6 | -4 | +3 |
| 3 | +187 | -187 | +187 | -187 | +4 | -5 | -3 | +2 |
| 2 | +186 | -186 | +186 | -186 | +3 | -4 | -2 | +1 |
| 1 | +186 | -186 | +186 | -186 | +2 | -3 | -1 | 0 |
| 0 | +186 | -186 | +186 | -186 | +1 | -2 | 0 | -1 |

B||C3

T1 = 5234

T2 = 5232

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5158 | 5220 | -48 | 5157 | 5219 | -49 |
| 16 | - | - | -48 | - | - | -49 |
| 14 | - | - | -48 | - | - | -50 |
| 12 | 5157 | - | -50 | 5156 | - | -51 |
| 10 | - | - | -54 | - | - | -52 |
| 8 | - | 5219 | -55 | - | - | -56 |
| 6 | - | - | -60 | - | - | -60 |
| 4 | - | - | -69 | - | - | -70 |
| 3 | - | - | -76 | - | - | -77 |
| 2 | 5156 | - | -82 | - | - | -82 |
| 1 | - | - | -90 | - | - | -90 |
| 0 | - | - | -94 | - | - | -94 |

| T1 = 5233 T2 = 5233 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5158 | 5223 | -55 | 5157 | 5220 | -57 |
| 16 | 5158 | 5222 | -58 | - | - | -61 |
| 14 | 5157 | 5221 | -62 | - | - | -64 |
| 12 | 5158 | 5222 | -66 | - | - | -68 |
| 10 | 5157 | 5221 | -70 | - | - | -73 |
| 8 | - | - | -76 | - | - | -78 |
| 6 | - | - | -82 | - | - | -83 |
| 4 | - | - | -87 | - | - | -88 |
| 3 | - | - | -89 | - | - | -91 |
| 2 | - | - | -91 | - | - | -92 |
| 1 | - | - | -92 | - | - | -93 |
| 0 | - | - | -93 | - | - | -93 |

P=10кбар

Bi-Sn 0,3   T.B

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +211 | -211 | +16 | -16 | -22 | +21 | 4912 | 4980 | -96 |
| 4800 | +230 | -231 | +17 | -17 | -23 | +22 | 4720 | 4794 | -92 |
| 4200 | +286 | -286 | +17 | -17 | -25 | +25 | 4115 | 4207 | -68 |
| 3600 | +339 | -340 | +16 | -16 | -26 | +26 | 3506 | 3604 | -38 |
| 3000 | +392 | -392 | +13 | -13 | -27 | +26 | 2882 | 2997 | -16 |
| 2500 | +435 | -435 | +10 | -11 | -26 | +25 | 2397 | 2505 | -5 |
| 1900 | +485 | -485 | +5 | -6 | -23 | +22 | 1799 | 1911 | +2 |
| 1500 | +517 | -517 | 0 | -1 | -20 | +20 | 1390 | 1496 | +5 |
| 1000 | +555 | -555 | -6 | +5 | -15 | +15 | 896 | 1000 | +1 |
| 500 | +588 | -588 | -12 | +11 | -11 | +10 | 389 | 496 | -3 |
| 0 | +620 | -620 | -16 | +16 | -6 | +6 | -148 | -42 | -12 |
| -300 | +636 | -636 | -19 | +19 | -3 | +3 | -415 | -307 | -16 |
| -700 | +659 | -659 | -23 | +22 | -1 | +1 | -827 | -724 | -25 |

| T(В) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 0,648 | 0,892 | 96 | -24,28 |
| 103 | 4800 | 0,707 | 0,94 | 105 | -23,12 |
| 133 | 4200 | 0,878 | 0,999 | 134 | -16,22 |
| 158 | 3600 | 1,042 | 0,999 | 161 | -9,81 |
| 180 | 3000 | 1,703 | 0,94 | 183 | -3,85 |
| 187 | 2500 | 1,335 | 0,857 | 198 | -1,3 |
| 217 | 1900 | 1,489 | 0,666 | 214 | +0,55 |
| 231 | 1500 | 1,587 | 0,488 | 232 | +1,55 |
| 245 | 1000 | 1,704 | 0,226 | 247 | +0,33 |
| 159 | 500 | 1,805 | -0,023 | 261 | -1 |
| 273 | 0 | 1,903 | -0,238 | 276 | -4,22 |
| 288 | -300 | 1,953 | -0,38 | 287 | -5,62 |
| 293 | -700 | 2,023 | -0,511 | 293 | -9,51 |