Bi-Sn 0,4   Tип B

P=0  T=77K    BC3

T1 = 5246  T2 = 5246

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II |  | I |  | II |  | I |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +159 | -159 | +160 | -160 | -34 | +34 | +31 | -31 |
| 16 | +158 | -158 | +159 | -159 | -33 | +33 | +30 | -30 |
| 14 | +157 | -157 | +158 | -158 | -32 | +32 | +29 | -29 |
| 12 | +156 | -156 | +157 | -157 | -30 | +30 | +28 | -28 |
| 10 | +154 | -154 | +155 | -155 | -28 | +28 | +26 | -26 |
| 8 | +151 | -151 | +152 | -152 | -24 | +24 | +23 | -23 |
| 6 | +148 | -148 | +149 | -149 | -20 | +20 | +19 | -19 |
| 4 | +144 | -144 | +144 | -144 | -15 | +15 | +14 | -14 |
| 3 | +142 | -142 | +142 | -142 | -13 | +13 | +11 | -11 |
| 2 | +140 | -140 | +140 | -140 | -9 | +9 | +8 | -8 |
| 1 | +138 | -138 | +138 | -138 | -5 | +5 | +4 | -4 |
| 0 | +137 | -137 | +137 | -137 | -1 | +1 | 0 | 0 |

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +146 | -146 | +145 | -145 | +8 | -8 | -9 | +9 |
| 16 | +146 | -146 | +145 | -145 | +8 | -8 | -9 | +9 |
| 14 | +145 | -145 | +144 | -144 | +8 | -8 | -8 | +8 |
| 12 | +144 | -144 | +143 | -143 | +7 | -7 | -7 | +7 |
| 10 | +143 | -143 | +142 | -142 | +7 | -7 | -6 | +6 |
| 8 | +142 | -142 | +141 | -141 | +5 | -5 | -5 | +5 |
| 6 | +140 | -140 | +140 | -140 | +4 | -4 | -4 | +4 |
| 4 | +139 | -139 | +138 | -138 | +3 | -3 | -3 | +3 |
| 3 | +139 | -139 | +138 | -138 | +1 | -1 | -2 | +2 |
| 2 | +138 | -138 | +138 | -138 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| 1 | +138 | -138 | +138 | -138 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 0 | +138 | -138 | +138 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ro датч.-110,88ом                     α1= -α2

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5169 | 5226 | -23 | 5166 | 5224 | -26 |
| 16 | 5168 | - | -23 | - | - | -26 |
| 14 | 5167 | - | -24 | - | - | -26,5 |
| 12 | - | - | -24,5 | - | 5225 | -27,5 |
| 10 | - | - | -26 | - | - | -28,5 |
| 8 | 5166 | 5225 | -29 | - | - | -31,5 |
| 6 | - | - | -34 | - | - | -37 |
| 4 | - | - | -42 | - | - | -44,5 |
| 3 | 5165 | - | -49 | 5165 | - | -50 |
| 2 | - | - | -55 | - | - | -56,5 |
| 1 | - | 5224 | -63 | - | - | -63 |
| 0 | - | - | -67 | - | - | -67 |

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5171 | 5228 | -39 | 5169 | 5226 | -41 |
| 16 | 5170 | 5227 | -41 | - | - | -43 |
| 14 | 5169 | - | -43 | - | - | -45 |
| 12 | - | 5226 | -46 | - | - | -48 |
| 10 | - | - | -49 | - | - | -51 |
| 8 | 5168 | - | -53 | 5167 | - | -55 |
| 6 | 5167 | 5225 | -58 | - | - | -59 |
| 4 | - | - | -62 | - | - | -63 |
| 3 | - | - | -64 | - | - | -64 |
| 2 | - | - | -64 | - | - | -65 |
| 1 | - | - | -66 | - | - | -65,5 |
| 0 | - | - | -66 | - | - | -66 |

P=0

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +137 | -137 | +15 | -15 | -16 | +16 | 4896 | 4969 | -68 |
| 4800 | +173 | -173 | +15 | -15 | -17 | +17 | 4684 | 4763 | -64 |
| 4200 | +211 | -211 | +15 | -15 | -18 | +18 | 4091 | 4183 | -42 |
| 3600 | +249 | -249 | +14 | -14 | -18 | +18 | 3497 | 3603 | -22 |
| 3000 | +287 | -287 | +11 | -11 | -16 | +16 | 2873 | 2978 | -10,5 |
| 2500 | +313 | -313 | +6 | -6 | -14 | +14 | 2385 | 2498 | -10,5 |
| 1900 | +346 | -346 | 0 | 0 | -8 | +8 | 1757 | 1885 | -23 |
| 1500 | +364 | -364 | -5 | +5 | -4 | +4 | 1370 | 1499 | -32 |
| 1000 | +384 | -384 | -10 | +10 | +2 | -2 | 859 | 990 | 50 |
| 500 | +401 | -401 | -15 | +15 | +7 | -7 | 344 | 481 | -74 |
| 0 | +414 | -414 | -19 | +19 | +11 | -11 | -138 | -8 | -88 |
| -300 | +420 | -420 | -20 | +20 | +13 | -13 | -452 | -323 | -99 |
| -700 | +430 | -430 | -21 | +21 | +15 | -15 | -852 | -729 | -110 |

| T(В) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 0,831 | 0,941 | 96 | -16,11 |
| 103 | 4800 | 0,916 | 0,971 | 107 | -15,23 |
| 133 | 4200 | 1,117 | 1,001 | 135 | -10,13 |
| 158 | 3600 | 1,318 | 0,971 | 161 | -5,23 |
| 180 | 3000 | 1,519 | 0,819 | 183 | -2,7 |
| 187 | 2500 | 1,657 | 0,607 | 199 | -2,75 |
| 217 | 1900 | 1,832 | 0,242 | 219 | -5,48 |
| 231 | 1500 | 1,927 | -0,03 | 233 | -8,47 |
| 245 | 1000 | 2,033 | -0,364 | 248 | -13,5 |
| 259 | 500 | 2,123 | -0,637 | 262 | -19,49 |
| 273 | 0 | 2,192 | -0,91 | 274 | -25,45 |
| 288 | -300 | 2,224 | -1,001 | 283 | -29,31 |
| 293 | -700 | 2,277 | -1,038 | 293 | -35,14 |

Bi-Sn 0,4   T.B        BC3

P=5кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +153 | -153 | +152 | -152 | +30 | -30 | -32 | +32 |
| 16 | +152 | -152 | +152 | -152 | +29 | -29 | -31 | +31 |
| 14 | +151 | -151 | +151 | -151 | +28 | -28 | -30 | +30 |
| 12 | +150 | -150 | +150 | -150 | +26 | -26 | -28 | +28 |
| 10 | +148 | -148 | +147 | -147 | +24 | -24 | -26 | +26 |
| 8 | +145 | -145 | +145 | -145 | +21 | -21 | -23 | +23 |
| 6 | +142 | -142 | +142 | -142 | +18 | -18 | -19 | +19 |
| 4 | +138 | -138 | +138 | -138 | +13 | -13 | -14 | +14 |
| 3 | +136 | -136 | +136 | -136 | +10 | -10 | -11 | +11 |
| 2 | +135 | -135 | +135 | -135 | +7 | -7 | -8 | +8 |
| 1 | +133 | -133 | +134 | -134 | +4 | -4 | -5 | +5 |
| 0 | +133 | -133 |  |  | 0 | 0 | -1 | +1 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | +141 | -141 | +140 | -140 | +7 | -7 | -10 | +10 |
| 16 | +141 | -141 | +140 | -140 | +7 | -7 | -10 | +10 |
| 14 | +140 | -140 | +139 | -139 | +7 | -7 | -9 | +9 |
| 12 | +139 | -139 | +138 | -138 | +6 | -6 | -8 | +8 |
| 10 | +138 | -138 | +137 | -137 | +5 | -5 | -7 | +7 |
| 8 | +136 | -136 | +136 | -136 | +4 | -4 | -6 | +6 |
| 6 | +135 | -135 | +134 | -134 | +3 | -3 | -5 | +5 |
| 4 | +134 | -134 | +133 | -133 | +2 | -2 | -3 | +3 |
| 3 | +133 | -133 | +133 | -133 | +1,5 | -1,5 | -3 | +3 |
| 2 | +133 | -133 | +133 | -133 | +1 | -1 | -2 | +2 |
| 1 | +133 | -133 | +133 | -133 | 0 | 0 | -1,5 | +1,5 |
| 0 | +132 | -132 | +133 | -133 | -1 | +1 | -1 | +1 |

T1 = 5247

T2 = 5247

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5167 | 5226 | -30 | 5165 | 5224 | -33 |
| 16 | - | - | -31 | 5165 | - | -34 |
| 14 | 5166 | - | -32 | - | - | -35 |
| 12 | - | - | -33 | - | 5225 | -36 |
| 10 | - | - | -35 | - | - | -38 |
| 8 | 5164 | - | -39 | - | - | -41 |
| 6 | - | - | -46 | 5163 | 5224 | -48 |
| 4 | - | - | -55 | - | - | -57 |
| 3 | - | - | -61 | - | - | -62 |
| 2 | - | - | -67 | - | - | -69 |
| 1 | - | - | -74 | - | - | -76 |
| 0 | - | - | -79 | - | - | -79 |

|  | Основная печь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5171 | 5228 | -47 | 5172 | 5228 | -48 |
| 16 | - | - | -49 | 5171 | 5227 | -50 |
| 14 | 5169 | 5227 | -52 | - | - | -53 |
| 12 | 5168 | 5226 | -55 | - | - | -55 |
| 10 | 5167 | 5225 | -59,5 | 5170 | 5226 | -59 |
| 8 | 5167 | - | -64 | 5168 | 5225 | -64 |
| 6 | 5165 | - | -70 | - | - | -69 |
| 4 | - | - | -74 | - | - | -72 |
| 3 | - | - | -76 | - | - | -73 |
| 2 | - | - | -78 | - | - | -75 |
| 1 | - | - | -78 | - | - | -76 |
| 0 | - | - | -78,5 | - | - | -77 |

Bi-Sn 0,4	T.B	P=5кбар

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | Основная печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | +150 | -150 | +14 | -14 | -15 | +15 | 4912 | 4985 | -90 |
| 4800 | +164 | -164 | +14 | -14 | -15 | +15 | 4710 | 4720 | -90 |
| 4200 | +201 | -201 | +14 | -14 | -17 | +17 | 4103 | 4202 | -74 |
| 3600 | +236 | -236 | +14 | -14 | -17 | +17 | 3468 | 3588 | -48 |
| 3000 | +270 | -270 | +11 | -11 | -16 | +16 | 2870 | 2994 | -27 |
| 2500 | +295 | -295 | +9 | -9 | -15 | +15 | 2367 | 2498 | -19 |
| 1900 | +324 | -324 | +5 | -5 | -12 | +12 | 1764 | 1892 | -16 |
| 1500 | +342 | -342 | 0 | 0 | -9 | +9 | 1375 | 1496 | -17 |
| 1000 | +364 | -364 | -4 | +4 | -5 | +5 | 864 | 977 | -22 |
| 500 | +382 | -382 | -8 | +8 | -1 | +1 | 384 | 490 | -28 |
| 0 | +400 | -400 | -11 | +11 | +3 | -3 | -113 | -8 | -37 |
| -300 | +409 | -409 | -13 | +13 | +5 | -5 | -415 | -308 | -44 |
| -700 | +420 | -420 | -15 | +15 | +8 | -8 | -817 | -709 | -55 |

| T(В) | U(T) | ρ Ом•м 10-6 | Rx1 м3/К 10-6 | Tср | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 5000 | 0,794 | 0,88 | 96 | -21,2 |
| 103 | 4800 | 0,868 | 0,88 | 105 | -20,8 |
| 133 | 4200 | 1,064 | 0,941 | 125 | -16,59 |
| 158 | 3600 | 1,249 | 0,941 | 163 | -10,16 |
| 180 | 3000 | 1,429 | 0,819 | 183 | -6,09 |
| 187 | 2500 | 1,562 | 0,728 | 200 | -4,32 |
| 217 | 1900 | 1,715 | 0,516 | 220 | -3,97 |
| 231 | 1500 | 1,811 | 0,173 | 234 | -4,66 |
| 245 | 1000 | 1,927 | 0,03 | 247 | -6,73 |
| 159 | 500 | 2,023 | -0,212 | 262 | -9,48 |
| 273 | 0 | 2,118 | -0,424 | 275 | -13,14 |
| 288 | -300 | 2,168 | -0,546 | 282 | -15,74 |
| 293 | -700 | 2,224 | -0,698 | 294 | -20,06 |