P=0Кбар   T=77K

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 332 | 332 | 332 | 332 | +31 | -31 | -26 | +26 | 0.7 | 2.026 | 0.59 |
| 16 | 324 | 324 | 325 | 325 | +30 | -30 | -25 | +25 | 0.675 | 1.981 | 0.59 |
| 14 | 315 | 315 | 316 | 316 | +29 | -29 | -24 | +24 | 0.625 | 1.926 | 0.614 |
| 12 | 305 | 305 | 305 | 305 | +28 | -28 | -23 | +23 | 0.575 | 1.862 | 0.614 |
| 10 | 291 | 291 | 291 | 291 | +26 | -26 | -21 | +21 | 0.505 | 1.776 | 0.674 |
| 8 | 272 | 272 | 272 | 272 | +23 | -23 | -18 | +18 | 0.41 | 1.66 | 0.725 |
| 6 | 253 | 253 | 253 | 253 | +20 | -20 | -15 | +15 | 0.31 | 1.544 | 0.818 |
| 4 | 234 | 234 | 234 | 234 | +15 | -15 | -10 | +10 | 0.21 | 1.428 | 0.863 |
| 3 | 226 | 226 | 226 | 226 | +13 | -13 | -8 | +8 | 0.16 | 1.379 | 0.951 |
| 2 | 219 | 219 | 219 | 219 | +10 | -10 | -5 | +5 | 0.11 | 1.337 | 0.988 |
| 1 | 214 | 214 | 214 | 214 | +7 | -7 | -2 | +2 | 0.055 | 1.306 | 1.186 |
| 0 | 211 | 211 | 211 | 211 | +3 | -3 | +2 | -2 | 0.01 | 1.288 | 3.625 |

|  | U(σ) |  | Rx |  |  |  | осн. нижн. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 252 | 252 | +16 | -16 | -10 | +10 | 4916 | 4990 | -27 |
| 4800 | 286 | 286 | +17 | -17 | -11 | +11 | 4700 | 4781 | -9 |
| 4200 | 401 | 401 | +18 | -18 | -10 | +10 | 4049 | 4197 | +55 |
| 3600 | 535 | 535 | +19 | -19 | -9 | +9 | 3473 | 3591 | +109 |
| 3000 | 682 | 682 | +19 | -19 | -6 | +6 | 2858 | 3003 | +124 |
| 2500 | 800 | 800 | +17 | -17 | -3 | +3 | 2350 | 2512 | +88 |
| 1900 | 911 | 911 | +12 | -12 | +3 | -3 | 1742 | 1908 | -17 |
| 1500 | 960 | 960 | +8 | -8 | +8 | -8 | 1319 | 1487 | -109 |
| 1000 | 984 | 984 | +3 | -3 | +14 | -14 | 812 | 983 | -230 |
| 500 | 977 | 977 | -2 | +2 | +19 | -19 | 353 | 500 | -265 |
| 0 | 944 | 944 | -5 | +5 | +22 | -22 | -153 | -8 | -341 |
| -300 | 919 | 919 | -7 | +7 | +23 | -23 | -459 | -316 | -361 |
| -700 | 880 | 880 | -8 | +8 | +25 | -25 | -845 | -694 | -404 |
| -1100 | 843 | 843 | -10 | +10 | +25 | -25 | -1241 | -1088 | -447 |

|  | осн. нижн. печь |  |  |  |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5167 | 5226 | +101 | 5168 | 5126 | +98 | +25.63 |
| 16 | - | - | +97 | - | - | +93 | +24.47 |
| 14 | - | - | +92 | - | - | +90 | +23.44 |
| 12 | - | - | +85 | - | - | +82 | +21.57 |
| 10 | - | - | +75 | - | - | +73 | +19.6 |
| 8 | 5166 | 5225 | +59 | 5167 | 5225 | +58 | +15.07 |
| 6 | - | - | +39 | - | - | +37 | +9.78 |
| 4 | - | - | +12 | - | - | +11 | +2.96 |
| 3 | - | - | -4 | - | - | -3 | -0.9 |
| 2 | - | - | -18 | - | - | -18.5 | -4.7 |
| 1 | - | - | -30 | - | - | -30 | -7.72 |
| 0 | - | - | -37 | - | - | -37 | -9.53 |

Т1=5246    Т2=5246

| U(T) | Т | ρ Ом·м | Rx /К | Тср | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 93 | 1,538 | 0,897 | 94 | -6,2 |
| 4800 | 103 | 1,746 | 0,966 | 106 | -2,06 |
| 4200 | 133 | 2,448 | 0,966 | 135 | +11,8 |
| 3600 | 158 | 3,266 | 0,966 | 162 | +23,37 |
| 3000 | 180 | 4,163 | 0,863 | 182 | +23,68 |
| 2500 | 187 | 4,884 | 0,69 | 199 | +16,07 |
| 1900 | 217 | 5,561 | 0,31 | 219 | -3,18 |
| 1500 | 231 | 5,861 | 0 | 234 | -21,54 |
| 1000 | 245 | 6,007 | -0,379 | 249 | -46,53 |
| 500 | 259 | 5,964 | -0,724 | 261 | -64,89 |
| 0 | 274 | 5,763 | -0,932 | 274 | -87,95 |
| -300 | 278 | 5,61 | -1,035 | 282 | -96,43 |
| -700 | 293 | 5372 | -1,139 | 293 | -104,87 |
| -1100 |  | 5,146 | 1,208 |  |  |

P=5 Кбар    R0=111.29

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 300 | 30 | 299 | 299 | +27 | -27 | -27 | +27 | 0.7 | 1.828 | 0.559 |
| 16 | 294 | 294 | 293 | 293 | +27 | -27 | -27 | +27 | 0.675 | 1.791 | 0.58 |
| 14 | 286 | 286 | 285 | 285 | +26 | -26 | -26 | +26 | 0.625 | 1.743 | 0.603 |
| 12 | 277 | 277 | 275 | 275 | +25 | -25 | -24 | +24 | 0.575 | 1.678 | 0.617 |
| 10 | 265 | 265 | 264 | 264 | +23 | -23 | -22 | +22 | 0.505 | 1.617 | 0.646 |
| 8 | 250 | 250 | 249 | 249 | +20 | -20 | -19 | +19 | 0.41 | 1.526 | 0.689 |
| 6 | 234 | 234 | 234 | 234 | +17 | -17 | -15 | +15 | 0.31 | 1428 | 0.748 |
| 4 | 219 | 219 | 219 | 219 | +13 | -13 | -11 | +11 | 0.21 | 1.337 | 0.828 |
| 3 | 213 | 213 | 213 | 212 | +10 | -10 | -9 | +9 | 0.16 | 1.3 | 0.86 |
| 2 | 207 | 207 | 207 | 207 | +8 | -8 | -6 | +6 | 0.11 | 1.263 | 0.922 |
| 1 | 203 | 203 | 203 | 203 | +5 | -5 | -3 | +3 | 0.055 | 1.239 | 1.054 |
| 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | +2 | -2 | +1 | -1 | 0.01 | 1.227 | 2.175 |

|  | U(σ) |  | Rx |  |  |  | осн. нижн. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 238 | 238 | +13 | -13 | -12 | +12 | 4913 | 4987 | -32 |
| 4800 | 269 | 269 | +13 | 13 | -13 | +13 | 4706 | 4791 | -17 |
| 4200 | 367 | 367 | +14 | -14 | -14 | +14 | 4090 | 4198 | +51 |
| 3600 | 484 | 484 | +13 | -13 | -14 | +14 | 3500 | 3626 | +122 |
| 3000 | 615 | 615 | +11 | -11 | -15 | +15 | 2875 | 3006 | +156 |
| 2500 | 730 | 730 | +8 | -8 | -14 | +14 | 2384 | 2526 | +159 |
| 1900 | 846 | 846 | +3 | -3 | -13 | +13 | 1780 | 1896 | +87 |
| 1500 | 916 | 916 | 0 | 0 | -10 | +10 | 1382 | 1500 | +44 |
| 1000 | 982 | 982 | -5 | +5 | -7 | +7 | 897 | 1006 | -21 |
| 500 | 1019 | 1019 | -9 | +9 | -3 | +3 | 384 | 504 | -94 |
| 0 | 1028 | 1028 | -12 | +12 | +1 | -1 | -122 | -1 | -163 |
| -300 | 1021 | 1021 | -14 | +14 | +3 | -3 | -427 | -303 | -203 |
| -700 | 1002 | 1002 | -16 | +16 | +6 | -6 | -820 | -703 | -241 |
| -1100 | 975 | 975 | -17 | +17 | +9 | -9 | -1217 | -1095 | -278 |

α1=-α2     T1=5242    T2=5242

|  | осн. нижн. печь |  |  |  |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5169 | 5229 | +108 | 5267 | 5127 | +104 | +26.6 |
| 16 | - | - | +103 | - | - | +100 | 25.54 |
| 14 | 5167 | 5227 | +98 | - | - | +94 | 24.16 |
| 12 | - | - | +88 | - | - | +86 | 21.89 |
| 10 | 5166 | - | +77 | - | - | +75 | 19.12 |
| 8 | 5166 | 5226 | +59 | - | - | +57 | 14.59 |
| 6 | - | - | +35 | - | - | +34 | 8.68 |
| 4 | - | - | +7 | - | - | +6.5 | 1.69 |
| 3 | 5165 | - | -7 | - | - | -8 | -1.88 |
| 2 | - | - | -22 | - | - | -23 | -5.66 |
| 1 | - | - | -33 | - | - | -34 | -8.43 |
| 0 | - | - | -40 | - | - | -40 | -10.06 |

| U(T) | Т | ρ Ом·м | Rx /К | Тср | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 93 | 1.453 | 0.863 | 95 | -7.39 |
| 4800 | 103 | 1.642 | 0.897 | 106 | -3.7 |
| 4200 | 133 | 2.24 | 0.966 | 134.5 | +10.38 |
| 3600 | 158 | 2.954 | 0.932 | 100.5 | +24.3 |
| 3000 | 180 | 3.754 | 0.897 | 182 | +32.86 |
| 2500 | 187 | 4.456 | 0.759 | 193.5 | +33.14 |
| 1900 | 217 | 5.165 | 0.552 | 219 | +23.77 |
| 1500 | 231 | 5.592 | 0.345 | 233 | +12.34 |
| 1000 | 235 | 5.995 | 0.069 | 246.5 | -6.64 |
| 500 | 259 | 6.221 | -0.207 | 261 | -28.2 |
| 0 | 273 | 6.276 | -0.448 | 274 | -50.24 |
| -300 | 278 | 6.233 | -0.586 | 282 | -62.53 |
| -700 | 293 | 6.117 | -0.759 | 292.5 | -80.74 |
| -1100 |  | 5.952 | 0.966 |  |  |

P=7.5 Кбар    T=77K

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 278 | 278 | 278 | 278 | +27 | -27 | -26 | +26 | 0.7 | 1.697 | 0.548 |
| 16 | 273 | 273 | 272 | 272 | +26 | -26 | -25 | +25 | 0.675 | 1.666 | 0.547 |
| 14 | 266 | 266 | 265 | 265 | +25 | -25 | -24 | +24 | 0.625 | 1.623 | 0.568 |
| 12 | 259 | 259 | 258 | 258 | +23 | -23 | -22 | +22 | 0.575 | 1.581 | 0.567 |
| 10 | 248 | 248 | 248 | 248 | +22 | -22 | -21 | +21 | 0.505 | 1.514 | 0.617 |
| 8 | 236 | 236 | 235 | 235 | +19 | -19 | -18 | +18 | 0.41 | 1.440 | 0.654 |
| 6 | 222 | 222 | 222 | 222 | +16 | -16 | -14 | +14 | 0.31 | 1.355 | 0.701 |
| 4 | 210 | 210 | 210 | 210 | +12 | -12 | -10 | +10 | 0.21 | 1.282 | 0.759 |
| 3 | 204 | 204 | 204 | 204 | +10 | -10 | -8 | +8 | 0.16 | 1.245 | 0.815 |
| 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | +7 | -7 | -5 | +5 | 0.11 | 1.221 | 0.79 |
| 1 | 197 | 197 | 197 | 197 | +5 | -5 | -3 | +3 | 0.055 | 1.202 | 1.054 |
| 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | +2 | -2 | 0 | 0 | 0.01 | 1.190 | 1.450 |

|  | U(σ) |  | Rx |  |  |  | осн. нижн. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 229 | 229 | +12 | -12 | -11 | +11 | 4920 | 4995 | -40 |
| 4800 | 258 | 258 | +12 | -12 | -11 | +11 | 4716 | 4793 | -26 |
| 4200 | 348 | 348 | +13 | -13 | -12 | +12 | 4106 | 4205 | +34 |
| 3600 | 454 | 454 | +13 | -13 | -12 | +12 | 4106 | 4205 | +34 |
| 3000 | 575 | 575 | +11 | -11 | -14 | +14 | 2891 | 3010 | +148 |
| 2500 | 690 | 690 | +9 | -9 | -14 | +14 | 2372 | 2507 | +168 |
| 2000 | 793 | 793 | +5 | -5 | -14 | +14 | 1882 | 2013 | +143 |
| 1500 | 891 | 891 | +2 | -2 | -12 | +12 | 1380 | 1503 | +94 |
| 1000 | 969 | 969 | -2 | +2 | -9 | +9 | 878 | 1002 | +34 |
| 500 | 1020 | 1020 | -7 | +7 | -6 | +6 | 377 | 505 | -37 |
| 0 | 1044 | 1044 | -10 | +10 | -2 | +2 | -123 | +8 | -111 |
| -300 | 1047 | 1047 | -12 | +12 | +1 | -1 | -430 | -307 | -146 |
| -700 | 1038 | 1038 | -14 | +14 | +3 | -3 | -817 | -689 | -195 |
| -1100 | 1020 | 1020 | -15 | +15 | +6 | -6 | -1214 | -1082 | -145 |

α1=-α2     T1=5244    T2=5244

|  | осн. нижн. печь |  |  |  |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5169 | 5228 | +99 | 5169 | 5227 | +95 | 24.41 |
| 16 | - | - | +95 | 5168 | 5226 | +91 | 23.4 |
| 14 | 5168 | 5227 | +89 | - | - | +85 | 21.89 |
| 12 | - | - | +80 | - | - | +77.5 | 19.81 |
| 10 | - | - | +68 | - | - | +65 | 16.73 |
| 8 | - | - | +50 | - | - | +48 | 12.33 |
| 6 | - | - | +28 | - | - | +25.5 | 6.73 |
| 4 | - | - | +1 | - | - | -1 | 0 |
| 3 | 5166 | 5226 | -12 | - | - | -14 | -3.27 |
| 2 | - | - | -25 | - | - | -27 | -6.54 |
| 1 | - | - | -36 | - | - | -37 | -9.18 |
| 0 | - | - | -42 | - | - | -42 | -10.57 |

| U(T) | Т | ρ Ом·м | Rx /К | Тср | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 93 | 1.398 | 0.794 | 95 | -9.12 |
| 4800 | 103 | 1.575 | 0.794 | 105 | -6.24 |
| 4200 | 133 | 2.124 | 0.863 | 134 | +7.55 |
| 3600 | 158 | 2.771 | 0.932 | 160.5 | +22.52 |
| 3000 | 180 | 3.51 | 0.863 | 181 | +34.32 |
| 2500 | 187 | 4.212 | 0.794 | 199 | +36.96 |
| 2000 | 217 | 4.841 | 0.655 | 216 | +34.16 |
| 1500 | 231 | 5.439 | 0.483 | 232 | +25.29 |
| 1000 | 235 | 5.915 | 0.241 | 246 | +9.45 |
| 500 | 259 | 6.227 | -0.034 | 261 | -10.4 |
| 0 | 273 | 6.373 | -0.276 | 274 | -31.6 |
| -300 | 278 | 6.392 | -478 | 282 | -45.22 |
| -700 | 293 | 6.337 | -0.586 | 292 | -59.56 |
| -1100 |  | 6.227 | -0.724 |  |  |

P=10Кбар    T=77K

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 263 | 263 | 263 | 263 | +27 | -27 | -22 | +22 | 0.7 | 1.605 | 0.507 |
| 16 | 258 | 258 | 258 | 258 | +26 | -26 | -21 | +21 | 0.675 | 1.575 | 0.504 |
| 14 | 252 | 252 | 252 | 252 | +25 | -25 | -20 | +20 | 0.645 | 1.538 | 0.522 |
| 12 | 246 | 246 | 247 | 247 | +14 | -14 | -19 | +19 | 0.575 | 1.501 | 0.542 |
| 10 | 237 | 237 | 238 | 238 | +22 | -22 | -17 | +17 | 0.405 | 1.446 | 0.559 |
| 8 | 226 | 226 | 227 | 227 | +20 | -20 | -14 | +14 | 0.41 | 1.379 | 0.601 |
| 6 | 215 | 215 | 215 | 215 | +17 | -17 | -10 | +10 | 0.31 | 1.312 | 0.631 |
| 4 | 205 | 205 | 205 | 205 | +13 | -13 | -8 | +8 | 0.21 | 1.251 | 0.725 |
| 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | +11 | -11 | -5 | +5 | 0.16 | 1.221 | 0.725 |
| 2 | 196 | 196 | 197 | 197 | +8 | -8 | -3 | +3 | 0.11 | 1.196 | 0.725 |
| 1 | 193 | 193 | 194 | 194 | +6 | -6 | 0 | 0 | 0.055 | 1.178 | 0.79 |
| 0 | 192 | 192 | 193 | 193 | +3 | -3 | +3 | -3 | 0.01 | 1.172 | 0 |

|  | U(σ) |  | Rx |  |  |  | осн. нижн. печь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 224 | 224 | +14 | -14 | -8 | +8 | 4930 | 5011 | -51 |
| 4800 | 252 | 252 | +15 | -15 | -8 | +8 | 4720 | 4803 | +18 |
| 4200 | 336 | 336 | +17 | -17 | -8 | +8 | 4089 | 4203 | +18 |
| 3600 | 434 | 434 | +18 | -18 | -8 | +8 | 3473 | 3601 | +89 |
| 3000 | 451 | 451 | +18 | -18 | -6 | +6 | 2870 | 3010 | +140 |
| 2500 | 657 | 657 | +18 | -18 | -4 | +4 | 2380 | 2505 | +147 |
| 1900 | 789 | 789 | +17 | -17 | -2 | +2 | 1771 | 1894 | +128 |
| 1500 | 866 | 866 | +16 | -16 | +1 | -1 | 1373 | 1500 | +112 |
| 1000 | 949 | 949 | +14 | -14 | +4 | -4 | 869 | 999 | +70 |
| 500 | 1012 | 1012 | +11 | -11 | +8 | -8 | 370 | 502 | +15 |
| 0 | 1049 | 1049 | +8 | -8 | +11 | -11 | -135 | +1 | -50 |
| -300 | 1059 | 1059 | +6 | -6 | +13 | -13 | -480 | -301 | -91 |
| -700 | 1060 | 1060 | +4 | -4 | +16 | -16 | -834 | -693 | -139 |
| -1100 | 1048 | 1048 | +2 | -2 | +18 | -18 | -1234 | -1090 | -184 |

α1=-α2     T1=5244    T2=5244

|  | осн. нижн. печь |  |  |  |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5162 | 5223 | +81 | 5166 | 5125 | +79 | +19.8 |
| 16 | - | - | +77 | 5165 | - | +75 | +18.8 |
| 14 | - | - | +71 | 5164 | 5224 | +70 | +17.45 |
| 12 | - | - | +64 | 5163 | - | +62.5 | +15.65 |
| 10 | 5161 | - | +53 | - | - | +52 | +12.99 |
| 8 | - | 5222 | +37 | 5161 | 5223 | +35 | +8.91 |
| 6 | - | - | +17 | - | - | +15.5 | +4.02 |
| 4 | - | - | -7 | - | - | -8 | -1.85 |
| 3 | - | - | -20 | - | - | -20 | -4.95 |
| 2 | - | - | -31 | - | - | -31 | -7.67 |
| 1 | - | - | -40 | - | - | -40 | -9.9 |
| 0 | - | - | -45 | - | - | -45 | -11.13 |

| U(T) | Т | ρ Ом·м | Rx /К | Тср | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 93 | 1.367 | 0.759 | 94 | -10.7 |
| 4800 | 103 | 1.538 | 0.794 | 105 | -8.91 |
| 4200 | 133 | 2.501 | 0.794 | 135 | +5.15 |
| 3600 | 158 | 2.649 | 0.897 | 162 | +17.59 |
| 3000 | 180 | 2.753 | 0.828 | 182 | +27.6 |
| 2500 | 187 | 4.011 | 0.759 | 199 | +34.92 |
| 1900 | 217 | 4.817 | 0.655 | 219 | +32.88 |
| 1500 | 231 | 5.287 | 0.517 | 233 | +29.19 |
| 1000 | 235 | 5.793 | 0.345 | 247 | +18.63 |
| 500 | 259 | 6.178 | 0.103 | 262 | +4.09 |
| 0 | 273 | 6.404 | -0.103 | 274 | -13.75 |
| -300 | 278 | 6.465 | -0.241 | 282 | -24.94 |
| -700 | 293 | 6.471 | -0.414 | 292 | -38.64 |
| -1100 |  | 6.398 | -0.552 |  |  |