Р=0Кбар

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 2497 | 2497 | 2498 | 2498 | +45 | -45 | -159 | +159 | 0,7 | 7,72 | -1,311 |
| 16 | 2284 | 2284 | 2279 | 2279 | +45 | -45 | -149 | +149 | 0,675 | 7,118 | -1,293 |
| 14 | 2036 | 2036 | 2028 | 2028 | +46 | -46 | -138 | +138 | 0,625 | 6,34 | -1,325 |
| 12 | 1739 | 1739 | 1753 | 1753 | +47 | -47 | -126 | +126 | 0,575 | 5,447 | -1,354 |
| 10 | 1429 | 1429 | 1427 | 1427 | +46 | -46 | -110 | +110 | 0,505 | 4,455 | -1,39 |
| 8 | 1050 | 1050 | 1047 | 1047 | +45 | -45 | -92 | +92 | 0,41 | 3,271 | -1,504 |
| 6 | 733 | 733 | 720 | 720 | +42 | -42 | -75 | +75 | 0,31 | 2,267 | -1,698 |
| 4 | 448 | 448 | 453 | 453 | +38 | -38 | -62 | +62 | 0,21 | 1,406 | -2,142 |
| 3 | 352 | 352 | 353 | 353 | +37 | -37 | -55 | +55 | 0,16 | 1,1 | -2,587 |
| 2 | 257 | 257 | 272 | 272 | +36 | -36 | -49 | +49 | 0,11 | 0,856 | -3,477 |
| 1 | 178 | 178 | 168 | 16 | +32 | -32 | -35 | +35 | 0,055 | 0,54 | -5,482 |
| 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | +7 | -7 | -5 | +5 | 0,01 | 0,321 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5187 | 5255 | -634 | 5187 | 5256 | -528 | -139.95 | - | -128.26 |
| 16 | - | - | -625 | - | - | -522 | - | - | -126.6 |
| 14 | - | - | -606 | - | - | -515 | - | - | -123.73 |
| 12 | - | - | -591 | - | - | -512 | - | - | -121.73 |
| 10 | - | - | -575 | - | - | -497 | - | - | -118.32 |
| 8 | - | - | -545 | - | - | -481 | - | - | -113.24 |
| 6 | - | - | -511 | - | - | -453 | - | - | -106.4 |
| 4 | - | - | -474 | - | - | -434 | - | - | -100.22 |
| 3 | - | - | -460 | - | - | -428 | - | - | -98.01 |
| 2 | - | - | -455 | - | - | -426 | - | - | -97.24 |
| 1 | - | - | -443 | - | - | -429 | - | - | -96.25 |
| 0 | - | - | -353 | - | - | -353 | - | - | -7792 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 123 | 123 | +44 | -44 | -64 | +64 | 4888 | 4967 | -426 |
| 4200 | 169 | 169 | +49 | -49 | -62 | +62 | 4072 | 4174 | -470 |
| 3600 | 202 | 202 | +48 | -48 | -55 | +55 | 3498 | 3619 | -515 |
| 3000 | 232 | 232 | +44 | -44 | -49 | +49 | 2880 | 3016 | -540 |
| 2500 | 255 | 255 | +41 | -41 | -44 | +44 | 2334 | 2421 | -562 |
| 1900 | 284 | 284 | +38 | -38 | -40 | +40 | 1749 | 1909 | -559 |
| 1500 | 302 | 302 | +36 | -36 | -37 | +37 | 1343 | 1511 | -552 |
| 1000 | 326 | 326 | +34 | -34 | -34 | +34 | 818 | 1005 | -588 |
| 500 | 348 | 348 | +32 | -32 | -32 | +32 | 356 | 536 | -567 |
| 0 | 369 | 369 | +29 | -29 | -28 | +28 | -179 | +13 | -575 |
| -300 | 380 | 380 | +28 | -28 | -27 | +27 | -508 | -307 | -572 |
| -700 | 400 | 400 | +27 | -27 | -25 | +25 | -890 | -686 | -574 |

I(B)=4A

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0,384 | -2,314 | 96 | 17,2 | -92,75 |
| 4200 | 0,527 | -2,379 | 136 | 22,2 | -102,29 |
| 3600 | 0,63 | -2,207 | 160 | 25 | -106,4 |
| 3000 | 0,724 | -1,993 | 181 | 27,5 | -109,19 |
| 2500 | 0,796 | -1,821 | 200 | 29,8 | -106,67 |
| 1900 | 0,886 | -1,671 | 220 | 31,7 | -110,75 |
| 1500 | 0,942 | -1,564 | 233 | 33,1 | -108,75 |
| 1000 | 1,017 | -1,457 | 248 | 34,6 | -108,79 |
| 500 | 1,086 | -1,371 | 261 | 35,9 | -113,08 |
| 0 | 1,151 | +221 | 278 | 37,7 | -112,9 |
| -300 | 1,186 | +179 | 283 | 38,2 | -108,7 |
| -700 | 1,248 | -1,114 | 293 | 39,2 | -110,29 |

P=5Кбар

R(0_=110.38    R(5)=111.73

l=6.2   a=2.15   b=1.8

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 3412 | 3412 | 3393 | 3393 | +26 | -26 | -206 | +206 | 0.7 | 10.616 | -1.491 |
| 16 | 3097 | 3097 | 3101 | 3101 | +29 | -29 | -193 | +193 | 0.675 | 9.669 | -1.48 |
| 14 | 2769 | 2769 | 2758 | 2758 | +32 | -32 | -177 | +177 | 0.625 | 8.622 | -1.505 |
| 12 | 2379 | 2379 | 2373 | 2373 | +36 | -36 | -160 | +160 | 0.575 | 7.413 | -1.534 |
| 10 | 1895 | 1895 | 1923 | 1923 | +39 | -39 | -138 | +138 | 0.505 | 5.956 | -1.577 |
| 8 | 1408 | 1408 | 1403 | 1403 | +41 | -41 | -112 | +112 | 0.41 | 4.385 | -1.679 |
| 6 | 936 | 936 | 946 | 946 | +40 | -40 | -88 | +88 | 0.31 | 2.936 | -1.858 |
| 4 | 569 | 569 | 564 | 564 | +37 | -37 | -67 | +67 | 0.21 | 1.767 | -2.229 |
| 3 | 435 | 435 | 425 | 425 | +36 | -36 | -59 | +59 | 0.16 | 1.342 | -2.672 |
| 2 | 300 | 300 | 291 | 291 | +34 | -34 | -51 | +51 | 0.11 | 0.922 | -3.477 |
| 1 | 196 | 196 | 194 | 194 | +31 | -31 | -38 | +38 | 0.055 | 0.608 | 5.645 |
| 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | +9 | -9 | -6 | +6 | 0.01 | 0.324 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5192 | 5256 | -658 | 5189 | 5253 | -548 | -141.55 |
| 16 | - | - | -64.7 | - | - | -541 | -139 |
| 14 | - | - | -635 | - | - | -533 | -137.08 |
| 12 | - | - | -620 | - | - | -526 | -134.5 |
| 10 | - | - | -598 | - | - | -511 | -130.16 |
| 8 | - | - | -568 | - | - | -492 | -124.41 |
| 6 | - | - | -530 | - | - | -471 | -117.49 |
| 4 | - | - | -484 | - | - | -440 | -108.45 |
| 3 | - | - | -465 | - | - | -431 | -105.16 |
| 2 | - | - | -450 | - | - | -423 | -102.46 |
| 1 | - | - | -439 | - | - | -425 | -101.41 |
| 0 | - | - | -356 | - | - | -356 | -83.57 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 124 | 124 | +42 | -42 | -67 | +67 | 4907 | 4981 | -417 |
| 4800 | 137 | 137 | +44 | -44 | -68 | +68 | 4692 | 4776 | -518 |
| 4200 | 173 | 173 | +47 | -47 | -64 | +64 | 4107 | 4205 | -469 |
| 3600 | 207 | 207 | +46 | -46 | -57 | +57 | 3509 | 3620 | -485 |
| 2500 | 268 | 268 | +41 | -41 | -46 | +46 | 2378 | 2509 | -501 |
| 1900 | 300 | 300 | +38 | -38 | -41 | -41 | 1795 | 1933 | -497 |
| 1500 | 319 | 319 | +37 | -37 | -39 | +39 | 1315 | 1495 | -491 |
| 1000 | 347 | 347 | +35 | -35 | -35 | +35 | 858 | 1016 | -493 |
| 500 | 371 | 371 | +32 | -32 | -32 | +32 | +306 | 462 | -485 |
| 0 | 396 | 396 | +31 | -31 | -30 | +30 | -173 | -10 | -486 |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -700 | 426 | 426 | +28 | -28 | -27 | +27 | -876 | -707 | -470 |

I(B)=4A

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.387 | -2.336 | 95 | 17.1 | -96.36 |
| 4800 | 0.427 | -2.4 | 106 | 18.6 | -144.7 |
| 4200 | 0.54 | -2.379 | 134 | 22 | -107.47 |
| 3600 | 0.646 | -2.207 | 160 | 25 | -109.23 |
| 2500 | 0.836 | -1.864 | 119 | 29.6 | -113.2 |
| 1900 | 0.995 | -1.629 | 233 | 33.1 | -113.44 |
| 1500 | 0.995 | -1.629 | 233 | 33.1 | -114.45 |
| 1000 | 1.083 | -1.5 | 247 | 34.5 | -111.9 |
| 500 | 1.157 | -1.371 | 262 | 36.1 | -111.52 |
| 0 | 1.235 | -1.307 | 275 | 37.4 | -111.51 |
| -300 | - | - | - | - | - |
| -700 | 1.329 | -1.179 | 293 | 39,2 | -109 |

P=7.5Кбар

R(7.5)=112.4

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | -38 | +34 | -293 | +293 | 0.7 | 15.38 | -1.652 |
| 16 | 4450 | 4450 | 4433 | 4433 | -29 | +25 | -274 | +274 | 0.675 | 13.857 | -1.647 |
| 14 | 3974 | 3974 | 3925 | 3925 | -16 | +13 | -249 | +249 | 0.625 | 12.322 | -1.688 |
| 12 | 3384 | 3384 | 3391 | 3391 | -4 | 0 | -220 | -225 | 0.575 | 10.569 | -1.726 |
| 10 | 2735 | 2735 | 2737 | 2737 | +11 | -13 | -187 | +187 | 0.505 | 8.536 | -1.773 |
| 8 | 2011 | 2011 | 1989 | 1989 | +24 | -24 | -149 | +149 | 0.41 | 6024 | -1.899 |
| 6 | 1333 | 1333 | 1307 | 1307 | +32 | -32 | -112 | +112 | 0.31 | 4.118 | -2.235 |
| 4 | 811 | 811 | 780 | 780 | +36 | -36 | -81 | +81 | 0.21 | 2.482 | -2.925 |
| 3 | 600 | 600 | 584 | 584 | +35 | -35 | -69 | +69 | 0.16 | 1.847 | -2.925 |
| 2 | 410 | 410 | 41 | 401 | +35 | -35 | -58 | +58 | 0.11 | 1.265 | -3.804 |
| 1 | 251 | 251 | 248 | 248 | +33 | -33 | -44 | +44 | 0.055 | 0.778 | -6.3 |
| 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | +9 | -9 | -9 | +9 | 0.01 | 0.384 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5194 | 5259 | -773 | 5194 | 5258 | -625 | -164.08 |
| 16 | - | - | -751 | - | - | -618 | -160.68 |
| 14 | - | - | -745 | - | - | -612 | -159.27 |
| 12 | - | - | -728 | - | - | -604 | -156.34 |
| 10 | - | - | -700 | - | - | -592 | -151.64 |
| 8 | - | - | -666 | - | - | -572 | -145.3 |
| 6 | - | - | -616 | - | - | -541 | -135.8 |
| 4 | - | - | -562 | - | - | -506 | -125.35 |
| 3 | - | - | -528 | - | - | -489 | -119.36 |
| 2 | - | - | -507 | - | - | -475 | -115.26 |
| 1 | - | - | -484 | - | - | -472 | -112.2 |
| 0 | - | - | -401 | - | - | -401 | -94.13 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 144 | 144 | +41 | -41 | -76 | +76 | 4908 | 4983 | -465 |
| 4800 | 158 | 158 | +44 | -44 | -73 | +73 | 4715 | 4793 | -477 |
| 4200 | 195 | 195 | +47 | -47 | -66 | +66 | 4105 | 4203 | -490 |
| 3600 | 231 | 231 | +46 | -46 | -59 | +59 | 3499 | 3611 | -513 |
| 3000 | 266 | 266 | +44 | -44 | -52 | +52 | 2876 | 3001 | -516 |
| 2500 | 295 | 295 | +42 | -42 | -48 | +48 | 2368 | 2504 | -525 |
| 1900 | 329 | 329 | +39 | -39 | -44 | +44 | 1753 | 1904 | -547 |
| 1500 | 353 | 353 | +38 | -38 | -40 | +40 | 1359 | 1513 | -547 |
| 1000 | 379 | 379 | +35 | -35 | -37 | +37 | 854 | 1015 | -520 |
| 500 | 406 | 406 | +33 | -33 | -34 | +34 | 332 | 499 | -529 |
| 0 | 431 | 431 | +32 | -32 | -31 | +31 | -175 | -5 | -516 |
| -300 | 446 | 446 | +30 | -30 | -29 | +29 | -488 | -312 | -503 |
| -700 | 466 | 466 | +28 | -28 | -27 | +27 |  |  |  |

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.449 | -2.507 | 95 | 17.1 | -106.02 |
| 4800 | 0.493 | -2.507 | 105 | 18.5 | -113.13 |
| 4200 | 0.609 | -2.421 | 134 | 22 | -110 |
| 3600 | 0.721 | -2.646 | 161 | 25.1 | -114.96 |
| 3000 | 0.83 | -2.057 | 182 | 27.6 | -113.93 |
| 2500 | 0.921 | -1.929 | 199 | 29.6 | -114.26 |
| 1900 | 1.026 | -1.779 | 219 | 31.6 | -114.47 |
| 1500 | 1.102 | -1.671 | 232 | 33 | -117.11 |
| 1000 | 1.183 | -1.543 | 247 | 34.5 | -111.42 |
| 500 | 1.267 | -1.436 | 262 | 36 | -114 |
| 0 | 1.345 | -1.35 | 275 | 37.2 | -112.91 |
| -300 | 1.392 | -1.307 | 283 | 38.2 | -114.37 |
| -700 | 1.454 | -1.179 |  |  |  |

P=10Кбар

R(10)=113.08

|  | U(σ) |  |  |  | Rx |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | -131 | +126 | -343 | +357 | 18.361 | -1.424 | 0.7 |
| 16 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | -115 | +110 | -319 | +328 | 16.826 | -1.407 | 0,675 |
| 14 | 4784 | 4784 | 4790 | 4790 | -90 | +90 | -291 | +296 | 14.94 | -1.465 | 0.615 |
| 12 | 4131 | 4131 | 4129 | 4129 | -67 | +67 | -256 | +261 | 12.886 | -1.499 | 0.575 |
| 10 | 3351 | 3351 | 3313 | 3313 | -41 | +41 | -213 | +216 | 10.396 | -1.546 | 0.505 |
| 8 | 2457 | 2457 | 2418 | 2418 | -13 | +13 | -163 | +166 | 7.605 | -1.663 | 0.41 |
| 6 | 1630 | 1630 | 1646 | 1646 | +10 | -10 | -123 | +124 | 5.111 | -1.938 | 0,31 |
| 4 | 991 | 991 | 974 | 974 | +26 | -26 | -87 | +87 | 3.065 | -2.421 | 0,21 |
| 3 | 726 | 726 | 732 | 732 | +31 | -31 | -74 | +74 | 2.274 | -2.953 | 0.16 |
| 2 | 505 | 505 | 517 | 517 | +35 | -35 | -74 | +74 | 1.594 | -4.009 | 0,11 |
| 1 | 327 | 327 | 315 | 315 | +38 | -38 | -51 | +51 | 1.001 | -7.282 | 0.055 |
| 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | +11 | -11 | -8 | +8 | 0.477 |  |  |

|  | I+ | I- | Rα |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | T1 | T2 | α |
|  |  |  | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 5000 | 173 | 173 | +37 | -37 | -79 | +79 | 4916 | 4987 | -488 |
| 4800 | 187 | 187 | +42 | -42 | -78 | +78 | 4714 | 4749 | -513 |
| 4200 | 229 | 229 | +49 | -49 | -70 | +70 | 4130 | 4222 | -521 |
| 3600 | 268 | 268 | +49 | -49 | -62 | +62 | 3498 | 3610 | -545 |
| 3000 | 307 | 307 | +46 | -46 | -55 | +55 | 2899 | 3014 | -516 |
| 2500 | 339 | 339 | +44 | -44 | -50 | +50 | 2389 | 2511 | -511 |
| 1900 | 375 | 375 | +42 | -42 | -44 | +44 | 1785 | 1934 | -580 |
| 1500 | 403 | 403 | +40 | -40 | -41 | +41 | 1357 | 1509 | -581 |
| 1000 | 431 | 431 | +37 | -37 | -38 | +38 | 861 | 1017 | -583 |
| 500 | 458 | 458 | +35 | -35 | -35 | +35 | 331 | 495 | -556 |
| 0 | 489 | 489 | +32 | -32 | -32 | +32 | -169 | +3 | -558 |
| -300 | 504 | 504 | +31 | -31 | -30 | +30 | -476 | -306 | -540 |
| -700 | 523 | 523 | +29 | -29 | -28 | +28 | -895 | -716 | -555 |

|  | I |  |  | II |  |  | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |
| 18 | 5197 | 5258 | -880 | 5196 | 5258 | -636 | -186.7 |
| 16 | - | - | -866 | - | - | -631 | -184.36 |
| 14 | - | - | -837 | - | - | -627 | -180.29 |
| 12 | - | - | -815 | - | - | -621 | -176.84 |
| 10 | - | - | -782 | - | - | -610 | -171.43 |
| 8 | - | - | -738 | - | - | -600 | -164.77 |
| 6 | - | - | -675 | - | - | -576 | -154.06 |
| 4 | - | - | -608 | - | - | -546 | -142.12 |
| 3 | - | - | -580 | - | - | -530 | -136.7 |
| 2 | - | - | -549 | - | - | -524 | -132.14 |
| 1 | - | - | -532 | - | - | -517 | -129.19 |
| 0 | - | - | -451 | - | - | -451 | -111.08 |

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.54 | -2.486 | 94 | 17 | -116.84 |
| 4800 | 0.584 | -2.571 | 105 | 18.5 | -118.63 |
| 4200 | 0.715 | -2.55 | 133 | 21.9 | -124.02 |
| 3600 | 0.836 | -2.379 | 161 | 25.1 | 122.14 |
| 3000 | 0.958 | -2.164 | 181 | 27.5 | -123.39 |
| 2500 | 1.058 | -2.014 | 198 | 29.5 | -123.56 |
| 1900 | 1.170 | -1.843 | 219 | 31.6 | -121.37 |
| 1500 | 1.258 | -1.736 | 238 | 33.1 | -126.52 |
| 1000 | 1.345 | -1.607 | 247 | 34.5 | -128.93 |
| 500 | 1.429 | -1.5 | 262 | 36 | -122 |
| 0 | 1.526 | -1.371 | 274 | 37.2 | -121.38 |
| -300 | 1.573 | -1.307 | 283 | 38.2 | -121.34 |
| -700 | 1.632 | -1.221 | 293 | 39.2 | -121.54 |