Р=0Кбар

B┴C3	T=77K

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 951 | 951 | 1000 | 1000 | +252 | -252 | -80 | +80 | 0.7 | 4.35 | -2.964 |
| 16 | 876 | 876 | 912 | 912 | +239 | -239 | -85 | +85 | 0,675 | 3.987 | -3.0 |
| 14 | 792 | 79 | 827 | 827 | +223 | -223 | -90 | +90 | 0,625 | 3.61 | -3.13 |
| 12 | 691 | 691 | 719 | 719 | +205 | -205 | -94 | +94 | 0,575 | 3.144 | -3.250 |
| 10 | 568 | 568 | 592 | 592 | +181 | -181 | -97 | +97 | 0,505 | 2.587 | -5.441 |
| 8 | 429 | 429 | 440 | 440 | +152 | -152 | -96 | +96 | 0,41 | 1.938 | -3.78 |
| 6 | 295 | 295 | 307 | 307 | +119 | -119 | -89 | +89 | 0,31 | 1.342 | -4.193 |
| 4 | 189 | 189 | 191 | 191 | +87 | -87 | -73 | +73 | 0,21 | 0.847 | -4.762 |
| 3 | 146 | 146 | 151 | 151 | +69 | -69 | -61 | +61 | 0,16 | 0.663 | -5.078 |
| 2 | 113 | 113 | 114 | 114 | +53 | -53 | -46 | +46 | 0,11 | 0.506 | -5.625 |
| 1 | 86 | 86 | 85 | 85 | +32 | -32 | -28 | +28 | 0,055 | 0.381 | -6.819 |
| 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | +6 | -6 | -3 | +3 | 0,01 | 0.263 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5173 | 5236 | +174 | 5171 | 5236 | +128 | +41.43 | +30.47 | +35.95 |
| 16 | - | - | +161 | - | - | +123 | +38.33 | +29.28 | +33.8 |
| 14 | - | - | +146 | - | - | +115 | +34.76 | +27.38 | +31.07 |
| 12 | - | - | +129 | - | - | +104 | +30.71 | +24.76 | +27.73 |
| 10 | - | - | +102 | - | - | +87 | +24.28 | +20.71 | +22.49 |
| 8 | - | - | +64 | - | - | +58 | +15.24 | +13.81 | +14.52 |
| 6 | - | - | +19 | - | - | +20 | +4.52 | +4.76 | +4.64 |
| 4 | - | - | -38 | - | - | -24 | -9.04 | -8.09 | -8.56 |
| 3 | - | - | -67 | - | - | -63 | -15.95 | -15 | -15.47 |
| 2 | - | - | -99 | - | - | -94 | -23.57 | -22.38 | -22.97 |
| 1 | - | - | -132 | - | - | -132 | -31.43 | -31.43 | -31.43 |
| 0 | - | - | -156 | - | - | -156 | -37.14 | -37.14 | -37.14 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 68 | 68 | +74 | -74 | -64 | +64 | 4908 | 4982 | -180 |
| 4800 | 76 | 76 | +68 | -68 | -59 | +59 | 46.87 | 4768 | -194 |
| 4200 | 92 | 92 | +53 | -53 | -46 | +46 | 4098 | 4202 | -208 |
| 3600 | 106 | 106 | +43 | -43 | -39 | +39 | 3477 | 3602 | -220 |
| 3000 | 120 | 120 | +38 | -38 | -34 | +34 | 2844 | 2981 | -230 |
| 2500 | 130 | 130 | +34 | -34 | -30 | +30 | 2330 | 2484 | -246 |
| 1900 | 142 | 142 | +31 | -31 | -26 | +26 | 1750 | 1897 | -243 |
| 1500 | 150 | 150 | +29 | -29 | -25 | +25 | 1314 | 1482 | -250 |
| 1000 | 159 | 159 | +26 | -26 | -22 | +22 | 798 | 982 | -258 |
| 500 | 170 | 170 | +24 | -24 | -21 | +21 | 288 | 477 | -266 |
| 0 | 180 | 180 | +23 | -23 | -19 | +19 | -222 | -24 | -276 |
| -300 | 186 | 186 | +22 | -22 | -18 | +18 | -529 | -323 | -282 |
| -700 | 193 | 193 | +21 | -21 | -16 | +16 | -935 | -721 | -289 |

B||C3

B┴C3	T=77K

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 996 | 996 | 1007 | 1007 | -62 | +62 | -54 | +54 | 0.7 | 4.467 | +0.05 |
| 16 | 926 | 926 | 931 | 931 | -56 | +56 | -46 | +46 | 0.675 | 4.141 | +0.065 |
| 14 | 832 | 832 | 834 | 834 | -46 | +46 | -67 | +67 | 0.625 | 3.715 | +0.063 |
| 12 | 725 | 725 | 728 | 728 | -37 | +37 | -28 | +28 | 0.575 | 3024 | +0.068 |
| 10 | 597 | 597 | 597 | 597 | -26 | +26 | -18 | +18 | 0.505 | 2.627 | +0.069 |
| 8 | 444 | 444 | 443 | 443 | -17 | +17 | -7 | +7 | 0.41 | 1.978 | +0.107 |
| 6 | 298 | 298 | 299 | 299 | -7 | +7 | 0 | 0 | 0.31 | 1.331 | +0.099 |
| 4 | 175 | 175 | 180 | 180 | -3 | +3 | +4 | -4 | 0.21 | 0.792 | +0.146 |
| 3 | 134 | 134 | 136 | 136 | -1 | +1 | +4 | -4 | 0.16 | 0.602 | +0.137 |
| 2 | 94 | 94 | 95 | 95 | 0 | 0 | +5 | -5 | 0.11 | 0.421 | +0.199 |
| 1 | 69 | 69 | 71 | 71 | +1 | -1 | +3 | -3 | 0.055 | 0.312 | +0.159 |
| 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | +2 | -2 | +2 | -2 |  | 0.259 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5171 | 5232 | -415 | 5168 | 5232 | -416 | -102.22 | -97.65 | -99.93 |
| 16 | - | - | -412 | - | - | -416 | -101.48 | -97.65 | -99.56 |
| 14 | - | - | -408 | - | - | -413 | -100.49 | -96.95 | -98.72 |
| 12 | - | - | -401 | - | - | -409 | -98.77 | -96 | -97.38 |
| 10 | - | - | -393 | - | - | -400 | -96.8 | -93.9 | -95.35 |
| 8 | - | - | -376 | - | - | -381 | -92.61 | -89.43 | -91.02 |
| 6 | - | - | -350 | - | - | -356 | -86.2 | -83.57 | -84.88 |
| 4 | - | - | -305 | - | - | -308 | -75.12 | -72.3 | -73.71 |
| 3 | - | - | -270 | - | - | -274 | -66.5 | -64.32 | -65.41 |
| 2 | - | - | -233 | - | - | -236 | -57.39 | -55.4 | -56.39 |
| 1 | - | - | -190 | - | - | -190 | -46.8 | -44.6 | -10.47 |
| 0 | - | - | -160 | - | - | -163 | -39.41 | -38.26 | -38.83 |

I(B)=4A

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.303 | -4.107 | 95 | 17.1 | -41.59 |
| 4800 | 0.339 | -3.78 | 107 | 18.7 | -44.78 |
| 4200 | 0.41 | -2.946 | 134 | 22 | -44 |
| 3600 | 0.473 | -2.44 | 161 | 25.2 | -44.35 |
| 3000 | 0.535 | -2.143 | 183 | 27.7 | -46.5 |
| 2500 | 0.58 | -1.905 | 200 | 29.8 | -47.6 |
| 1900 | 0.633 | -1.696 | 220 | 31.7 | -52.4 |
| 1500 | 0.669 | -1.607 | 234 | 33.2 | -49.4 |
| 1000 | 0.709 | -1.429 | 248 | 34.6 | -48.5 |
| 500 | 0.758 | -1.339 | 263 | 36.2 | -50.44 |
| 0 | 0.803 | -1.25 | 276 | 37.5 | -52.27 |
| -300 | 0.83 | -1.19 | 284 | 38.3 | -52.43 |
| -700 | 0.861 | -1.101 | 294 | 39.3 | -55.13 |

P=5Кбар

R(0)=110.38	R(5)=111.73

B┴C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 1148 | 1148 | 1191 | 1191 | +274 | -274 | -49 | +49 | 0.7 | 5.216 | -2.88 |
| 16 | 1057 | 1057 | 1097 | 1097 | +258 | -258 | -56 | +56 | 0,675 | 4.803 | -2.907 |
| 14 | 952 | 952 | 985 | 985 | +239 | -239 | -63 | +63 | 0,625 | 4.319 | -3.02 |
| 12 | 831 | 831 | 853 | 853 | +219 | -219 | -71 | +71 | 0,575 | 3.755 | -3.152 |
| 10 | 675 | 675 | 696 | 696 | +190 | -190 | -79 | +79 | 0,505 | 3.057 | -3.329 |
| 8 | 504 | 504 | 522 | 522 | +158 | -158 | -83 | +83 | 0,41 | 2.288 | -3.674 |
| 6 | 350 | 350 | 358 | 358 | +124 | -124 | -81 | +81 | 0,31 | 1.579 | -4.133 |
| 4 | 212 | 212 | 221 | 221 | +89 | -89 | -70 | +70 | 0,21 | 0.966 | -4.732 |
| 3 | 163 | 163 | 168 | 168 | +70 | -70 | -60 | +60 | 0,16 | 0.738 | -5.078 |
| 2 | 123 | 123 | 126 | 126 | +54 | -54 | -47 | +47 | 0,11 | 0.555 | -5.739 |
| 1 | 92 | 92 | 91 | 91 | +33 | -33 | -28 | +28 | 0,055 | 0.408 | -6.932 |
| 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | +6 | -6 | -3 | +3 | 0,01 | 0.281 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5171 | 5236 | +23 | 5169 | 5285 | +156 | +53.81 | +36.03 | +44.92 |
| 16 | 5169 | - | +224 | - | - | +150 | +51.73 | +34.64 | +43.18 |
| 14 | - | - | +206 | - | - | +144 | +47.57 | +33.26 | +40.41 |
| 12 | - | - | +186 | - | - | +137 | +42.96 | +31.64 | +37.3 |
| 10 | - | - | +158 | - | - | +122 | +36.49 | +28.17 | +32.33 |
| 8 | - | - | +120 | - | - | +98 | +27.71 | +22.63 | +25.17 |
| 6 | - | - | +73 | - | - | +62 | +16.86 | +14.32 | +15.59 |
| 4 | - | - | +13 | - | - | +9 | +5 | +2.08 | +2.54 |
| 3 | - | - | -21 | - | - | -21 | -4.85 | -4.85 | -4.85 |
| 2 | - | - | -56 | - | - | -58 | -12.93 | -13.62 | -13.28 |
| 1 | - | - | -100 | - | - | -98 | -23.09 | -22.63 | -22.85 |
| 0 | - | - | -144 | - | - | -144 | -33.25 | -33.25 | -33.25 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 73 | 73 | +77 | -77 | -64 | +64 | 4912 | 4987 | -164 |
| 4800 | 80 | 80 | +70 | -70 | -60 | +60 | 4698 | 4781 | -173 |
| 4200 | 98 | 98 | +55 | -55 | -49 | +49 | 4079 | 4181 | -184 |
| 3600 | 106 | 106 | +50 | -50 | -43 | +43 | 3664 | 3778 | -188 |
| 3000 | 124 | 124 | +40 | -40 | -36 | +36 | 2868 | 2999 | -193 |
| 2500 | 136 | 136 | +37 | -37 | -32 | +32 | 2351 | 2493 | -191 |
| 2000 | 147 | 147 | +33 | -33 | -29 | +29 | 1852 | 2002 | -192 |
| 1500 | 157 | 157 | +31 | -31 | -26 | +26 | 1350 | 1513 | -194 |
| 1000 | 169 | 169 | +29 | -29 | -24 | +24 | 836 | 1005 | -113 |
| 500 | 178 | 178 | +27 | -27 | -21 | +21 | 295 | 474 | -202 |
| 0 | 188 | 188 | +25 | -25 | -20 | +20 | -189 | -8 | -202 |
| -300 | 196 | 196 | +24 | -24 | -19 | +19 | -498 | -314 | -203 |
| -700 | 204 | 204 | +23 | -23 | -17 | +17 | -229 | -729 | -211 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 1322 | 1322 | 1316 | 1316 | -57 | +57 | -35 | +35 | 0.7 | 5.883 | +0.137 |
| 16 | 1216 | 1216 | 1223 | 1223 | -50 | +50 | -29 | +29 | 0.675 | 5.439 | +0136 |
| 14 | 1103 | 1103 | 1099 | 1099 | -42 | +42 | -20 | +20 | 0.625 | 4.91 | 0.154 |
| 12 | 959 | 959 | 959 | 959 | -33 | +33 | -15 | +15 | 0.575 | 4.277 | +0.137 |
| 10 | 788 | 788 | 785 | 785 | -23 | +23 | -4 | +4 | 0.505 | 3.507 | +0.165 |
| 8 | 590 | 590 | 578 | 578 | -13 | +13 | +5 | -5 | 0.41 | 2.605 | +0.192 |
| 6 | 393 | 393 | 393 | 393 | -6 | +6 | +9 | -9 | 0.31 | 1.753 | 0.212 |
| 4 | 228 | 228 | 232 | 232 | -2 | +2 | +10 | -10 | 0.21 | 1.026 | +0.25 |
| 3 | 172 | 172 | 167 | 167 | -1 | +1 | +9 | -9 | 0.16 | 0.756 | +0.273 |
| 2 | 115 | 115 | 116 | 116 | 0 | 0 | +7 | -7 | 0.11 | 0.515 | +0.278 |
| 1 | 81 | 81 | 78 | 78 | 0 | 0 | +4 | -4 | 0.055 | 0.355 | +0.318 |
| 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | +2 | -2 | +2 | -2 | 0.01 | 0.277 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5169 | 5233 | -412 | 5168 | 5237 | -462 | -89.56 | -100.43 | -95 |
| 16 | - | - | -414 | - | - | -463 | -90.00 | -100.65 | -95.32 |
| 14 | - | - | -413 | - | - | -460 | -89.78 | -100 | -94.89 |
| 12 | - | - | -413 | - | - | -456 | -89.78 | -99.13 | -94.45 |
| 10 | - | - | -408 | - | - | -447 | -88.69 | -97.17 | -92.93 |
| 8 | - | - | -396 | - | - | -428 | -86.08 | -93.04 | -89.56 |
| 6 | - | - | -370 | - | - | -399 | 80.43 | -86.74 | -83.58 |
| 4 | - | - | -323 | - | - | -344 | -70.22 | -74.78 | -72.50 |
| 3 | - | - | -286 | - | - | -305 | -62.17 | -66.3 | -64.23 |
| 2 | - | - | -240 | - | - | -248 | -52.17 | -53.91 | -53.04 |
| 1 | - | - | -186 | - | - | -187 | -40.43 | -40.65 | -40.54 |
| 0 | - | - | -146 | - | - | -146 | -31.74 | -31.74 | -31.74 |

I(B)=4A

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.326 | -4.196 | 95 | 17.1 | -37.39 |
| 4800 | 0.357 | -3.869 | 106 | 18.6 | -38.77 |
| 4200 | 0.437 | -3.095 | 135 | 22.1 | -40.05 |
| 3800 | 0.473 | -2.68 | 154 | 24.2 | -40 |
| 3000 | 0.553 | -2.262 | 182 | 27.6 | -40.66 |
| 2500 | 0.607 | -2.054 | 199 | 29.6 | -39.81 |
| 2000 | 0.656 | -1.845 | 216 | 31.3 | -39.39 |
| 1500 | 0.7 | -1.696 | 233 | 33.1 | -39.39 |
| 1000 | 0.754 | -1.577 | 240 | -34.5 | -23.06 |
| 500 | 0.794 | -1.428 | 263 | 36.1 | -40.73 |
| 0 | 0.838 | -1.339 | 275 | 37.4 | -41.74 |
| -300 | 0.874 | -1.279 | 283 | 38.2 | -42.14 |
| -700 | 0.91 | -1.190 | 294 | 39.4 | -42.85 |

P=7.5Кбар

B┴C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 1425 | 1425 | 1465 | 1465 | +303 | -303 | -21 | +21 | 0.7 | 6.445 | -2.893 |
| 16 | 1308 | 1308 | 1344 | 1344 | +286 | -286 | -30 | +30 | 0.675 | 5.914 | -2.926 |
| 14 | 1169 | 1169 | 1211 | 1211 | +263 | -263 | -42 | +42 | 0.625 | 5.307 | -3.05 |
| 12 | 1016 | 1016 | 1048 | 1048 | +236 | -236 | -42 | +42 | 0.575 | 4.603 | -3.163 |
| 10 | 830 | 830 | 853 | 853 | +205 | -205 | -70 | +70 | 0.505 | 3.753 | -3.403 |
| 8 | 613 | 613 | 642 | 642 | +166 | -66 | -79 | +79 | 0.41 | 2.799 | -3.735 |
| 6 | 414 | 414 | 429 | 429 | +131 | -131 | -81 | +81 | 0.31 | 1.88 | -4.274 |
| 4 | 256 | 256 | 260 | 260 | +93 | -93 | -72 | +72 | 0.21 | 1.151 | -4.911 |
| 3 | 190 | 190 | 202 | 202 | +75 | -75 | -65 | +65 | 0.16 | 0.874 | -5.468 |
| 2 | 141 | 141 | 138 | 138 | +56 | -56 | -48 | +48 | 0.11 | 0.622 | 5.909 |
| 1 | 102 | 102 | 103 | 103 | +36 | -36 | -31 | +31 | 0.055 | 0.457 | -7.614 |
| 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | +5 | -5 | -4 | +4 |  | 0.308 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5170 | 5239 | +253 | 5169 | 5237 | +168 | +55 | +36.52 | +45.76 |
| 16 | - | - | +239 | - | - | +166 | +51.96 | +36.08 | +44.02 |
| 14 | - | - | +226 | - | - | +164 | +49.13 | +35.65 | +42.39 |
| 12 | - | - | +206 | - | - | +159 | +44.78 | +34.56 | +39.67 |
| 10 | - | - | +179 | - | - | +148 | +38.91 | +32.17 | +35.54 |
| 8 | - | - | +142 | - | - | +130 | +30.87 | +28.26 | +29.56 |
| 6 | - | - | +94 | - | - | +97 | +20.43 | +21.09 | +20.76 |
| 4 | - | - | +41 | - | - | +48 | +8.91 | +10.43 | +9.67 |
| 3 | - | - | 7 | - | - | +14 | +1.52 | +3.04 | +2.28 |
| 2 | - | - | -31 | - | - | -23 | -6.74 | -5 | -5.87 |
| 1 | - | - | -75 | - | - | -67 | -16.3 | -14.56 | -15.43 |
| 0 | - | - | -131 | - | - | -130 | -28.48 | -28.26 | -28.37 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 78 | 78 | +79 | -79 | -65 | +65 | 4930 | 5000 | -152 |
| 4800 | 85 | 85 | +71 | -71 | -66 | +66 | 4687 | 4770 | -160 |
| 4200 | 102 | 102 | +55 | -55 | -48 | +48 | 4080 | 4183 | -168 |
| 3600 | 116 | 116 | +46 | -46 | -40 | +40 | 3467 | 3588 | -171 |
| 3000 | 130 | 130 | +40 | -40 | -34 | +34 | 2858 | 2993 | -171 |
| 2500 | 140 | 140 | +36 | -36 | -32 | +32 | 2362 | 2511 | -177 |
| 1900 | 153 | 153 | +32 | -32 | -27 | +27 | 1760 | 1925 | -181 |
| 1500 | 161 | 161 | +31 | -31 | -26 | +26 | 1352 | 1516 | -175 |
| 1000 | 173 | 173 | +29 | -29 | -23 | +23 | 803 | 978 | -180 |
| 500 | 183 | 183 | +27 | -27 | -21 | +21 | 314 | 493 | -185 |
| 0 | 194 | 194 | +25 | -25 | -19 | +19 | -204 | -16 | -186 |
| -300 | 200 | 200 | +24 | -24 | -18 | +18 | -506 | -318 | -187 |
| -700 | 210 | 210 | +24 | -24 | -17 | +17 | -886 | -693 | -199 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | B | ρ Ом·м | Rx /к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | -63 | +63 | -28 | +28 | 0.7 | 6.703 | +0.219 |
| 16 | 1383 | 1383 | 1381 | 1381 | -54 | +54 | -21 | +21 | 0.675 | 6.164 | +0.206 |
| 14 | 1245 | 1245 | 1250 | 1250 | -45 | +45 | -12 | +12 | 0.625 | 5.564 | +0.231 |
| 12 | 1081 | 1081 | 1082 | 1082 | -34 | +34 | -5 | +5 | 0.575 | 4.823 | +0.221 |
| 10 | 892 | 892 | 896 | 896 | -23 | +23 | +5 | -5 | 0.505 | 3.987 | +0.243 |
| 8 | 674 | 674 | 670 | 670 | -13 | +13 | +15 | -15 | 0.41 | 2.997 | +0.299 |
| 6 | 443 | 443 | 448 | 448 | -5 | +5 | +17 | -17 | 0.31 | 1.986 | +0.31 |
| 4 | 272 | 272 | 260 | 260 | -2 | +2 | +16 | -16 | 0.21 | 1.186 | +0.375 |
| 3 | 191 | 191 | 192 | 192 | -2 | +2 | +14 | -14 | 0.16 | 0.854 | +0.437 |
| 2 | 136 | 136 | 128 | 128 | -1 | +1 | +10 | -10 | 0.11 | 0.589 | +0.437 |
| 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | +7 | -7 | 0.055 | 0.397 | +0.556 |
| 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | +3 | -3 |  | 0.299 |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5169 | 5240 | -466 | 5169 | 5240 | -539 | -98.52 | -113.65 | -106.23 |
| 16 | - | - | -460 | - | - | -539 | -97.25 | -113.95 | -105.6 |
| 14 | - | - | -464 | - | - | -535 | -98.09 | -110.29 | -104.54 |
| 12 | - | - | -460 | - | - | -531 | -97.25 | -112.26 | -104.75 |
| 10 | - | - | -452 | - | - | -520 | -95.56 | -109.94 | -102.75 |
| 8 | - | - | -440 | - | - | -495 | -93.02 | -104.65 | -98.83 |
| 6 | - | - | -412 | - | - | -457 | -87.1 | -96.62 | -91.86 |
| 4 | - | - | -368 | - | - | -394 | -77.8 | -83.3 | -80.55 |
| 3 | - | - | -319 | - | - | -380 | -67.44 | -71.88 | -69.66 |
| 2 | - | - | -268 | - | - | -274 | -56.66 | -57.93 | -57.29 |
| 1 | - | - | -196 | - | - | -201 | -41.43 | -42.49 | -41.96 |
| 0 | - | - | -138 | - | - | -138 | -29.17 | -29.17 | -29.17 |

I(B)=4A

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.348 | -4.286 | 94 | 17 | -36.91 |
| 4800 | 0.379 | -3.899 | 108 | 18.8 | -36.24 |
| 4200 | 0.455 | -3.065 | 135 | -22.1 | -36.04 |
| 3600 | 0.517 | -2.559 | 162 | 25.3 | -35.75 |
| 3000 | 0.58 | -2.20 | 182 | 27.6 | -34.96 |
| 2500 | 0.624 | -2.023 | 199 | 29.6 | -35.33 |
| 1900 | 0.682 | -1.756 | 216 | 31.3 | -34.33 |
| 1500 | 0.718 | -1.696 | 233 | 33.1 | -35.32 |
| 1000 | 0.772 | -1.548 | 248 | 34.5 | -35.48 |
| 500 | 0.816 | -1.429 | 262 | 36 | -37.1 |
| 0 | 0865 | -1.309 | 276 | 37.5 | -37.1 |
| -300 | 0.892 | -1.250 | 283 | 38.2 | -37.99 |
| -700 | 0.937 | -1.22 | 392 | 39.2 | -40.4 |

P=10Кбар

R(10)=113.08

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 2011 | 2011 | 2070 | 2070 | +379 | -379 | +59 | -59 | 9.1 | -2.857 | 0.7 |
| 16 | 1842 | 1842 | 1901 | 1901 | +354 | -354 | +37 | -37 | 8.547 | -2.935 | 0.675 |
| 14 | 1654 | 1654 | 1708 | 1708 | +322 | -322 | +15 | -15 | 7.497 | -3.07 | 0.625 |
| 12 | 1442 | 1442 | 1474 | 1474 | +289 | -289 | +8 | -8 | 6.503 | -3.054 | 0.575 |
| 10 | 1164 | 164 | 1186 | 1186 | +244 | -244 | -33 | +33 | 5.24 | -3.428 | 0.505 |
| 8 | 869 | 869 | 885 | 885 | +196 | -196 | -55 | +55 | 3.911 | -3.826 | 0.41 |
| 6 | 564 | 564 | 598 | 598 | +145 | -145 | -68 | +68 | 2.591 | -4.294 | 0.31 |
| 4 | 339 | 339 | 342 | 342 | +104 | -104 | -68 | +68 | 1.519 | -5.119 | 0.21 |
| 3 | 246 | 246 | 254 | 254 | +81 | -81 | -62 | +62 | 1.115 | -5.586 | 0.16 |
| 2 | 170 | 170 | 174 | 174 | +62 | -62 | -50 | +50 | 0.767 | -6.364 | 0.11 |
| 1 | 116 | 116 | 116 | 116 | +36 | -36 | -34 | +34 | 0.517 | -7.954 | 0.055 |
| 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | +7 | -7 | -4 | +4 | 0.348 |  | 0.01 |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5173 | 5242 | +335 | 5172 | 5241 | +187 | +72.83 | 40.65 | +56.74 |
| 16 | - | - | +221 | - | - | +189 | +69.78 | 41.08 | +55.43 |
| 14 | - | - | +303 | - | - | +191 | +65.87 | +41.52 | +53.69 |
| 12 | - | - | +282 | - | - | +190 | +61.3 | +41.3 | +51.3 |
| 10 | - | - | +254 | - | - | +186 | +55.22 | +40.43 | +47.82 |
| 8 | - | - | +212 | - | - | +174 | +46.09 | +37.83 | +41.96 |
| 6 | - | - | +160 | - | - | +147 | +34.78 | +31.96 | +33.37 |
| 4 | - | - | +95 | - | - | +97 | +20.65 | +21.08 | +20.86 |
| 3 | - | - | +62 | - | - | +65 | +13.48 | +14.13 | +13.8 |
| 2 | - | - | +27 | - | - | +19 | +3.69 | +4.13 | +3.91 |
| 1 | - | - | -41 | - | - | -39 | -8.91 | -8.91 | -8.69 |
| 0 | - | - | -119 | - | - | -119 | -25.86 | -25.86 | -25.86 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 87 | 87 | +83 | -83 | -63 | +63 | 4911 | 4985 | -134 |
| 4800 | 93 | 93 | +73 | -73 | -59 | +59 | 4700 | 4784 | -138 |
| 4200 | 110 | 110 | +55 | -55 | -45 | +45 | 4094 | 4193 | -131 |
| 3600 | 123 | 123 | +46 | -46 | -37 | +37 | 3489 | 3605 | -125 |
| 3000 | 136 | 136 | +39 | -39 | -32 | +32 | 2888 | 3012 | -122 |
| 2500 | 147 | 147 | +37 | -37 | -29 | +29 | 2402 | 2535 | -123 |
| 1900 | 158 | 158 | +33 | -33 | -27 | +27 | 1766 | 1909 | -124 |
| 1500 | 167 | 167 | +30 | -30 | -25 | +25 | 1351 | 1501 | -128 |
| 1000 | 177 | 177 | +28 | -28 | -23 | +23 | 855 | 1016 | -135 |
| 500 | 188 | 188 | +26 | -26 | -20 | +20 | 354 | 521 | -140 |
| 0 | 200 | 200 | +25 | -25 | -19 | +19 | -167 | +2 | -141 |
| -300 | 207 | 207 | +24 | -24 | -18 | +18 | -467 | -290 | -145 |
| -700 | 216 | 216 | +23 | -23 | -17 | +17 | -867 | -690 | -154 |

B||C3

|  | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  | ρ Ом·м | Rx /к | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |  |  |  |
| 18 | 2058 | 2058 | 2060 | 2060 | -150 | +150 | -99 | +99 | 9.183 | +0.319 | 0.7 |
| 16 | 1899 | 1899 | 1904 | 1904 | -134 | +134 | -85 | +85 | 8.48 | +0.316 | 0.675 |
| 14 | 1721 | 1721 | 1720 | 1720 | -126 | +126 | -68 | +68 | 7.673 | +0.336 | 0.625 |
| 12 | 1507 | 1507 | 1503 | 1503 | -95 | +95 | -50 | +50 | 6.712 | 0.342 | 0.575 |
| 10 | 1239 | 1239 | 1228 | 1228 | -72 | +72 | -29 | +29 | 5.501 | +0.372 | 0.505 |
| 8 | 920 | 920 | 927 | 927 | -47 | +47 | -9 | +9 | 4.119 | +0.405 | 0.41 |
| 6 | 619 | 619 | 621 | 621 | -29 | +29 | +5 | -5 | 2.765 | +0.48 | 0.31 |
| 4 | 361 | 361 | 367 | 367 | -14 | +14 | +14 | -14 | 1.623 | +0.583 | 0.21 |
| 3 | 255 | 255 | 268 | 268 | -10 | +10 | +14 | -14 | 1.166 | +0.656 | 0.16 |
| 2 | 174 | 174 | 175 | 175 | -5 | +5 | +13 | -13 | 0.778 | +0.715 | 0.11 |
| 1 | 111 | 111 | 107 | 107 | -3 | +3 | +8 | -8 | 0.486 | +0.875 | 0.055 |
| 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | +2 | -2 | +3 | -3 | 0.339 |  |  |

|  | I |  |  | II |  |  | αI мкВ/К | αII мкВ/К | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |  |  |  |
| 18 | 5171 | 5243 | -542 | 5171 | 5243 | -569 | -112.92 | -118.54 | -115.73 |
| 16 | - | - | -540 | - | - | -564 | -112.5 | -117.5 | -115 |
| 14 | - | - | -541 | - | - | -563 | -112.7 | -117.29 | -115.1 |
| 12 | - | - | -537 | - | - | -561 | -111.87 | -116.87 | -114.37 |
| 10 | - | - | -532 | - | - | -553 | -110.83 | -115.21 | -113.02 |
| 8 | - | - | -520 | - | - | -536 | -108.33 | -111.66 | -109.99 |
| 6 | - | - | -486 | - | - | -501 | -100 | -104.37 | -102.18 |
| 4 | - | - | -429 | - | - | -438 | -89.37 | -91.25 | -90.31 |
| 3 | - | - | -376 | - | - | -387 | -78.33 | -80.62 | -79.47 |
| 2 | - | - | -300 | - | - | -309 | -62.5 | -64.37 | -63.43 |
| 1 | - | - | -212 | - | - | -214 | -44.16 | -44.58 | -44.37 |
| 0 | - | - | -124 | - | - | -126 | -25.83 | -26.25 | -26.04 |

I(B)=4A

|  | ρ Ом·м | Rx1 /К | Тср | α терм. | α мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 0.388 | -4.545 | 95 | 17.1 | -30.96 |
| 4800 | 0.415 | -3.929 | 106 | 18.6 | -30.55 |
| 4200 | 0.49 | -2.976 | 135 | 22.1 | -29.11 |
| 3600 | 0.549 | -2.470 | 161 | 25.2 | -27.05 |
| 3000 | 0.607 | -2.113 | 181 | 27.5 | -27.05 |
| 2500 | 0.656 | -1.964 | 198 | 29.5 | -27.28 |
| 1900 | 0.705 | -1.786 | 219 | 31.6 | -27.4 |
| 1500 | 0.745 | -1.637 | 233 | 33.1 | -28.24 |
| 1000 | 0.789 | -1.518 | 247 | 34.5 | -28.93 |
| 500 | 0.892 | -1.369 | 261 | 35.9 | -30.09 |
| 0 | 0.892 | -1.31 | 275 | 37.3 | -31.12 |
| -300 | 0.293 | -1.25 | 282 | 38.1 | -31.21 |
| -700 | 0.963 | -1.19 | 293 | 39.2 | -34.1 |