BiSb5Sn0.07 тип В

P=0Кбар ;	B┴C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 469 | 469 | 481 | 481 | -119 | +119 | +119 | -119 |
| 16 | 466 | 466 | 478 | 478 | -118 | +118 | +117 | -117 |
| 14 | 463 | 463 | 475 | 475 | -116 | +116 | +115 | -115 |
| 12 | 458 | 458 | 469 | 469 | -113 | +113 | +112 | -112 |
| 10 | 451 | 451 | 462 | 462 | -109 | +109 | +108 | -108 |
| 8 | 441 | 441 | 449 | 449 | -103 | +103 | +102 | -102 |
| 6 | 424 | 424 | 433 | 433 | -92 | +92 | +92 | -92 |
| 4 | 403 | 403 | 410 | 410 | -77 | +77 | +78 | -78 |
| 3 | 391 | 391 | 395 | 395 | -66 | +66 | +67 | -67 |
| 2 | 373 | 373 | 378 | 378 | -52 | +52 | +54 | -54 |
| 1 | 352 | 352 | 352 | 352 | -31 | +31 | +35 | -35 |
| 0 | 333 | 333 | 333 | 333 | -3 | +3 | +5 | -5 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5201 | 5263 | +147 | 5200 | 5263 | +146 |
| 16 | - | - | +147 | - | - | +145 |
| 14 | - | - | +149 | - | - | +148 |
| 12 | - | - | +151 | - | - | +150 |
| 10 | - | - | +155 | - | - | +152 |
| 8 | - | - | +157 | - | - | +156 |
| 6 | - | - | +160 | - | - | +156 |
| 4 | - | - | +159 | - | - | +157 |
| 3 | - | - | +157 | - | - | +156 |
| 2 | - | - | +153 | - | - | +150 |
| 1 | - | - | +138 | - | - | +133 |
| 0 | - | - | +108 | - | - | +108 |

B║C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 439 | 439 | 441 | 441 | -39 | +39 | +38 | -38 |
| 16 | 434 | 434 | 435 | 435 | -37 | +37 | +35 | -35 |
| 14 | 429 | 429 | 429 | 429 | -34 | +34 | +33 | -33 |
| 12 | 420 | 420 | 421 | 421 | -31 | +31 | +29 | -29 |
| 10 | 409 | 409 | 410 | 410 | -26 | +26 | +25 | -25 |
| 8 | 394 | 394 | 394 | 394 | -21 | +21 | +20 | -20 |
| 6 | 376 | 376 | 377 | 377 | -16 | +16 | +15 | -15 |
| 4 | 357 | 357 | 357 | 357 | -11 | +11 | +10 | -10 |
| 3 | 348 | 348 | 348 | 348 | -8 | +8 | +7 | -7 |
| 2 | 341 | 341 | 341 | 341 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 1 | 335 | 335 | 335 | 335 | -3 | +3 | +3 | -3 |
| 0 | 333 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5201 | 5265 | +172 | 5200 | 5265 | +174 |
| 16 | - | - | +169 | - | - | +172 |
| 14 | - | - | +167 | - | - | +170 |
| 12 | - | - | +165 | - | - | +168 |
| 10 | - | - | +160 | - | - | +163 |
| 8 | - | - | +154 | - | - | +157 |
| 6 | - | - | +146 | - | - | +145 |
| 4 | - | - | +134 | - | - | +133 |
| 3 | - | - | +125 | - | - | +126 |
| 2 | - | - | +119 | - | - | +120 |
| 1 | - | - | +112 | - | - | +113 |
| 0 | - | - | +109 | - | - | +109 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 403 | 403 | -68 | +68 | +69 | -69 | 4886 | 4971 | +161 |
| 4800 | 450 | 450 | -66 | +66 | -68 | -68 | 4715 | 4803 | +176 |
| 4200 | 602 | 602 | -49 | +49 | +50 | -50 | 4101 | 4199 | +153 |
| 3600 | 699 | 699 | -4 | +4 | +7 | -7 | 3505 | 3612 | +57 |
| 3000 | 741 | 741 | +40 | -40 | -38 | +38 | 2852 | 2974 | -81 |
| 2500 | 739 | 739 | +60 | -60 | -58 | +58 | 2411 | 2540 | -160 |
| 1900 | 720 | 720 | +67 | -67 | -63 | +63 | 1882 | 2013 | -243 |
| 1500 | 694 | 694 | +67 | -67 | -61 | +61 | 1327 | 1475 | -307 |
| 900 | 659 | 659 | +59 | -59 | -55 | +55 | 736 | 892 | -351 |
| 500 | 636 | 636 | +56 | -56 | +50 | -50 | 332 | 491 | -371 |
| 0 | 616 | 612 | +50 | -50 | -43 | +43 | -163 | +7 | -396 |
| -400 | 601 | 601 | +44 | -44 | -39 | +39 | -585 | -410 | -406 |
| -700 | 593 | 593 | +42 | -42 | -34 | +34 | -863 | -681 | -417 |

I(B)=3A

R0=110.38; R(5)=111.73

P=5 Кбар;	B┴C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 417 | 417 | 424 | 424 | -115 | +115 | +115 | -115 |
| 16 | 415 | 415 | 426 | 426 | -113 | +113 | +114 | -114 |
| 14 | 411 | 411 | 422 | 422 | -111 | +111 | +112 | -112 |
| 12 | 407 | 407 | 417 | 417 | -108 | +108 | +108 | -108 |
| 10 | 400 | 400 | 410 | 410 | -104 | +104 | +105 | -105 |
| 8 | 389 | 389 | 397 | 397 | -97 | +97 | +98 | -98 |
| 6 | 374 | 374 | 382 | 382 | -87 | +87 | +88 | -88 |
| 4 | 354 | 354 | 361 | 361 | -71 | +71 | +73 | -73 |
| 3 | 343 | 343 | 347 | 347 | -61 | +61 | +62 | -62 |
| 2 | 328 | 328 | 332 | 332 | -48 | +48 | +50 | -50 |
| 1 | 309 | 309 | 313 | 313 | -29 | +29 | +32 | -32 |
| 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | -2 | +2 | +6 | -6 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5201 | 5264 | +127 | 5201 | 5264 | +125 |
| 16 | - | - | +127 | - | - | +126 |
| 14 | - | - | +128 | - | - | +126 |
| 12 | - | - | +130 | - | - | +128 |
| 10 | - | - | +131 | - | - | +130 |
| 8 | - | - | +134 | - | - | +132 |
| 6 | - | - | +134 | - | - | +133 |
| 4 | - | - | +133 | - | - | +132 |
| 3 | - | - | +130 | - | - | +127 |
| 2 | - | - | +122 | - | - | +120 |
| 1 | - | - | +106 | - | - | +102 |
| 0 | - | - | +77 | - | - | +77 |

B║C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 385 | 385 | 386 | 386 | -37 | +37 | +37 | -37 |
| 16 | 380 | 380 | 381 | 381 | -35 | +35 | +35 | -35 |
| 14 | 375 | 375 | 376 | 376 | -32 | +32 | +33 | -33 |
| 12 | 368 | 368 | 368 | 368 | -29 | +29 | +29 | -29 |
| 10 | 358 | 358 | 358 | 358 | -25 | +25 | +26 | -26 |
| 8 | 344 | 344 | 345 | 345 | -20 | +20 | +20 | -20 |
| 6 | 328 | 328 | 328 | 328 | -14 | +14 | +15 | -15 |
| 4 | 313 | 313 | 314 | 314 | -10 | +10 | +10 | -10 |
| 3 | 307 | 307 | 307 | 307 | -7 | +7 | +7 | -7 |
| 2 | 301 | 301 | 300 | 300 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 1 | 296 | 296 | 297 | 297 | -3 | +3 | +2 | -2 |
| 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5203 | 5264 | +143 | 5203 | 5264 | +144 |
| 16 | - | - | +141 | - | - | +143 |
| 14 | - | - | +139 | - | - | +140 |
| 12 | - | - | +135 | - | - | +135 |
| 10 | - | - | +131 | - | - | +132 |
| 8 | - | - | +123 | - | - | +124 |
| 6 | - | - | +112 | - | - | +113 |
| 4 | - | - | +99 | - | - | +99 |
| 3 | - | - | +92 | - | - | +92 |
| 2 | - | - | +86 | - | - | +86 |
| 1 | - | - | +80 | - | - | +81 |
| 0 | - | - | +77 | - | - | +76 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 360 | 360 | -63 | +63 | +64 | -64 | 4915 | 4990 | +113 |
| 4800 | 407 | 407 | -62 | +62 | +65 | -65 | 4718 | 4799 | +135 |
| 4200 | 540 | 540 | -54 | +54 | +57 | -57 | 4112 | 4210 | +162 |
| 3600 | 656 | 656 | -26 | +26 | +27 | -27 | 3516 | 3621 | +110 |
| 3000 | 733 | 733 | +15 | -15 | -12 | +12 | 2910 | 3011 | +20 |
| 2500 | 762 | 762 | +40 | -40 | -37 | +37 | 2414 | 2528 | -55 |
| 1900 | 767 | 767 | +60 | -60 | -60 | +60 | 1790 | 1909 | -137 |
| 1500 | 758 | 758 | +59 | -59 | -56 | +56 | 1348 | 1475 | -183 |
| 1000 | 738 | 738 | +60 | -60 | -54 | +54 | 870 | 995 | -222 |
| 500 | 716 | 716 | +57 | -57 | -51 | +51 | 376 | 498 | -231 |
| 0 | 697 | 697 | +53 | -53 | -47 | +47 | -131 | -2 | -255 |
| -300 | 683 | 683 | +49 | -49 | -44 | +44 | -442 | -310 | -259 |
| -700 | 669 | 669 | +46 | -46 | -40 | +40 | -855 | -726 | -262 |

I(B)=3A

R(7.5)=112.4      P=7.5 Кбар;	B┴C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 379 | 379 | 388 | 388 | -110 | +110 | +110 | -110 |
| 16 | 376 | 376 | 385 | 385 | -108 | +108 | +108 | -108 |
| 14 | 373 | 373 | 382 | 382 | -105 | +105 | +105 | -105 |
| 12 | 368 | 368 | 377 | 377 | -102 | +102 | +102 | -102 |
| 10 | 361 | 361 | 370 | 370 | -97 | +97 | +98 | -98 |
| 8 | 351 | 351 | 360 | 360 | -89 | +89 | +90 | -90 |
| 6 | 338 | 338 | 345 | 345 | -78 | +78 | +79 | -79 |
| 4 | 319 | 319 | 325 | 325 | -63 | +63 | +64 | -64 |
| 3 | 308 | 308 | 313 | 313 | -53 | +53 | +54 | -54 |
| 2 | 295 | 295 | 299 | 299 | -40 | +40 | +42 | -42 |
| 1 | 281 | 281 | 283 | 283 | -24 | +24 | +26 | -26 |
| 0 | 270 | 270 | 271 | 271 | -2 | +2 | +4 | -4 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5201 | 5263 | +111 | 5200 | 5262 | +108 |
| 16 | - | - | +111 | - | - | +109 |
| 14 | - | - | +111.5 | - | - | +109 |
| 12 | - | - | +113 | - | - | +110 |
| 10 | - | - | +113.5 | - | - | +111.5 |
| 8 | - | - | +116 | - | - | +113 |
| 6 | - | - | +116 | - | - | +112 |
| 4 | - | - | +111 | - | - | +108 |
| 3 | - | - | +106 | - | - | +102 |
| 2 | - | - | +96 | - | - | +93 |
| 1 | - | - | +77 | - | - | +74 |
| 0 | - | - | +54 | - | - | +54 |

B║C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 356 | 356 | 356 | 356 | -37 | +37 | +37 | -37 |
| 16 | 351 | 351 | 352 | 352 | -35 | +35 | +34 | -34 |
| 14 | 346 | 346 | 346 | 346 | -32 | +32 | +32 | -32 |
| 12 | 339 | 339 | 339 | 339 | -29 | +29 | +29 | -29 |
| 10 | 329 | 329 | 329 | 329 | -25 | +25 | +25 | -25 |
| 8 | 316 | 316 | 316 | 316 | -20 | +20 | +20 | -20 |
| 6 | 302 | 302 | 302 | 302 | -14 | +14 | +14 | -14 |
| 4 | 288 | 288 | 287 | 287 | -9 | +9 | +9 | -9 |
| 3 | 281 | 281 | 280 | 280 | -7 | +7 | +7 | -7 |
| 2 | 276 | 276 | 276 | 276 | -5 | +5 | +5 | -5 |
| 1 | 272 | 272 | 272 | 272 | -2 | +2 | +3 | -3 |
| 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5202 | 5264 | +125 | 5200 | 5262 | +128 |
| 16 | - | - | +121 | - | - | +125 |
| 14 | - | - | +119 | - | - | +121 |
| 12 | - | - | +115 | - | - | +115 |
| 10 | - | - | +108 | - | - | +111 |
| 8 | - | - | +100 | - | - | +101 |
| 6 | - | - | +89 | - | - | +90 |
| 4 | - | - | +75 | - | - | +76 |
| 3 | - | - | +68 | - | - | +69 |
| 2 | - | - | +62 | - | - | +62 |
| 1 | - | - | +57 | - | - | +57 |
| 0 | - | - | +54 | - | - | +54 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 325 | 325 | -55 | +55 | +57 | -57 | 4934 | 5007 | +90 |
| 4800 | 367 | 367 | -57 | +57 | +59 | -59 | 4715 | 4794 | +124 |
| 4200 | 497 | 497 | -53 | +53 | +55 | -55 | 4117 | 4207 | +162 |
| 3600 | 617 | 617 | -34 | +34 | +38 | -38 | 3497 | 3605 | +152 |
| 3000 | 714 | 714 | -1 | +1 | +5 | -5 | 2883 | 2997 | +76 |
| 2500 | 766 | 766 | +26 | -26 | -25 | +25 | 2392 | 2510 | -2 |
| 1900 | 789 | 789 | +48 | -48 | -44 | +44 | 1763 | 1887 | -97 |
| 1500 | 788 | 788 | +54 | -54 | -49 | +49 | 1376 | 1502 | +46 |
| 1000 | 775 | 775 | +56 | -56 | -52 | +52 | 839 | 971 | -100 |
| 500 | 755 | 755 | +54 | -54 | -51 | +51 | 375 | 504 | -232 |
| 0 | 734 | 734 | +51 | -51 | -46 | +46 | -122 | +7 | -243 |
| -300 | 720 | 720 | +50 | -50 | -44 | +44 | -434 | -304 | -256 |
| -700 | 705 | 705 | +44 | -44 | -40 | +40 | -834 | -697 | -263 |

R(10)=113.08

P=10 Кбар;	B┴C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 348 | 348 | 357 | 357 | -105 | +105 | +105 | -105 |
| 16 | 345 | 345 | 354 | 354 | -103 | +103 | +103 | -103 |
| 14 | 342 | 342 | 351 | 351 | -100 | +100 | +100 | -100 |
| 12 | 338 | 338 | 346 | 346 | -96 | +96 | +96 | -96 |
| 10 | 332 | 332 | 341 | 341 | -91 | +91 | +91 | -91 |
| 8 | 323 | 323 | 331 | 331 | -82 | +82 | +83 | -83 |
| 6 | 310 | 310 | 317 | 317 | -71 | +71 | +73 | -73 |
| 4 | 294 | 294 | 299 | 299 | -56 | +56 | +58 | -58 |
| 3 | 284 | 284 | 288 | 288 | -47 | +47 | +48 | -48 |
| 2 | 273 | 273 | 276 | 276 | -35 | +35 | +37 | -37 |
| 1 | 260 | 260 | 263 | 263 | -19 | +19 | +22 | -22 |
| 0 | 253 | 253 | 253 | 253 | -1 | +1 | +5 | -5 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | α |
| 18 | 5208 | 5270 | +90 | 5207 | 5269 | +86 |
| 16 | - | - | +90 | - | - | +86 |
| 14 | - | - | +90.5 | - | - | +86 |
| 12 | - | - | +90.5 | - | - | +87 |
| 10 | - | - | +91 | - | - | +87 |
| 8 | - | - | +91 | - | - | +88 |
| 6 | - | - | +89.5 | - | - | +85.5 |
| 4 | - | - | +83 | - | - | +79.5 |
| 3 | - | - | +76.5 | - | - | +73 |
| 2 | - | - | +64 | - | - | +62 |
| 1 | - | - | +48 | - | - | +45 |
| 0 | - | - | +28 | - | - | +28 |

B║C3

| № | U(σ) |  |  |  | Rx2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- |
| 18 | 333 | 333 | 334 | 334 | -38 | +38 | +37 | -37 |
| 16 | 328 | 328 | 328 | 328 | -35 | +35 | +35 | -35 |
| 14 | 323 | 323 | 323 | 323 | -32 | +32 | +32 | -32 |
| 12 | 316 | 316 | 316 | 316 | -29 | +29 | +29 | -29 |
| 10 | 306 | 306 | 306 | 306 | -24 | +24 | +25 | -25 |
| 8 | 295 | 295 | 294 | 294 | -19 | +19 | +20 | -20 |
| 6 | 281 | 281 | 281 | 281 | -14 | +14 | +15 | -15 |
| 4 | 268 | 268 | 267 | 267 | -9 | +9 | +10 | -10 |
| 3 | 262 | 262 | 262 | 262 | -7 | +7 | +7 | -7 |
| 2 | 257 | 257 | 257 | 257 | -4 | +4 | +5 | -5 |
| 1 | 255 | 255 | 254 | 254 | -2 | +2 | +3 | -3 |
| 0 | 253 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | +1 | -1 |

α

|  | I |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | α | T1 | T2 | Α |
| 18 | 5206 | 5266 | +105 | 5206 | 5266 | +108 |
| 16 | - | - | +102 | - | - | +106 |
| 14 | - | - | +99 | - | - | +102 |
| 12 | - | - | +94 | - | - | +97 |
| 10 | - | - | +87 | - | - | +90 |
| 8 | - | - | +77 | - | - | +79 |
| 6 | - | - | +64 | - | - | +66 |
| 4 | - | - | +50 | - | - | +51 |
| 3 | - | - | +43 | - | - | +43 |
| 2 | - | - | +36 | - | - | +37 |
| 1 | - | - | +32 | - | - | +32 |
| 0 | - | - | +29 | - | - | +29 |

|  | U(σ) |  | Rx1 |  |  |  | α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I+ | I- | I+ | I- | I+ | I- | T1 | T2 | α |
| 5000 | 304 | 304 | -50 | +50 | +51 | -51 | 4930 | 4996 | +62 |
| 4800 | 339 | 339 | -51 | +51 | +53 | -53 | 4723 | 4797 | +86 |
| 4200 | 464 | 464 | -52 | +52 | +54 | -54 | 4124 | 4208 | +140 |
| 3600 | 585 | 585 | -41 | +41 | +44 | -44 | 3500 | 3599 | +141 |
| 3000 | 696 | 696 | -16 | +16 | +15 | -15 | 2926 | 3022 | +107 |
| 2500 | 765 | 765 | +10 | -10 | -9 | +9 | 2429 | 2534 | +50 |
| 1900 | 809 | 809 | +36 | -36 | -33 | +33 | 1802 | 1916 | -37 |
| 1500 | 818 | 818 | +46 | -46 | -42 | +42 | 1410 | 1531 | -93 |
| 1000 | 873 | 873 | +51 | -51 | -48 | +48 | 884 | 1011 | -150 |
| 500 | 797 | 797 | +53 | -53 | -48 | +48 | 374 | 494 | -188 |
| 0 | 775 | 775 | +50 | -50 | -45 | +45 | -113 | +10 | -215 |
| -300 | 762 | 762 | +48 | -48 | -43 | +43 | -425 | -308 | -210 |
| -700 | 745 | 745 | +45 | -45 | -40 | +40 | -820 | -704 | -217 |

I(B)=3A